Об изменении физико-механических свойств
ПКМ в условиях низких температур

Отмечено, что при воздействии низких температур (-500С ÷ -1500С) прочностные свойства ПКМ остаются постоянными или возрастают. Данные, полученные при t = -1320С, показывают, что прочностные свойства ПКМ увеличиваются в некоторых случаях на 175%. У образцов с надрезами при t = -1320С концентрация напряжения ниже, чем у таких же образцов при комнатной температуре.
Армированные пластики хорошо переносят резкое колебание температур. (например, испытываемые образцы подвергались 20 циклам выдержки попеременно при -1460С в течение 1,5 часа с последующей 1,5 часовой выдержкой при комнатной температуре). При этом не наблюдалось ни трещин, ни расслоений.
Замечено, что в условиях глубокого холода не проявляется статическая усталость, т.е снижение прочности во времени под действием статической нагрузки.
Имеющиеся данные об усталости (104 ÷ 107) ПКМ при растяжении свидетельствуют о том, что усталостная прочность при -2000С почти на 50% выше прочности при 250С независимо от природы связующего.
Важно отметить, что интенсивное возрастание прочности ПКМ с понижением температуры не сопровождается заметным изменением упругости. Показатели упругих свойств ПКМ изменяются всего лишь на 5-10%.
Для хаотически армированных ПКМ понижение температуры до -600С вызывает заметное увеличение предела прочности и модуля упругости при растяжении, а также предела прочности при срезе.

ПКМ обладает многими ценными свойствами. Ниже перечислены некоторые из них:
- Малый вес. Удельный вес ПКМ приблизительно не менее 1,8.
- Диэлектрические свойства. ПКМ являются прекрасными электроизоляционными материалам при использовании как переменного, так и постоянного тока.
- Высокая коррозионная стойкость.
ПКМ как диэлектрики совершенно не подвергаются электрохимической коррозии. Существует ряд полиэфирных смол (мы используем полиэфирную смолу при изготовлении крышки), позволяющие получить ПКМ стойкие к различным агрессивным средам. Полиэфирный ПКМ обладают теплопроводностью дерева, прочностью и долговечностью, биологической стойкостью, влагостойкостью и атмосферостойкостью полимеров, и имеет диапазон эксплуатации от -50oС до +130oС (в зависимости от задаваемых условий подбирается смола и материалы)
- Хороший внешний вид.
ПКМ при изготовлении хорошо окрашиваются в любой цвет и при использовании стойких красителей могут сохранять его неограниченно долго.
- Высокие механические свойства. При своем небольшом удельном весе ПКМ обладает высокими физико-механическими характеристиками.
- Теплоизоляционные свойства. ПКМ относится к материалам с низкой теплопроводностью.