				ГОСТ 3.1105 – 84 Форма 2

Дубл.
Взам.
Подл.
				1
				АО / «Авангард»					УТ№37-СКМ/2-2018

				Емкости

СОГЛАСОВАНО / Заместитель генерального / директора по качеству / Г.И. Фомичев					УТВЕРЖДАЮ / Главный конструктор / Е.В.Малютин

				УКАЗАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
			УКАЗАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ / на формование химстойкого слоя для емкостного оборудования
Руководитель службы ОТ Л.В. Кириченко / Начальник ОТК Л.Ф. Ильина / Начальник цеха 24 В.В. Петров / Начальник ОГП Т.А. Доброва / Акт №					Главный технолог А.В. Иванов / от
ТЛ

				ГОСТ 3.1121-84 Форма 1
Дубл.
Взам.
Подл.
				2
Разработал				Немченков					АО / «Авангард»					УТ№37-СКМ/2-2018
Проверил				Чаркин

				Емкости
Н. контр.
А	Цех		Уч.		РМ		Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования / Проф. / Р / УТ					СМ		Проф					Р		УТ		КР		ЕН					Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ		ЕН		КИ					Н. расх.
01	Требования безопасности / Для соблюдения требований безопасности следует руководствоваться: / настоящим указанием технологическим; / инструкцией по пожарной безопасности цеха 24 - №1-24; / инструкцией по охране труда для изготовителя специзделий из полимерных композиционных материалов №425-24; / инструкцией по охране труда для формовщика специзделий из полимерных композиционных материалов - №429-24; / инструкцией по охране труда по безопасному выполнению работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями - №363-ОГТ; / инструкции по охране труда для стропальщика, обслуживающего подъемные сооружения № 45-ОГМ; / инструкцией по охране труда для аппаратчика смешивания - №357-24; / инструкцией по охране труда для аппаратчика полимеризации - №191-24. / инструкцией по охране труда для слесаря-сборщика специзделий из полимерных композиционных материалов №240-24;
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
КТТП		Карта типового технологического процесса

        ГОСТ 3.1121-84 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.
					3
					УТ№37-СКМ/2-2018

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ			КР		ЕН		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
1	В процессе изготовления деталей методом формования применяются и выделяются вещества: / пероксид метилэтилкетона (ПМЭК, бутанокс, Trigonox 239, Trigonox К-90, Акперокс А-50 пероксид метилэтилкетона различных коммерческих наименований) – (30-37% раствор пероксида метилэтилкетона в диметилфталате) токсичная жидкость с характерным запахом. Раздражает и разъедает глаза. Попавшие брызги в глаза являются опасными и могут вызвать слепоту. При вдыхании паров появляется головная боль. Пары вызывают сильное раздражение и даже разъедание дыхательных органов. Температура самовоспламенения 266 0С, температура разложения 60 оС; ПДК пероксида метилэтилкетона в воздухе рабочей зоны м.р = 200 мг/м3 класс опасности - 4; ПДК диметилфталата в воздухе рабочей зоны м.р=1 мг/м3, с.с.= 0,3 мг/м3 класс опасности - 2; / октоат кобальта (ускоритель ОК-1, ОК, ОК-2) – стирольный раствор октоата кобальта или Ускоритель Со НАФ (нафтенат кобальта) 6% раствор. При работе с ним необходимо соблюдать требования безопасности как и при работе со стиролом; / стирол – температура вспышки 30 оС; температура самовоспламенения 530 оС; пределы взрываемости: в воздухе температурные от плюс 26 оС до плюс 50 оС. Пары стирола при концентрации, превышающей ПДК, угнетающе действуют на нервную систему, раздражают слизистую оболочку, вызывают головную боль, бессонницу. ПДК м.р.=30 мг/м3, с.с.=10 мг/м3; класс опасности – 3. / - искусственные минеральные волокна (стекловолокно) — при вдыхании вызывает раздражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей, сухость и охриплость голоса. При попадании на кожу вызывает дерматиты. ПДК м.р. – 4 мг/м3, с.с.= 1 мг/м3 класс опасности – 3;
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТТП			Карта типового технологического процесса

        ГОСТ 3.1121-84 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.
					4
					УТ№37-СКМ/2-2018

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ			КР		ЕН			Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ			Н. расх.
1	нефрас – температура вспышки паров нефраса минус 17 0С, температура самовоспламенения 270 0С. Пределы взрываемости объемной доли паров нефраса в смеси с воздухом составляет 1,4-5,4%; нефрас – растворитель, представляет собой смесь парафиновых и нефтеновых углеводородов, токсичен, действует на организм наркотически. При попадании на кожу вызывает сухость кожи и может приводить к дерматитам и экземам. Неблагоприятно действует на нервную систему, вызывает анемию. Нефрас использовать с антистатической присадкой «Сигбол» (концентрация присадки в нефрасе 0,001-002%). Максимально разовая ПДК=300мг/м3, среднесменная ПДК=100мг/м3; класс опасности – 4. / полиэфирная смола – горючая пожароопасная и токсичная жидкость. При переработке возможно выделение входящего в ее состав стирола; / диметиланилин – горючая легковоспламеняющаяся жидкость. Температура вспышки 53 0С, температура самовоспламенения 400 0С, температурный предел самовоспламенения: нижний 37 0С, верхний 90 0С. ПДК в воздухе рабочей зоны производственных помещений – 0,2мг/м3. При увеличении концентрации вызывает отравления с поражением нервной системы и кровеносной системы, а также кожи. Класс опасности – 2. / С целью обеспечения безопасных условий труда необходимо выполнять следующие требования: / работать с включенной приточно-вытяжной вентиляцией; рабочее место, где производится изготовление изделий, должно быть оборудовано местной вытяжной вентиляцией; каждый рабочий должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно - Типовых
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТТП			Карта типового технологического процесса

        ГОСТ 3.1121-84 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.
					5
					УТ№37-СКМ/2-2018

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ			КР		ЕН			Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ			Н. расх.
01	отраслевых норм. / При попадании на кожу полиэфирной смолы, инициатора необходимо промыть загрязненные места теплой водой с мылом. / Не допускается применение растворителей для очистки кожи. / В случае разлива химикатов необходимо места разлива засыпать песком и убрать его лопаткой из неискрящего материала, проветрить помещение. При возгорании смолы использовать сухой песок, землю, асбестовое одеяло, порошковый огнетушитель марки ОП-8(З); углекислотные огнетушители марок ОУ-8, пенный огнетушитель марки ОП-8(З). Смолу хранить в защитном от влажности и света прохладном месте, при температуре ниже плюс 20 0С, но не допускается понижать температуру ниже 0 0С. / Не допускается применение (возникновение) открытого огня и искрения на рабочих местах и складах хранения химикатов. Запрещается курение. / Для тушения ПМЭК можно применять огнетушители марки ОПУ-8. В начальной стадии ПМЭК тушить большим количеством воды. Запрещается сливать остатки инициатора в исходную тару из-за возможности быстрого разложения (при наличии примесей) с выделением кислорода, что может привести к самовоспламенению, особенно при температуре выше 60 0С. Флаконы с инициатором должны быть защищены от воздействия солнечных лучей. На участке допускается хранить только суточный запас инициатора при температуре не выше (20+5) 0С. / Не допускается смешивать раствор октоата кобальта (ОК-1) с инициатором (ПМЭК) из-за возможности взрыва. Хранить ОК-1 и ПМЭК следует в отдельных изолированных помещениях при температуре не выше (20+5) 0С.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТТП			Карта типового технологического процесса

        ГОСТ 3.1121-84 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.
					6
					УТ№37-СКМ/2-2018

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ			КР		ЕН			Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ			Н. расх.
1	Не допускается смешивать раствор отвердителя с инициатором из-за возможности взрыва. Хранить отвердитель и инициатор следует в отдельных изолированных помещениях при температуре не выше (20+5) 0С. / Необходимые средства защиты органов дыхания и глаз – респиратор РУ-60М или фильтрующий универсальный ФУ-31А РУ-60М ГОСТ Р 12.4.041-2001, или SILNER – защитная полумаска фильтр 82 (газ), или силиконовый респиратор — полумаску 3М 7500 или 3М 7502(М) со сменными патронами 6057 ГОСТ 12.4.244-2013; защитные очки ГОСТ 12.4.253-2013 / На основании классификации производств по пожароопасности согласно НПБ105-03 данный участок изготовления относится к категории В4 по НПБ 105-03, по ПУЭ к классу «В-1б». / Класс условий труда в зависимости от содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны согласно «Руководству по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса…» Р.2.2.2006-05 – / второй (допустимый). / Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно соответствовать требованиям гигиенических нормативов ГН 2.2.5.1313-18: «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», и методических указаний МУК 4.1.1303-03.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТТП			Карта типового технологического процесса

        ГОСТ 3.1121-84 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.
					7
					УТ№37-СКМ/2-2018

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ			КР		ЕН			Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ			Н. расх.
1	Работы на участке формования относятся к физическим работам средней тяжести (категория ІІб) согласно ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». / Уровни шума от работающего оборудования не должны превышать «Санитарных норм допустимых уровней шума» (ПДУ – 80 дБА). / Уровни локальной вибрации не должны превышать требований ГОСТ 12.1.012-2004 «Вибрационная безопасность» -108 дБА. / Для защиты кожных покровов от воздействия связующего и компонентов необходимо перед надеванием резиновых перчаток и после работы наносить тонким слоем крем регенерирующий восстанавливающий для рук.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТТП			Карта типового технологического процесса

        ГОСТ 3.1121-84 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.
					8
					УТ№37-СКМ/2-2018

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ			КР		ЕН			Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ			Н. расх.
01	Требования охраны окружающей среды / При формовании образуются твердые, жидкие отходы производства и газообразные выбросы. / Твердые отходы: загрязненная ткань хлопчатобумажная, бумага оберточная, обрезки стекломатериалов. / Твердые отходы в количестве приблизительно 20 кг на изделие собирать в тару для отходов СПР-10429 или СПР-10429/02 и вывозить на полигон промышленных отходов АО «Авангард». Вывоз, сбор и утилизацию твердых отходов производить согласно 5761924.25000.00084. / Жидкие отходы: ацетон, загрязненный полиэфирным связующим. Ацетон после промывки кисточек и валиков прикаточных количестве приблизительно 15 кг на изделие собирать во фляги ГОСТ 5799-78 с плотно закрывающимися крышками с надписью «Отходы ЛВЖ» и этикеткой, где указано наименование отходов, количество, дата слива, подпись лица, ответственного за хранение ЛВЖ. Хранить флягу с жидкими отходами в количестве не более 40 литров на заземленных поддонах цехового изготовления в специально отведенном месте, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией и средствами пожаротушения. По мере накопления отходы ЛВЖ отправляются по договору для утилизации сторонним организациям. / Газообразные выбросы: пары стирола, нефраса, ацетона. / Выброс в атмосферу осуществляется через вытяжную вентиляцию цеха 24.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТТП			Карта типового технологического процесса

        ГОСТ 3.1121-84 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.
					9
					УТ№37-СКМ/2-2018

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ			КР		ЕН		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
01	24 Подготовка материалов. / Стенд СПР-472.00 - 4-5 2 3 / 1 Проверить температуру и относительную влажность на участке изготовления. Температура должна быть 15-35 0С; влажность – не более 75 %. Контроль ОТК. / Психрометр аспирационный МВ-4-2М ТУ52.07-(ГРПИ.405132.001)-92 (допускается использовать по ТУ25.1607-054-85) / 2 Установить секцию на стенд для проворачивания секции СПР-472 согласно эскиза на конкретное изделие. / Установку проводить на шпангоуты согласно эскиза 4. / 3 Проверить наличие паспортов и протоколов входного контроля на сырье и материалы. / Сырье с истекшим сроком годности и после перепроверки не допускается. Убедиться в наличии отметки об их допуске в производство. Кроме формования наружного слоя стекломатериала. Контроль ОТК. / 4 Получить в цеховом складе сырье и материалы согласно материальных норм.
А 02
03
Б04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТТП			Карта типового технологического процесса

        ГОСТ 3.1121-84 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.
					10
					УТ№37-СКМ/2-2018

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ			КР		ЕН			Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ			Н. расх.
01	5 Установить рулоны со стекломатом и стекловуалью на тележку камеры полимеризации в один ряд и высушить при температуре (80-90)0С в течение (2+1) часов, проверив предварительно акт аттестации камеры полимеризации. Контроль ОТК. / Камера полимеризации должна быть аттестована согласно технологической инструкции ОС.25003.00010 «Аттестация камер полимеризации». / Часы наручные ГОСТ 23350-98 или ГОСТ 10733-98 / 6 Отключить обогрев и охладить камеру до температуры не выше 40 0С. Допускается охлаждение проводить с открытыми воротами камеры полимеризации. / 7 Упаковать рулоны со стекломатом и стекловуалью после сушки в пленку полиэтиленовую любой марки. Хранить просушенные стекломатериалы не более пяти суток. / Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82
02
О03
04
05
О06
07
08
О09
10
11
12
13
М14
15
16
17
КТТП				Карта типового технологического процесса

        ГОСТ 3.1121-84 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.
					11
					УТ№37-СКМ/2-2018

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф		Р		УТ			КР		ЕН		Кшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
01	8 Установить пневмосверлильную машину ИП-1016 ТУ 22-5874-87 с насадкой для перемешивания смолы (Эскиз 4814) в бочку для перемешивания смолы. / 9 Закрепить приспособление для крепления пневмосверлильной машины (Эскиз 4954) к бочке со смолой. / Ключи гаечные 7811-0004; 7811-0466 С1Х9 ГОСТ 2838-80; Отвертки 7810-0972; 7810-0915 ГОСТ 17199-88. / 10 Подключить шланг для подачи воздуха ко входу воздуха на пневмосверлильной машине ИП-1016ТУ22-5874-87. Давление воздуха 0,5±0,1 МПа (5±1) бар (кгс/см2). / 11 Открыть вентиль подачи воздуха. / 12 Перемешивание смолы в бочке при помощи приспособления (Эскиз 9454) проводить в течение двух часов. / Часы наручные ГОСТ 10733-98 или ГОСТ 23350-98. / 13 Подготовить рабочее место. На рабочем месте должны быть: емкость для промывки; емкость для отходов; кисти; / Ведро полиэтиленовое 5л,13л ОСТ6-19-51-86, кисть КР-80 ГОСТ 10597-87, емкость для ЛВЖ СПР-1936. Ключи 7811-0004; 7811-0466 С1Х9 ГОСТ 2839-80
02
03
04
05
О06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Т16
17
КТТП				Карта типового технологического процесса

        ГОСТ 3.1121-84 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.
					12
					УТ№37-СКМ/2-2018

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ			КР		ЕН		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
01	14 Приготовить связующее по рецептуре указанной в таблице на изделие: / Перед формованием сделать контрольное приготовление связующего для определения жизнеспособности композиции и принятия решения по уточнению (при необходимости) массовых долей ускорителя, инициатора. Контрольную мешку проводить с минимальным, средним и максимальным соотношением компонентов. / Жизнеспособность композиции должна быть не менее 40 минут и не более 3-х часов. / Жизнеспособность – время с момента приготовления композиции при температуре 15-35 0С до момента загустевания (изменение вязкости). / Определение проводить визуально. Время контроля – каждые 5 минут. Контрольную мешку делать не реже 1 раза в сутки, в том числе при изменении партии сырья и температурно-влажностного режима. Контроль ОТК. / 15 При приготовлении связующего отмер ускорителя проводить в массовом соотношении к используемому количеству смолы, согласно массовых долей контрольной мешки. Контроль ОТК. / Перемешать смолу с ускорителем в течении 15-20 минут. / Максимальная порция приготовления смолы с ускорителем 25-50 кг или в соответствии с материальными нормами.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТТП				Карта типового технологического процесса

Дубл.
Взам.
Подл.
					13
					УТ№37-СКМ/2-2018

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ			КР		ЕН		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
01	Отмер отвердителя проводить в соответствии с объемом используемой смолы не более 5 кг. согласно массовых долей контрольной мешки. / Перемешивание вручную не допускается! / Допускается при приготовлении связующего использовать электрическую или пневматическую дрель с насадкой типа «миксер» связующее с отвердителем перемешивать не более 2-3 мин. Обороты вращения насадки не более 500-600 об/мин. / При приготовлении каждой порции связующего готовить контрольный образец. Контрольный образец сопровождать биркой с указанием времени приготовления и рецептуры связующего см.образец бирки. Контроль ОТК. / Психрометр аспирационный МВ-4-2М ТУ52.07-(ГРПИ.405132.001)-92 (допускается использовать по ТУ25.1607-054-85); часы наручные ГОСТ 10733-98 или ГОСТ 23350-98; весы с пределом взвешивания до 10кг ВНЦ-10 ГОСТ Р 53228-2008 или весы платформенных электронных ВПА-100-1 ГОСТ 29329-92; электрическая дрель любой марки или пневматическая дрель любой марки; насадки типа «миксер»; Емкость объемом не менее 100 литров или барабан из под смолы.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТТП				Карта типового технологического процесса

    ГОСТ 3.1121-84 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.
					14
					УТ№37-СКМ/2-2018

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ			КР		ЕН			Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ			Н. расх.
01	24 Формование / 181 Обечайка ЮЕЛИ.305423.034 емкости ЕК70-1-00-000Г/ЮЕЛИ.307126.011 V - 70 м3 / 025 Обечайка ЮЕЛИ.305423.033 емкости ЕК70-1-00-000Г/ЮЕЛИ.307126.011 V - 70 м3 / 025 Обечайка ЮЕЛИ.305423.031 емкости ЕК60-1-00-000Г/ЮЕЛИ.307126.010 V - 60 м3 / 025 Обечайка ЮЕЛИ.305423.032 емкости ЕК60-1-00-000Г/ЮЕЛИ.307126.010 V - 60 м3 / 115 Обечайка ЮЕЛИ.305423.035/ЮЕЛИ.307123.004 емкость «Ресивер левый» V=8 м3 / 115 Обечайка ЮЕЛИ.305423.037/ЮЕЛИ.307123.005 емкость «Ресивер правый» V=8 м3 / 115 Обечайка ЮЕЛИ.305423.038/ЮЕЛИ.307123.006 емкость «Ловушка» V=8 м3 / 125 Оболочка ЮЕЛИ.305423.036/ЮЕЛИ.307144.001 V=25 м3 / 120 Секция I ЕК60-2-01-000; Секция II ЕК60-2-02-000 / Обечайка ЮЕЛИ.301575.028 Ствол газоотводящий ЮЕЛИ. 302436.089 / Обечайка ЮЕЛИ.301575.031 Ствол газоотводящий ЮЕЛИ. 302436.089 / Обечайка ЮЕЛИ.301575.032 Ствол газоотводящий ЮЕЛИ. 302436.089 / Обечайка ЮЕЛИ.301575.034 Ствол газоотводящий ЮЕЛИ. 302436.089 / Отвод ЮЕЛИ.301575.035 Ствол газоотводящий ЮЕЛИ. 302436.089
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТТП				Карта типового технологического процесса

        ГОСТ 3.1121-84 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.
					15
					УТ№37-СКМ/2-2018

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ			КР		ЕН			Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ			Н. расх.
01	1 Проверить температуру и относительную влажность на участке изготовления изделия. Температура должна быть 15-35 0С; влажность – не более 75 %. Контроль ОТК. / Психрометр аспирационный МВ-4-2М ТУ52.07-(ГРПИ.405132.001)-92 (допускается использовать по ТУ25.1607-054-85) / 2 Нанести на внутреннюю поверхность секции тонкий слой связующего на основе полиэфирной смолы вручную кистью. Связующее наносить на ширину укладки стекломатериала частями непосредственно перед укладкой каждой заготовки. / 3 Секцию проворачивать по мере необходимости под укладку материала. / Стенд СПР-472.00 / 4 Схема укладки материалов согласно таблице на изделие, и соответствующего эскиза. / Пропитка связующим производится вручную кистью. Нанос связующего на стекловуаль при содержании связующего 90% должен составлять 400 г/м2, нанос связующего на стекломат при содержании связующего 75 % должен составлять 1300 г/м2.
02
03
04
05
О06
07
08
09
10
О11
12
13
О14
15
16
17
КТТП				Карта типового технологического процесса

        ГОСТ 3.1121-84 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.
					16
					УТ№37-СКМ/2-2018

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р			УТ			КР		ЕН		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП			ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
О01	Уложить и прикатать каждую заготовку; величина нахлеста при укладке заготовок 20-30мм. Укладку каждого слоя проводить со смещением нахлестов. Слои укладывать в одном направлении. Допускается укладывать последовательно пакет из 3-х слоев стекломата со смещением друг относительно друга на 20-30 мм, с выдержкой между укладкой соседних слоев не более 18 часов, с последующей зачисткой стыков наждачной бумагой. Зачистить поверхность уложенных 3 слоев стекломата при необходимости наждачной бумагой, уложить последовательно слой стекломата и два слоя стекловуали. Стыки (нахлесты) послойно смещать. / Не допускаются непропитанные участки, воздушные пузыри. Размеры и количество заготовок согласно таблице на изделие. Допускается производить раскрой произвольной формы в пределах норм расхода материала. / В процессе укладки слоев перерывы не допускаются. Контроль ОТК. / Валик щетинный 790А100600А; валик с шипами «Делюкс» 574А120600, 574А200900; нож СПР-1435; рулетка Р10УЗК ГОСТ 7502-98; психрометр аспирационный МВ-4-2М ТУ52.07-(ГРПИ.405132.001)-92. / 5 Выдержать заготовку не менее 24 часов при температуре цеха не ниже 18 0С. Проконтролировать отверждение заготовки. На заготовке не допускаются непропитанные участки, неотвержденные участки, воздушные пузыри, трещины, поры. Контроль ОТК. / 6 При наличии дефектов произвести ремонт заготовки: / - вскрыть стекломатериал и вырезать ножом или шпателем рыхлые, неотвержденные или непропитанные слои; зачистить ремонтное место наждачной бумагой;
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТТП				Карта типового технологического процесса

        ГОСТ 3.1121-84 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.
					17
					УТ№37-СКМ/2-2018

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ			КР		ЕН			Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ			Н. расх.
О01	- обдуть ремонтное место сжатым воздухом, обезжирить ацетоном; / - нарезать тонкие полоски того же стекломатериала, из которого отформована заготовка по размеру дефекта; / - приготовить полиэфирную композицию с ускорителем и отвердителем (соотношение 100:2,0:2,0); / - уложить полоски стекломатериала на ремонтное место, смачивая их полиэфирной композицией; / - положить в виде заплатки на ремонтное место материал последнего слоя заготовки детали с учетом нахлеста по периметру дефекта 10-15 мм относительно предыдущего слоя; / - тщательно прикатать и прижать руками заплатку, особенно по краям; / - нанести сверху заплатки слой полиэфирной композиции; / - выдержать ремонтное место до полного отверждения не менее 24 часов при температуре цеха не ниже 18 0С. Контроль ОТК. / 7 Передать заготовку на дальнейшие операции не ранее чем через 24-72 часа. (При отсутствии неотвержденных участков.) Контроль ОТК.
02
03
04
05
06
07
8
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТТП				Карта типового технологического процесса

        ГОСТ 3.1121-84 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.
					18
					УТ№37-СКМ/2-2018

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ			КР		ЕН		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
А01	24 Формование наружного слоя стекломата / 085 Обечайка ЮЕЛИ.305423.034 емкости ЕК70-1-00-000Г/ЮЕЛИ.307126.011 V - 70 м3 / 085 Обечайка ЮЕЛИ.305423.033 емкости ЕК70-1-00-000Г/ЮЕЛИ.307126.011 V - 70 м3 / 095 Обечайка ЮЕЛИ.305423.031 емкости ЕК60-1-00-000Г/ЮЕЛИ.307126.010 V - 60 м3 / 095 Обечайка ЮЕЛИ.305423.032 емкости ЕК60-1-00-000Г/ЮЕЛИ.307126.010 V - 60 м3 / 125 Оболочка ЮЕЛИ.305423.036/ЮЕЛИ.307144.001 V=25 м3 / 140 Секция I ЕК60-2-01-000; Секция II ЕК60-2-02-000
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТТП				Карта типового технологического процесса

        ГОСТ 3.1121-84 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.
					19
					УТ№37-СКМ/2-2018

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ			КР		ЕН			Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ			Н. расх.
Б01	Токарный станок КЖ 1662 или КЖ1667 / 1 Проверить температуру и относительную влажность на участке изготовления изделия. Температура должна быть 15-35 0С; влажность – не более 75 %. Контроль ОТК. / Психрометр аспирационный МВ-4-2М ТУ52.07-(ГРПИ.405132.001)-92 (допускается использовать по ТУ25.1607-054-85) / 2 Секции проворачивать по мере необходимости под укладку материала. / 3 Зачистить наружную поверхность обечайки при необходимости. Обдуть сжатым воздухом для удаления пыли с поверхности заготовки. Нанести на наружную поверхность секции тонкий слой связующего на основе полиэфирной смолы вручную кистью. Связующее наносить на ширину укладки стекломатериала частями непосредственно перед укладкой каждой заготовки. Работы проводить с обслуживающей площадки станка.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТТП				Карта типового технологического процесса

        ГОСТ 3.1121-84 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.
					20
					УТ№37-СКМ/2-2018

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ			КР		ЕН			Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ			Н. расх.
О01	4 Схема укладки материалов согласно таблице на изделие, и соответствующего эскиза. / Пропитка связующим производится вручную кистью. Уложить и прикатать каждую заготовку; величина нахлеста при укладке заготовок 20-30мм. Не допускаются непропитанные участки, воздушные пузыри. Размеры и количество заготовок согласно таблице на изделие. / Стекломат располагать на подставках возле станка. Контроль ОТК. / Ролик прикаточный СПР-9055; валик щетинный 790А100600А; валик с шипами «Делюкс» 574А120600, 574А200900; нож СПР-1435; рулетка Р10УЗК ГОСТ 7502-98; психрометр аспирационный МВ-4-2М ТУ52.07-(ГРПИ.405132.001)-92; Подставка СПР-5791. / 5 Выдержать заготовку с уложенными слоями до «отлипа». В процессе отверждения вращение оправки производить не менее 3-4 часов. Проконтролировать отверждение заготовки. На заготовке не допускаются непропитанные участки, неотвержденные участки, воздушные пузыри, трещины, поры. / 6 При наличии дефектов произвести ремонт заготовки: / - вскрыть стекломатериал и вырезать ножом или шпателем рыхлые, неотвержденные или непропитанные слои; / - обдуть ремонтное место сжатым воздухом, обезжирить ацетоном; / - нарезать тонкие полоски того же стекломатериала, из которого отформована заготовка;
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТТП				Карта типового технологического процесса

        ГОСТ 3.1121-84 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.
					21
					УТ№37-СКМ/2-2018

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ			КР		ЕН			Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ			Н. расх.
О01	- вскрыть стекломатериал и вырезать ножом или шпателем рыхлые, неотвержденные или непропитанные слои; зачистить ремонтное место наждачной бумагой; / - нарезать тонкие полоски того же стекломатериала, из которого отформована заготовка по размеру дефекта; / - приготовить полиэфирную композицию с ускорителем и отвердителем (соотношение 100:2,0:2,0); / - уложить полоски стекломатериала на ремонтное место, смачивая их полиэфирной композицией; / - положить в виде заплатки на ремонтное место материал последнего слоя заготовки детали с учетом нахлеста по периметру дефекта 10-15 мм относительно предыдущего слоя; / - тщательно прикатать и прижать руками заплатку, особенно по краям; / - нанести сверху заплатки слой полиэфирной композиции; / - выдержать ремонтное место до полного отверждения не менее 24 часов при температуре цеха не ниже 18 0С. Контроль ОТК. / 7 Передать заготовку на дальнейшие операции не ранее чем через 24-36 часов. (При отсутствии неотвержденных участков.) Контроль ОТК.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТТП				Карта типового технологического процесса

   ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					22
					УТ№37-СКМ/2-2018

Таблица 1. Раскрой и укладка стекломатериалов при изготовлении химстойкого слоя обечайки ЮЕЛИ. 305423.034 / ЕК70-1-00-000Г / ЮЕЛИ.307126.011 / Ванна рециркуляционная / Наименование и обозначение детали Обозначение стекломатериалов, связующего, порядок укладки Размеры и количество заготовок стекломатериалов; мм, шт. Количество слоев: шт Расход связующего: кг/м2 Примечание / 1 2 3 5 5 / Обечайка ЮЕЛИ. 305423.034 1 Стекломат М123(450)1250 (1250* х 5134±20) мм - 7 шт 4 1,35 Sпов = 51,2м2 / 2 Стекловуаль М524-С114 (700+20 х 5134±20) - 1 шт 2 0,4 / (1000* х 5134±20) — 8 шт 2 / Допускается раскрой стекломатериалов произвольных размеров в пределах норм расхода стекломатериала. / Связующее на основе смолы DERAKANE 470HT-400 / смола DERAKANE 470HT-400 — 100 м.д. / Бутанокс М50 или Trigonox К90 – 1,5-2,0 м.д. / Ускоритель Со НАФ (нафтенат кобальта) 6% раствор или ОК6%— 0,2-0,7 м.д. / 2,4 пентадион (при необходимости) — 0,01-0,07 м.д. / N,N диметианилин ГОСТ 5855-78 -0,05-0,1 м.д. (при температуре окружающей среды менее 18 ºС) / BYK A515 или BYK A555 — 0,1 м.д. / Внимание! Поверхностно активную добавку BYK добавлять после введения всех компонентов связующего!!!
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					23
					УТ№37-СКМ/2-2018

Схема укладки стекломатериалов для формования химстойкого слоя обечайки ЮЕЛИ.305423.034 / (после токарной и фрезерной обработки) / Эскиз 1
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					24
					УТ№37-СКМ/2-2018

Таблица 2. Раскрой и укладка стекломата на наружную поверхность обечайки ЮЕЛИ. 305423.034 / ЕК70-1-00-000Г / ЮЕЛИ.307126.011 (после токарной обработки обечайки) / Наименование и обозначение детали Обозначение стекломатериалов, связующего, порядок укладки Размеры и количество заготовок стекломатериалов; мм, шт. Расход связующего: кг/м2 Примечание / 1 2 3 5 5 / Обечайка ЮЕЛИ. 305423.034 1 Стекломат М123(450)1250 (970±10 х 8600) мм - 1 шт / (1250* х 8600) - 2 шт / (470±10 х 8600) мм - 1 шт / (410±10 х 8600) мм - 1 шт 1,35 Sпов = 51,2м2 / Допускается раскрой стекломатериалов произвольных размеров в пределах норм расхода стекломатериала. / Связующее на основе смолы DERAKANE 470HT-400 / смола DERAKANE 470HT-400 — 100 м.д. / Бутанокс М50 или Trigonox К90 – 1,5-2,0 м.д. / Ускоритель Со НАФ (нафтенат кобальта) 6% раствор или ОК6%— 0,2-0,7 м.д. / 2,4 пентадион (при необходимости) — 0,01-0,07 м.д. / N,N диметианилин ГОСТ 5855-78 -0,05-0,1 м.д. (при температуре окружающей среды менее 18 ºС) / BYK A515 или BYK A555 — 0,1 м.д. / Внимание! Поверхностно активную добавку BYK добавлять после введения всех компонентов связующего!!!
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					25
					УТ№37-СКМ/2-2018

Схема укладки стекломата на наружную поверхность обечайки ЮЕЛИ. 305423.034 / Эскиз 2
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					26
					УТ№37-СКМ/2-2018

Эскиз 3
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					27
					УТ№37-СКМ/2-2018

Образец бирки / Рецептура связующего / Смола ___________________ м.д / Ускоритель ___________________ м.д. / Отвердитель _________________ м.д. / 2,4 Пентадион _______________ м.д. / при необходимости / N,N диметиланилин _____________ м.д. / при необходимости / BYK _____________________ м.д. / Дата и время приготовления ____________
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					28
					УТ№37-СКМ/2-2018

Схема установки обечайки на ложементы ЮЕЛИ. 305423.034 / Эскиз 4
МК/ВТП

   ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					29
					УТ№37-СКМ/2-2018

		Зам
Таблица 3. Раскрой и укладка стекломатериалов при изготовлении химстойкого слоя обечайки ЮЕЛИ. 305423.035/ЮЕЛИ.307123.004 «Ресивер левый»; ЮЕЛИ.305423.037/ЮЕЛИ.307123.005 «Ресивер правый»; ЮЕЛИ.305423.038/ЮЕЛИ.307123.006 «Ловушка» / Наименование и обозначение детали Обозначение стекломатериалов, связующего, порядок укладки Размеры и количество заготовок стекломатериалов; мм, шт. Количество слоев: шт Расход связующего: кг/м2 Примечание / Обечайка 1 Стекломат М123(450)1250 (1250* х 2600±20) мм - 5 шт 4 1,35 Sпов = 16 м2 / Образец для определения содержания связующего* (200+20 х 200+20) - 1 шт 4 1,35 / 2 Стекловуаль М524-С114 (200+20 х 2600±20) - 1 шт 2 0,4 / (1000* х 2600±20) — 6 шт 2 / Образец для определения содержания связующего* (200+20 х 200+20) - 1 шт 2 0,4 / Допускается раскрой стекломатериалов произвольных размеров в пределах норм расхода стекломатериала. / Связующее на основе смолы Vipel F010-CNX / смола Vipel F010-CNX — 100 м.д. / Trigonox 239 или Trigonox К90 – 1,5-2,0 м.д. / Ускоритель Со НАФ (нафтенат кобальта) 6% раствор или ОК6%— 0,2-0,7 м.д. / или ускоритель ОК-1 ТУ2494-130-05015213-2006 — 0,7-2,0 м.д. / 2,4 пентадион (при необходимости) — 0,01-0,07 м.д. / N,N диметианилин ГОСТ 5855-78 -0,15 м.д. (при температуре окружающей среды менее 18 ºС) / BYK A515 — 0,1 м.д. Внимание! Поверхностно активную добавку BYK добавлять после введения всех компонентов связующего!!! / * в качестве формы для изготовления образца использовать форму Эскиз -3738 или СПР-8391, перед выклейкой образцов нанести 3 слоя смазки Vicilux, в качестве материала для изготовления образцов использовать материал вырезанный из отверстии люка.
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					30
					УТ№37-СКМ/2-2018

		Зам
Схема укладки стекломатериалов для формования химстойкого слоя обечайки ЮЕЛИ.305423.035; ЮЕЛИ.305423.037; ЮЕЛИ.305423.038 / (после токарной и фрезерной обработки) / Эскиз 5
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					31
					УТ№37-СКМ/2-2018

		Зам
Схема установки обечайки на ложементы ЮЕЛИ. 305423.035; ЮЕЛИ.305423.037; ЮЕЛИ.305423.038 / Эскиз 5
МК/ВТП

 ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					32
					УТ№37-СКМ/2-2018

Таблица 4. Раскрой и укладка стекломатериалов при изготовлении химстойкого слоя обечайки ЮЕЛИ. 305423.032 / ЕК60-1-00-000Г / ЮЕЛИ.307.126.010 / Ванна рециркуляционная / Наименование и обозначение детали Обозначение стекломатериалов, связующего, порядок укладки Размеры и количество заготовок стекломатериалов на 1 слой; мм, шт. Расход связующего: кг/м2 Количество слоев; шт Примечание / 1 2 3 4 5 6 / Обечайка ЮЕЛИ. 305423.032 1 Стекломат М123(450)1250 (1250* х 5134±20) мм - 7 шт 1,35 4 Sпов = 45 м2 / 2 Стекловуаль М524-С114 (700+20 х 5134±20) - 1 шт 0,4 2 / (1000* х 5134±20) — 8 шт / Допускается раскрой стекломатериалов произвольных размеров в пределах норм расхода стекломатериала. / Связующее на основе смолы DERAKANE 470HT-400 / смола DERAKANE 470HT-400 — 100 м.д. / Бутанокс М50 или Trigonox К90 – 1,5-2,0 м.д. / Ускоритель Со НАФ (нафтенат кобальта) 6% раствор или ОК6%— 0,2-0,7 м.д. / 2,4 пентадион (при необходимости) — 0,01-0,07 м.д. / N,N диметианилин ГОСТ 5855-78 -0,05-0,1 м.д. (при температуре окружающей среды менее 18 ºС) / BYK A515 или BYK A555 — 0,1 м.д. / Внимание! Поверхностно активную добавку BYK добавлять после введения всех компонентов связующего!!!
МК/ВТП

 ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					33
					УТ№37-СКМ/2-2018

Схема укладки стекломатериалов для формования химстойкого слоя для обечайки ЮЕЛИ. 305423.032 / Эскиз 6
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					34
					УТ№37-СКМ/2-2018

Таблица 5. Раскрой стекломата на наружную поверхность обечайки ЮЕЛИ. 305423.032 / Наименование и обозначение детали Обозначение стекломатериалов, связующего, порядок укладки Размеры и количество заготовок стекломатериалов на 1 слой; мм, шт. Количество слоев: шт Расход связующего: кг/м2 Примечание / 1 2 3 4 5 6 / Обечайка ЮЕЛИ. 305423.032 2 Стекломат М123-450-1250 (263±20 х 8700±20) - 1 шт / (1250 х 8700±20) - 2 шт / (400±20 х 8700±20) - 1 шт / (600±20 х 8700±20) - 1 шт 1 1,35 / Допускается раскрой стекломатериалов произвольных размеров в пределах норм расхода стекломатериала. / Связующее на основе смолы DERAKANE 470HT-400 / смола DERAKANE 470HT-400 — 100 м.д. / Бутанокс М50 или Trigonox К90 – 1,5-2,0 м.д. / Ускоритель Со НАФ (нафтенат кобальта) 6% раствор или ОК6%— 0,2-0,7 м.д. / 2,4 пентадион (при необходимости) — 0,01-0,07 м.д. / N,N диметианилин ГОСТ 5855-78 -0,05-0,1 м.д. (при температуре окружающей среды менее 18 ºС) / BYK A515 или BYK A555 — 0,1 м.д. / Внимание! Поверхностно активную добавку BYK добавлять после введения всех компонентов связующего!!!
МК/ВТП

 ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					35
					УТ№37-СКМ/2-2018

Схема укладки стекломата на наружную поверхность обечайки ЮЕЛИ. 305423.032 / Эскиз 7
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					36
					УТ№37-СКМ/2-2018

Схема установки обечайки на ложементы ЮЕЛИ. 305423.032 / Эскиз 8
МК/ВТП

 ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					37
					УТ№37-СКМ/2-2018

Таблица 4. Раскрой и укладка стекломатериалов при изготовлении химстойкого слоя обечайки ЮЕЛИ. 305423.031 / ЕК60-1-00-000Г / ЮЕЛИ.307.126.010 / Ванна рециркуляционная / Наименование и обозначение детали Обозначение стекломатериалов, связующего, порядок укладки Размеры и количество заготовок стекломатериалов на 1 слой; мм, шт. Расход связующего: кг/м2 Количество слоев; шт Примечание / 1 2 3 4 5 6 / Обечайка ЮЕЛИ. 305423.031 1 Стекломат М123(450)1250 (1250* х 4500±20) мм - 7 шт 1,35 4 Sпов = 45 м2 / 2 Стекловуаль М524-С114 (700+20 х 4500±20) - 1 шт 0,4 2 / (1000* х 4500±20) — 8 шт / Допускается раскрой стекломатериалов произвольных размеров в пределах норм расхода стекломатериала. / Связующее на основе смолы DERAKANE 470HT-400 / смола DERAKANE 470HT-400 — 100 м.д. / Бутанокс М50 или Trigonox К90 – 1,5-2,0 м.д. / Ускоритель Со НАФ (нафтенат кобальта) 6% раствор или ОК6%— 0,2-0,7 м.д. / 2,4 пентадион (при необходимости) — 0,01-0,07 м.д. / N,N диметианилин ГОСТ 5855-78 -0,05-0,1 м.д. (при температуре окружающей среды менее 18 ºС) / BYK A515 или BYK A555 — 0,1 м.д. / Внимание! Поверхностно активную добавку BYK добавлять после введения всех компонентов связующего!!!
МК/ВТП

 ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					38
					УТ№37-СКМ/2-2018

Схема укладки стекломатериалов для формования химстойкого слоя для обечайки ЮЕЛИ. 305423.031 / Эскиз 9
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					39
					УТ№37-СКМ/2-2018

Таблица 5. Раскрой стекломата на наружную поверхность обечайки ЮЕЛИ. 305423.031 / Наименование и обозначение детали Обозначение стекломатериалов, связующего, порядок укладки Размеры и количество заготовок стекломатериалов на 1 слой; мм, шт. Количество слоев: шт Расход связующего: кг/м2 Примечание / 1 2 3 4 5 6 / Обечайка ЮЕЛИ. 305423.032 2 Стекломат М123-450-1250 (263±20 х 8700±20) - 1 шт / (1250 х 8700±20) - 2 шт / (400±20 х 8700±20) - 1 шт / (600±20 х 8700±20) - 1 шт 1 1,35 / Допускается раскрой стекломатериалов произвольных размеров в пределах норм расхода стекломатериала. / Связующее на основе смолы DERAKANE 470HT-400 / смола DERAKANE 470HT-400 — 100 м.д. / Бутанокс М50 или Trigonox К90 – 1,5-2,0 м.д. / Ускоритель Со НАФ (нафтенат кобальта) 6% раствор или ОК6%— 0,2-0,7 м.д. / 2,4 пентадион (при необходимости) — 0,01-0,07 м.д. / N,N диметианилин ГОСТ 5855-78 -0,05-0,1 м.д. (при температуре окружающей среды менее 18 ºС) / BYK A515 или BYK A555 — 0,1 м.д. / Внимание! Поверхностно активную добавку BYK добавлять после введения всех компонентов связующего!!!
МК/ВТП

 ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					40
					УТ№37-СКМ/2-2018

Схема укладки стекломата на наружную поверхность обечайки ЮЕЛИ. 305423.031 / Эскиз 10
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					41
					УТ№37-СКМ/2-2018

Схема установки обечайки на ложементы ЮЕЛИ. 305423.031 / Эскиз 11
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					42
					УТ№37-СКМ/2-2018

Таблица 10. Раскрой и укладка стекломатериалов при изготовлении химстойкого слоя обечайки ЮЕЛИ. 305423.033 / ЕК70-1-00-000Г / ЮЕЛИ.307126.011 / Ванна рециркуляционная / Наименование и обозначение детали Обозначение стекломатериалов, связующего, порядок укладки Размеры и количество заготовок стекломатериалов; мм, шт. Количество слоев; шт Расход связующего: кг/м2 Примечание / 1 2 3 4 5 6 / Обечайка ЮЕЛИ. 305423.033 1 Стекломат М123(450)1250 (1250* х 5340) - 7 шт 4 1,35 Sпов = 47,5м2 / 2 Стекловуаль М524-С114 (1000* х 5340) — 8 шт 2 0,4 / (700 х 5340) — 1 шт / Допускается раскрой стекломатериалов произвольных размеров в пределах норм расхода стекломатериала. / Связующее на основе смолы DERAKANE 470HT-400 / смола DERAKANE 470HT-400 — 100 м.д. / Бутанокс М50 или Trigonox К90 – 1,5-2,0 м.д. / Ускоритель Со НАФ (нафтенат кобальта) 6% раствор или ОК6%— 0,2-0,7 м.д. / 2,4 пентадион (при необходимости) — 0,01-0,07 м.д. / N,N диметианилин ГОСТ 5855-78 -0,05-0,1 м.д. (при температуре окружающей среды менее 18 ºС) / BYK A515 или BYK A555 — 0,1 м.д. / Внимание! Поверхностно активную добавку BYK добавлять после введения всех компонентов связующего!!!
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					43
					УТ№37-СКМ/2-2018

Схема укладки стекломатериалов для формования химстойкого слоя обечайки ЮЕЛИ.305423.033 / Эскиз 12
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					44
					УТ№37-СКМ/2-2018

Таблица 11. Раскрой и укладка стекломата на наружную поверхность обечайки ЮЕЛИ. 305423.033 / ЕК70-1-00-000Г / ЮЕЛИ.307126.011 (после токарной обработки обечайки) / Наименование и обозначение детали Обозначение стекломатериалов, связующего, порядок укладки Размеры и количество заготовок стекломатериалов; мм, шт. Расход связующего: кг/м2 Примечание / 1 2 3 5 5 / Обечайка ЮЕЛИ. 305423.033 1 Стекломат М123(450)1250 (530±10 х 8600) мм - 1 шт / (1250* х 8600) - 2 шт / (470±10 х 8600) мм - 1 шт / (420±10 х 8600) мм - 1 шт 1,35 Sпов = 47,5м2 / Допускается раскрой стекломатериалов произвольных размеров в пределах норм расхода стекломатериала. / Связующее на основе смолы DERAKANE 470HT-400 / смола DERAKANE 470HT-400 — 100 м.д. / Бутанокс М50 или Trigonox К90 – 1,5-2,0 м.д. / Ускоритель Со НАФ (нафтенат кобальта) 6% раствор или ОК6%— 0,2-0,7 м.д. / 2,4 пентадион (при необходимости) — 0,01-0,07 м.д. / N,N диметианилин ГОСТ 5855-78 -0,05-0,1 м.д. (при температуре окружающей среды менее 18 ºС) / BYK A515 или BYK A555 — 0,1 м.д. / Внимание! Поверхностно активную добавку BYK добавлять после введения всех компонентов связующего!!!
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					45
					УТ№37-СКМ/2-2018

Схема укладки стекломата на наружную поверхность обечайки ЮЕЛИ. 305423.033 / Эскиз 13
МК/ВТП

 ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					46
					УТ№37-СКМ/2-2018

Схема установки обечайки на ложементы ЮЕЛИ. 305423.033 / Эскиз 14
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					47
					УТ№37-СКМ/2-2018

Таблица 10. Раскрой и укладка стекломатериалов при изготовлении химстойкого слоя оболочки ЮЕЛИ. 305423.036 / ЮЕЛИ.307144.001 / Наименование и обозначение детали Обозначение стекломатериалов, связующего, порядок укладки Размеры и количество заготовок стекломатериалов; мм, шт. Количество слоев: шт Расход связующего: кг/м2 Примечание / Обечайка ЮЕЛИ. 305423.036 1 Стекломат М123(450)1250 (1250* х 3050±20) мм - 8 шт / (500+20 х 3050±20) - 1 шт 4 1,30 Sпов = 31 м2 / Образец для адгезионной прочности выклевать на стеклопластиковом образце размером 200х200 мм / Образец для определения связующего* (200+20 х 200+20) - 1 шт 4 / Образец для адгезионной прочности (200+20 х 200+20) - 1 шт 4 / 2 Стекловуаль М524-С114 (500+20 х 3050±20) - 1 шт 2 0,4 / (1000* х 3050±20) — 10 шт 2 / Образец для определения связующего* (200+20 х 200+20) - 1 шт 2 / Образец для адгезионной прочности (200+20 х 200+20) - 1 шт 2 / Допускается раскрой стекломатериалов произвольных размеров в пределах норм расхода стекломатериала. / Связующее на основе смолы Vipel F010: / смола Vipel F010 — 100 м.д. / Бутанокс М50 – 0,7-2,0 м.д. / Ускоритель Со НАФ (нафтенат кобальта) 6% раствор или ОК6%— 0,2-0,7 м.д. / N,N диметианилин ГОСТ 5855-78 -0,05-0,1 м.д. (при температуре окружающей среды менее 18 ºС) / BYK A515 или BYK A555 — 0,1 м.д. / Внимание! Поверхностно активную добавку BYK добавлять после введения всех компонентов связующего!!! / * в качестве формы для изготовления образца использовать форму Эскиз -3738 или СПР-8391, перед выклейкой образцов нанести 3 слоя смазки Vicilux.
МК/ВТП

 ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					48
					УТ№37-СКМ/2-2018

Схема укладки стекломатериалов для формования химстойкого слоя обечайки ЮЕЛИ.305423.036 / Эскиз 15
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					49
					УТ№37-СКМ/2-2018

Таблица 11. Раскрой и укладка стекломата на наружную поверхность обечайки ЮЕЛИ. 305423.036 / / ЮЕЛИ.307144.001 (после токарной обработки оболочки) / Наименование и обозначение детали Обозначение стекломатериалов, связующего, порядок укладки Размеры и количество заготовок стекломатериалов; мм, шт. Расход связующего: кг/м2 Примечание / 1 2 3 5 5 / Обечайка ЮЕЛИ. 305423.036 1 Стекломат М123(450)1250 (1250* х 10500) - 2 шт / (50±10 х 10500) мм - 1 шт 1,30 Sпов = 31 м2 / Допускается раскрой стекломатериалов произвольных размеров в пределах норм расхода стекломатериала. / Связующее на основе смолы Vipel F010: / смола Vipel F010 — 100 м.д. / Бутанокс М50 – 0,7-2,0 м.д. / Ускоритель Со НАФ (нафтенат кобальта) 6% раствор или ОК6%— 0,2-0,7 м.д. / N,N диметианилин ГОСТ 5855-78 -0,05-0,1 м.д. (при температуре окружающей среды менее 18 ºС) / BYK A515 или BYK A555 — 0,1 м.д. / Внимание! Поверхностно активную добавку BYK добавлять после введения всех компонентов связующего!!!
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					50
					УТ№37-СКМ/2-2018

Схема укладки стекломата на наружную поверхность обечайки ЮЕЛИ.305423.036 / Эскиз 16
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					51
					УТ№37-СКМ/2-2018

Схема установки оболочки на ложементы ЮЕЛИ.305423.036 / Эскиз 17
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					52
					УТ№37-СКМ/2-2018

Таблица 12. Раскрой и укладка стекломатериалов при изготовлении химстойкого слоя Секции I ЕК60-2-01-000 и Секция II ЕК60-2-02-000 / Наименование и обозначение детали Обозначение стекломатериалов, связующего, порядок укладки Размеры и количество заготовок стекломатериалов; мм, шт. Количество слоев: шт Расход связующего: кг/м2 Примечание / Секции I / ЕК60-2-01-000 и / Секция II ЕК60-2-02-000 1 Стекломат М123(450)1250 (1250* х 4800±20) мм - 7 шт / (500+20 х 3050±20) - 1 шт 4 1,35 Sпов = 41 м2 / Образец для адгезионной прочности выклевать на стеклопластиковом образце размером 200х200 мм / Образец для определения связующего* (200+20 х 200+20) - 1 шт 4 / Образец для адгезионной прочности (200+20 х 200+20) - 1 шт 4 / 2 Стекловуаль М524-С114 (700+20 х 4800±20) - 1 шт 2 0,4 / (1000* х 4800±20) — 8 шт 2 / Образец для определения связующего* (200+20 х 200+20) - 1 шт 2 / Образец для адгезионной прочности (200+20 х 200+20) - 1 шт 2 / Допускается раскрой стекломатериалов произвольных размеров в пределах норм расхода стекломатериала. / Связующее на основе смолы DERAKANE 470HT-400 / смола DERAKANE 470HT-400 — 100 м.д. / Бутанокс М50 или Trigonox К90 – 1,5-2,0 м.д. / Ускоритель Со НАФ (нафтенат кобальта) 6% раствор или ОК6%— 0,2-0,7 м.д. / 2,4 пентадион (при необходимости) — 0,01-0,07 м.д. / N,N диметианилин ГОСТ 5855-78 -0,05-0,1 м.д. (при температуре окружающей среды менее 18 ºС) / BYK A515 или BYK A555 — 0,1 м.д. / Внимание! Поверхностно активную добавку BYK добавлять после введения всех компонентов связующего!!! / * в качестве формы для изготовления образца использовать форму Эскиз -3738 или СПР-8391, перед выклейкой образцов нанести 3 слоя / смазки Vicilux.
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					53
					УТ№37-СКМ/2-2018

Схема укладки стекломатериалов для формования химстойкого слоя Секции I ЕК60-2-01-000 и Секции II ЕК60-2-02-000 / Эскиз 18
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					54
					УТ№37-СКМ/2-2018

Таблица 13. Раскрой и укладка стекломата на наружную поверхность обечайки Секции I ЕК60-2-01-000 и Секции II ЕК60-2-02-000 (после токарной обработки оболочки) / Наименование и обозначение детали Обозначение стекломатериалов, связующего, порядок укладки Размеры и количество заготовок стекломатериалов; мм, шт. Расход связующего: кг/м2 Примечание / 1 2 3 5 5 / Секции I / ЕК60-2-01-000 / и / Секции II / ЕК60-2-02-000 1 Стекломат М123(450)1250 (1250* х 8700±20) мм - 2 шт / (500±10 х 8700±20) мм - 1 шт / (750±10 х 8700±20) мм - 1 шт 1,35 Sпов = 33 м2 / Образец для определения связующего* (200+20 х 200+20) - 1 шт 1,35 / Допускается раскрой стекломатериалов произвольных размеров в пределах норм расхода стекломатериала. / Связующее на основе смолы DERAKANE 470HT-400 / смола DERAKANE 470HT-400 — 100 м.д. / Бутанокс М50 или Trigonox К90 – 1,5-2,0 м.д. / Ускоритель Со НАФ (нафтенат кобальта) 6% раствор или ОК6%— 0,2-0,7 м.д. / 2,4 пентадион (при необходимости) — 0,01-0,07 м.д. / N,N диметианилин ГОСТ 5855-78 -0,05-0,1 м.д. (при температуре окружающей среды менее 18 ºС) / BYK A515 или BYK A555 — 0,1 м.д. / Внимание! Поверхностно активную добавку BYK добавлять после введения всех компонентов связующего!!! / * в качестве формы для изготовления образца использовать форму Эскиз -3738 или СПР-8391, перед выклейкой образцов нанести 3 слоя смазки Vicilux.
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					55
					УТ№37-СКМ/2-2018

МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					56
					УТ№37-СКМ/2-2018

Таблица 14. Раскрой и укладка стекломатериалов при изготовлении химстойкого слоя обечаекЮЕЛИ.302436.089 / Наименование и обозначение детали Обозначение стекломатериалов, связующего, порядок укладки Размеры и количество заготовок стекломатериалов; мм, шт. Количество слоев: шт Расход связующего: кг/м2 Примечание / Обечайка ЮЕЛИ. 301575.028 1 Стекломат М123(450)1250 (1250* х 4080+20) мм - 4 шт 4 1,30 Sпов = 23 м2 / (800+20 х 4080 +20) - 1 шт 4 / 2 Стекловуаль М524-С114 (800+20 х 4080 +20) - 1 шт 2 0,4 / (1000* х 4080 +20) - 5 шт 2 / или М524-ECR30A (300* х 4080 +20) - 21 шт 2 / Обечайка ЮЕЛИ. 301575.032 1 Стекломат М123(450)1250 (1250* х 4200+20) мм - 4 шт 4 1,30 Sпов = 25 м2 / (800+20 х 4200 +20) - 1 шт 4 / 2 Стекловуаль М524-С114 (1000* х 4200 +20) - 5 шт 2 0,4 / (800+20 х 4200 +20) - 1 шт 2 / или М524-ECR30A (300* х 4200 +20) - 21 шт 2 / Обечайка ЮЕЛИ. 301575.031 1 Стекломат М123(450)1250 (1250* х 3950+20) мм - 4 шт 4 1,30 Sпов = 23 м2 / (800+20 х 3950 +20) - 1 шт 4 / 2 Стекловуаль М524-С114 (1000* х 3950 +20) - 5 шт 2 0,4 / (1000* х 3950 +20) - 5 шт 2 / или М524-ECR30A (300* х 3950 +20) - 21 шт 2
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					57
					УТ№37-СКМ/2-2018

Продолжение таблицы 14. Раскрой и укладка стекломатериалов при изготовлении химстойкого слоя обечаек ЮЕЛИ.302436.089 / Наименование и обозначение детали Обозначение стекломатериалов, связующего, порядок укладки Размеры и количество заготовок стекломатериалов; мм, шт. Количество слоев: шт Расход связующего: кг/м2 Примечание / Обечайка ЮЕЛИ. 301575.034 1 Стекломат М123(450)1250 (1250* х 4250+20) мм - 4 шт 4 1,30 Sпов = 26 м2 / (800+20 х 4250 +20) - 1 шт 4 / 2 Стекловуаль М524-С114 (800+20 х 4250 +20) - 1 шт 2 0,4 / (1000* х 4250 +20) - 5 шт 2 / или М524-ECR30A (300* х 4250 +20) - 21 шт 2 / Отвод ЮЕЛИ. 301575.035 1 Стекломат М123(450)1250 (1250* х 1700+20) мм - 4 шт 4 1,30 Sпов = 10 м2 / (800+20 х 1700 +20) - 1 шт 4 / 2 Стекловуаль М524-С114 (1000* х 1700 +20) - 5 шт 2 0,4 / (800+20 х 1700 +20) - 1 шт 2 / или М524-ECR30A (300* х 1700 +20) - 21 шт 2 / Допускается раскрой стекломатериалов произвольных размеров в пределах норм расхода стекломатериала. / Связующее на основе смолы DERAKANE 470HT-400 / смола DERAKANE 470HT-400 — 100 м.д. / Бутанокс М50 – 1-2,5 м.д. / Ускоритель ОК; ОК-1 или ОК-2 — 0,7-2,0 м.д. / N,N диметиланилин ГОСТ 5855-78 - 015 м.д. (при температуре окружающей среды менее 18 ºС).
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					58
					УТ№37-СКМ/2-2018

Схема установки обечаек ствола газоотводящего ЮЕЛИ.302436.089 на ложементы / Эскиз 17
МК/ВТП

ГОСТ 3.1105-84 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					59
					УТ№37-СКМ/2-2018

Схема укладки стекломатериалов для формования химстойкого слоя обечаек ЮЕЛИ.302436.089
МК/ВТП