## Slide 1
Классификация
армирующих
наполнителей
(характеристики, виды, назначение)

## Slide 2
Композиционный материал (или композит) – это искусственно созданный неоднородный сплошной материал, состоящий из двух (матрицы и наполнителя) или более компонентов, различных по физическим и химическим свойствам.
В результате такого сочетания получается совершенно новый материал с новыми свойствами, которыми каждый компонент в отдельности не обладает.
Варьируя состав матрицы (связующего) и наполнителя, их соотношение, ориентацию наполнителя, получают широкий спектр материалов с требуемым набором свойств.
Функция матрицы (связующего) – объединять в монолит все остальные компоненты, воспринимать и равномерно распределять внешнюю нагрузку, защищать от воздействия механических повреждений и агрессивной химической среды.
Наполнитель играет усиливающую или армирующую роль, обеспечивают материалу необходимые механические характеристики (прочность, жесткость и т.д).
Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)

## Slide 3: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
КОМПОЗИТ
матрица
наполнитель
ПКМ полимерно-композиционные материалы
МКМ металлические композиционные материалы
ККМ керами-ческие композиционные матери-алы
УУКМ углерод углерод-ные компози-ционные матери-алы
ГКМ гибрид-ные компози-ционные материалы
дисперсные
волокнистые
слоистые
зернистые
термопласты
эластомеры
реактопласты
аморфные
полукристаллические
ПУ
каучук
Полиэфирные смолы
Винилэфирные смолы
Эпоксидные смолы
Фенольные смолы
ПВХ
ПП
ПЭ
ПА
Однонаправленные
Тканые слоистые
Обьемного плетения
Нетканые
нить
филаментная нить
ровинг
лента
жгут
полотно
сатин
саржа
трикотаж
Волокнистые маты
Иглопробивные маты
Проклеенные материалы

## Slide 4: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
К преимуществам стеклянных волокон относятся:
1) низкая стоимость;
2) хорошая теплостойкость;
3) устойчивость к химическому и биологическому воздействию;
4) высокая прочность предел прочности при сжатии 3500 MПа;
5) низкая теплопроводность;
Общим недостатком всех стеклянных волокон является:
1) малое удлинение и как его следствие, хрупкость;
2) нестойкость к истиранию;
3) большая плотность 2500 кг / м3
4) низкая стойкость к атмосферной влаге (влага разрыхляет поверхность волокна и поэтому для его защиты используются различные аппреты).
Армирующими волокнистыми наполнителями могут являться элементарные волокна и состоящие из них жгуты, нити, ленты, ткани различной структуры. Соответственно в зависимости от природы волокон различают стекло, угле-, органо-, базальтопластики.
Основные промышленные виды волокон – стеклянные и углеродные.
Стеклопластики – это армированные материалы на основе стекловолокнистого наполнителя и полимерных связующих
В качестве полимерных матриц применяются преимущественно полиэфирные, фенольные, эпоксидные, полиимидные смолы

## Slide 5: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
Все стеклянные волокна условно можно разделить на два больших класса: относительно дешевые волокна общего применения (стекловолокно марки Е) и дорогостоящие волокна специального применения (S — высокой прочности, С — высокой химической стойкости, М — с высоким модулем упругости, AR — щелочестойкие, ECR — устойчивые в агрессивных средах и т.д.)
Почти 90 % всех стеклянных волокон, которые выпускаются сегодня в мире это стекловолокно марки Е. Остальные 10% процентов – это волокна специального назначения. Большинство марок стекловолокна получили свое название благодаря своим специфическим свойствам:
ADVANTEX Уникальные свойства, объединяет в
себе электрические и механические
свойства традиционного стекла Е и
щелочестойкость стекла ECR. (Owens
Corning Corp.).

## Slide 6: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
Стекловолокно ECR было разработано специально для использования в агрессивных средах, например устойчивость в кислых средах в 4—5 раз выше. При этом прочность этих волокон остается на уровне стекловолокна Е и составляет порядка 2800— 3000 MПа, модуль упругости около 80—83 ГПа. Несмотря на то, что плавление и выработка волокна из ECR проводят при более низких температурах его стоимость превышает стоимость стекловолокна Е из-за наличия дорогих компонентов.
Стекловолокно ADVANTEX (стекло 21 века) отличается уникальными свойствами, так как по сути изготовлено из стекла марки Е (без содержания бора), и в то же время является армирующим материалом ECR. Стекловолокно марки Advantex объединяет в себе электрические и механические свойства традиционного стекла Е и щелочестойкость стекла ECR.
Уникальное сочетание стекла марки Е и ECR, которое используется для производства стеклонаполнителя, сделало ADVANTEX востребованным в производстве изделий из композитов.
Стекло ADVANTEX является передовой разработкой Owens Corning («ОСВ Стекловолокно» г. Гусь-Хрустальный) мирового производителя армирующих материалов для производства композиционных материалов методом намотки и пултрузии, и создано с целью повысить потребительские и эксплуатационные характеристики композитов. Являясь партнером американской компании Owens Corning (ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО», г. Гусь-Хрустальный), компания TENTONN начинает поставки стекловолокна Advantex.
Компания Owens Corning рекомендует применять стекловолокно ADVANTEX в композитах подвергающихся активному воздействию агрессивных химических сред.
Использование стекла ADVANTEX снижает опасность структурных дефектов благодаря стабильности материала в коррозионных средах, обеспечивает долгий срок эксплуатации.

## Slide 7: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
Компания Owens Corning после проведенных испытаний по эксплуатации образцов в 5% растворе солей определила, что срок службы в жестких условиях композитных материалов , изготовленных с применением волокна ADVANTEX, более 50 лет, в то время как у композитов, армированных стекловолокном марки Е, он составляет всего лишь несколько месяцев. В исследованиях проводимых компанией Owens Corning стекло ADVANTEX подвергалось воздействию таких сред как: воздух, соленая вода, хозпитьевая вода, деионизированная вода, дорожный реагент, экстракт раствора цемента. Результат данных воздействий показал высокую устойчивость стекла ADVANTEX которое сохранило свои физико-механические свойства, в отличие от других стекол.
Производство ADVANTEX также является более экологичным, так как в производстве продукта не используется бор и фтор, что минимизирует загрязнение воздуха, а также оказывается меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с производством стандартного стекловолокна марки Е, вследствие сниженного количества частиц пыли, использования меньшего количества топлива и воды, отсутствия фторидов, а также меньшего выделения оксидов азота и других летучих органических соединений.
Области применения стекла ADVANTEX: нефтегазовая промышленность, электростанции, горная промышленность, тяжелая индустрия, водопровод/канализация, морское дело, приливная и волновая энергетика.
Продукция на основе стекла ADVANTEX – ровинг, ткани, вуаль, мат, рубленое стекловолокно.

## Slide 8: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
По структуре волокнистые наполнители классифицируются на четыре группы: однонаправленные непрерывные, тканые, объемного плетения и нетканые.
Однонаправленные непрерывные наполнители могут быть в виде первичной нити, филаментной нити, ровинга, лент и жгутов. Первичные нити получают непосредственно в результате вытягивания пряди элементарных волокон из фильер. Филаментные нити получают круткой и сложением первичных нитей.
Ровинг – непрерывная прядь, стоящая из определенного числа примерно параллельных первичных нитей. Ровинги используют для изготовления изделий методом намотки, пултрузии.
Жгуты – переплетения первичных нитей с образованием сечения, близкого к окружности.

## Slide 9: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
Тканые слоистые
Тканевые волокнистые элементы, предназначенные для получения слоистых материалов (текстолитов), изготавливают на ткацких станках переплетением продольных (основных) и поперечных (уточных) нитей.
Стеклоткань представляет собой материал, изготавливаемый из стекловолокон путем переплетения их в полотно или путем хаотичной укладки друг на друга.
Полученный материал имеет следующие свойства, обусловливающие варианты его использования:
Негорючесть, отличная теплоизоляция — применяется для производства спецодежды для людей, работающих с открытым огнем — металлурги и сварщики, пожарные и повара. Стеклоткань горит, но при сверхвысоких температурах — около 1200 °C.
Устойчивость к агрессивным средам — производство фильтров для жидких и газообразных веществ в химической промышленности.
Непроводимость электрического тока — применение для обмотки кабелей и трансформаторов.
Стеклоткань применяется в качестве конструкционного и армирующего материала в быту и на производстве. Из нее изготавливаются композитные материалы, такие как стеклопластики.
Стойкость к атмосферным погодным условиям, влажности.
Термостойкость от 200 до 700 градусов.
Большой срок эксплуатации – 50 лет.
Сохранение внешнего вида даже при длительном использовании.

## Slide 10: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
По способу переплетения нитей стеклоткани разделяются следующим образом:
Полотняное (plain) (рогожа). Оно описывается так: 1/1. При полотняном плетении каждая нить основы переплетается с уточной нитью, через одну.
Ткань получается путем очень плотного плетения, за счет чего изделие получается высокоплотным и упругим.

## Slide 11: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
Легко растягиваются по диагонали, благодаря диагональным рубчикам, образующимся при определенном чередовании нитей основы и утка. Малая прочность.
Саржевое или твиловое (twill) плетение ткани. Этот тип плетения описывается так: 2/1, 2/2, 3/1, ... , 4/4 — количество нитей основы, перекрытое количеством нитей утка. Твиловое плетение, визуально легко определяется по диагональным рисунком на поверхности ткани.
Плетение Twill выглядит гораздо красивее, "круче" Plain и с ним проще огибать сложные кривые, так как ткань более "рыхлая". Естественно что 4x4 Twill будет проще огибать кривые чем 2x2 Twill. К недостатком можно отнести растрепывание ткани на концах и возможного появление пустых пространств при огибании сложных кривых.

## Slide 12: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
Сатиновое (satin) плетение. Этот метод плетения описывается так: 4/1, 5/1 — 1 нить утка перекрывает 4, 5 нитей основы. Ткани, выполненные методом сатинового плетения, делаются плотными.

## Slide 13: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
Свойства тканей с различными видами переплетения нитей
Свойства тканей | Переплетение нитей в ткани |  | 
 | полотняное | саржевое | сатиновое
Прочность | очень прочная | малая прочность | прочная
Осыпаемость | малая | средняя | большая
Растяжимость | малая | большая | средняя
Мягкость | средняя | большая | очень большая
Драпируемость | средняя | высокая | очень высокая
Скольжение | нет | малое | большое

## Slide 14: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
Мультиаксиальные ткани –
это специальные стеклоткани,
состоящие из нескольких слоев
нитей, ориентированных
в различных направлениях
в соответствии с заданной
схемой армирования,
рассчитанной исходя из оказываемой на материал нагрузки.
Слои ткани прошиваются полиэфирной нитью. В дополнение к нескольким слоям волокна в структуру мультиаксиальной ткани (стеклоткани) может быть добавлена поверхностная вуаль или слой рубленого стекломата.
В мультиаксиальных армирующих материалах (стеклоткани) используется несколько типов волокна, наиболее распространенным является стекловолокно типа Е. Также часто используется углеродное и арамидное волокно.

## Slide 15: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
Поверхностная плотность выпускаемых тканей варьируется в диапазоне от 300 до 2400 г\м2. В зависимости от типа и длины стежка прошивной нити возможно производство ткани с различной степенью драпируемости.
Стандартная ориентация нитей - в направлениях 0о, 90о, +45о, -45о, но возможно также изменение угла ориентации от +20о до +90ои от -20о до -90о.
В зависимости от количества слоев различают следующие виды мультиаксиальных тканей: моноаксиальные, биаксиальные, триаксиальные, квадроаксиальные

## Slide 16: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
Преимущества
Армирование композиционного материала в различных направлениях;
Сокращение расхода смолы на 20-30%, т.к. за счет отсутствия переплетения нитей достигается более плотная укладка прядей по сравнению с ровинговыми тканями и меньшее сопротивление течению связующего;
Сокращение конечного веса композита до 50%;
Сокращение количества слоев ткани при укладке и оптимизация процесса изготовления композитов;
Увеличение механической прочности в 2 раза (по сравнению с ровинговыми тканями с аналогичной поверхностной плотностью);
Ровная поверхность ламината (поверхность ровинговой ткани имеет выпуклости в местах переплетения нитей).
Сфера применения мультиаксиальных тканей
Такого рода материалы успешно используются для производства композиционных материалов в различных отраслях. Они позволяют повысить качество продукции и улучшить прочностные характеристики, а также минимизировать себестоимость изделий посредством оптимизации технологического цикла. Наиболее активно многоосные ткани используются в следующих сферах: авиация (корпуса самолетов и вертолетов, крылья, обтекатели, несущие и рулевые винты вертолетов, пассажирские сиденья); автомобилестроение (рефрижераторные контейнеры, ненесущие детали кузова);
железнодорожный транспорт (корпуса вагонов, обтекатели, нагруженные детали внутренней отделки);
судостроение (корпуса кораблей);
ветроэнергетика (лопасти ветрогенераторов);
космическая промышленность (автоклавы, параболические зеркала);
строительство (оконные и дверные профили, армированные бетонные конструкции);
спортивные товары (доски для серфинга и сноубордигна, лодки, рамы велосипедов);
медицина (протезы, медицинские приборы).

## Slide 17: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
Parabeam 3D Glass fabric - это трехмерная стеклоткань, используемая для быстрого и легкого изготовления сэндвич-конструкций.
Сэндвич-структура - это класс композитных материалов, имеющий трехслойную структуру, и включающий в себя следующие элементы: две тонких прочных облицовочных пластины – обшивки и толстая легкая сердцевина - заполнитель; адгезионные слои, связывающие обшивку с заполнителем и передающие нагрузку от заполнителя к облицовке и обратно. Сэндвич-панели широко применяются в строительстве, в авто- и судостроении, производстве цистерн и емкостей и т.д. Преимуществами сэндвич материалов легкий вес, быстрота и простота монтажа, хорошие теплоизоляционные свойства, эстетические свойства.
Стеклоткань Parabeam 3D изготовлена из нитей 100% Е-стекла и состоит из двух дек, связанных между собой вертикальным ворсом. Ворс вплетен в деки, что создает цельную сэндвич-структуру.
Когда Parabeam 3D пропитывается термореактивной смолой, ткань поглощает смолу и, благодаря капиллярным силам, действующим в ворсе, высота его увеличивается до заданного значения.
По такой одношаговой технологии можно получить легкий и прочный сэндвич, обладающий великолепными механическими свойствами. Благодаря своим преимуществам, ткань Parabeam 3D может быть использована в различных отраслях композитной промышленности, составляя конкуренцию традиционным сэндвичам и твердым материалам, таким как дерево, пенопласт, бальса, сотовые материалы и так далее.
Стеклоткань Parabeam 3D доступна в диапазоне толщин от 3 до 22 мм, и может быть использована с полиэфирными, винилэфирными, эпоксидными и фенольными смолами.
Содержание смолы в готовом ламинате зависит от желаемого веса и степени сжатия.
Parabeam 3D применяется при изготовлении и ремонте:
Элементов судов;
Элементов кузовных деталей автомобилей;
Легких сборных конструкций (ларьки, фургоны и т.д.).

## Slide 18: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
Нетканые волокнистые элементы представляют собой различные варианты хаотически расположенных волокон, соединенных между собой одним из трех способов — обычным фрикционным сцеплением, прошивкой полотна текстильной нитью или склеиванием. Склеивание осуществляется в местах пересечений волокон жидким связующим.
Нетканые
Волокнистые маты
Вуали

## Slide 19: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
Для любого полимерного композита, предназначенного для работы в химически агрессивной среде необходим правильно построенный химстойкий барьер, использующий поверхностные вуали.
Правильно спроектированный антикоррозионный барьер, использующий поверхностную вуаль, требуется для любого полимерного композита, предназначенного для службы в коррозионной среде. Рекомендуется поверхностная вуаль на основе C - стекла или синтетического полиэфирного волокна. Общая производственная практика - один или два слоя вуали, пропитанные смолой приблизительно на 90%, сопровождаемые минимум 2 слоями 450 g/m2 порошкового стекломата, пропитанного смолой приблизительно на 70%.
Чтобы гарантировать хороший антикоррозионный барьер между конструкционным ламинатом и агрессивной средой всегда рекомендует строить ламинат с химически стойким защитным слоем.
вуаль
мат
Конструк-ционный слой

## Slide 20: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
Вуали - это очень тонкие нетканые материалы, отличающиеся особенно малым весом. Тонкое покрытие позволяет получить гладкую поверхность без пропечатавшегося рисунка плетения, который характерен для ткани.
Существуют поверхностные вуали на основе Е-стекла, C – стекла, ECR-стекла, Carbon и синтетических (полиэфирных) волокон.
Синтетические (полиэфирные вуали)
Основными видами сырья для изготовления синтетической основы нетканых материалов являются полиэфирные (ПЭФ), полиакрилонитрильные (ПАН) волокна. Применяются такие вуали для изготовления антикоррозионных покрытий в резервуарах, трубах, воздуховодах, нетканые вуали подавляют образование микротрещин на композитных поверхностях.
Синтетические вуали труднее уложить на место и пропитать, но они могут обеспечить более толстый и обогащенный смолой химстойкий слой. Обычно рекомендуются синтетические вуали на основе полиэфирных волокон. Выбор именно этих видов волокон обусловлен прежде всего характерными для них свойствами.

## Slide 21: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
Полиакрилнитрильные волокна:
- хорошая устойчивость к воздействию химических веществ, сопоставимая с ПЭФ;
- более высокая по сравнению с ПЭФ-волокнами устойчивость к воздействию щелочей;
- высокая устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения (отсутствие эффекта пожелтения);
- пригодность для изготовления прозрачных изделий (по величине коэффициента преломления световых лучей близки к ненасыщенным полиэфирным смолам).
Марка Viledon T1773
Полиэфирные волокна:
- хорошая устойчивость к воздействию кислот, водно-соляных растворов и многих органических растворителей;
- ограниченная устойчивость к воздействию щелочей;
низкое влагопоглощение.
Марка Viledon T1730
Свойства синтетических волокон

## Slide 22: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
Стекловуаль – это материал, используемый при создании идеального внешнего слоя стеклопластикового изделия, а также при создании внутренних поверхностей емкостей и труб, работающих с агрессивными средами.
Это материал плотностью 15-50 г/м2.
Наиболее распространена вуаль 30 г/м2.
Для стекловуали характерна легкая, практически невесомая текстура. Она состоит из прямых, тонких и непрерывных мононитей. На ощупь - мягкая, волокнистая, гладкая.
В слое стекловуали содержится 90% связующего.
На нашем предприятии используются
стекловуали из стекла С, ECR.
Марки М524-С114, М524-ECR30A, Veil E-30

## Slide 23: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
Углеродные вуали — это очень тонкие нетканые материалы, производятся из рубленых волокон типа Carbon, уложенных в произвольном порядке. Плотность полотна может составлять от 10 до 40 г/м2. Углеродные вуали совместимы с большинством используемых смол: эпоксидными, полиэфирными, уретановыми, акриловыми, фенольными, виниловыми.
Углеродная (угольная) вуаль (вейл) (veil), предназначенная для снижения электростатики в изделиях ответственного применения и/или для создания насыщенного смолой первого слоя (90% смолы) в стеклопластиковых изделиях, контактирующих с агрессивными средами.
Углеродная вуаль характеризуется: термостойкостью – она относится к негорючим материалам, сохраняет свои механические свойства при температуре до 400°С в воздушной среде и 1600-2000°С если нагрев происходит без доступа кислорода; электропроводимостью – можно использовать для заземления конструкции в качестве антистатика; стойкостью к химическому воздействию – вуали не разрушаются в агрессивных средах.

## Slide 24: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
Для большинства химических сред пригодны все стандартные вуали. Для растворов содержащих фтористоводородную кислоту (плавиковую) HF требуется применение синтетических или углеродных вуалей. Углеродные вуали продемонстрировали великолепную стойкость к самым разнообразным агрессивным средам таким как HF, HCl, NaOH но не NAOCL (гипохлорит натрия) . Углеродные вуали также используются для получения токопроводящих поверхностей.

## Slide 25: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
Стекломат - представляет собой нетканое полотно белого цвета, получаемое резкой стекловолокон или непрерывного жгута на нити длиной 25-50мм. Волокна (нити) имеют преимущественно случайное распределение в горизонтальной плоскости и связанных друг с другом полимерным связующим (порошковым либо эмульсионным). Плотность таких матов составляет 0,229...0,916 кг/м2.
Стекломаты используют для производства стеклопластикового ламината. Для различных целей применяют различные виды стекломатов, но самым популярными остаются стекломаты из стекла типа "E" плотностью 300, 450, 600 г/м2. Е-стекло самое распространенное в мире, это стекло общего назначения, применяются для изготовления электроизоляционных, конструкционных, строительных, теплоизоляционных материалов где требуется прочность и высокая электрическая стойкость. Стекломат возможно применять с любыми видами смол: эпоксидной, полиэфирной, винилэфирной, замасливатель отлично растворим в стироле. Основные преимущества стекломата: - хорошая адгезия с различными видами смол - быстрая смачиваемость - легкость применения (в том числе и для ручного формования) - высокое качества готового ламината - широкий спектр применения

## Slide 26: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
Порошковые стекломаты могут вырабатываться как из стекла Е, так и из стекла С и стекла Advantex.
Ламинат из стекломата на основе стекла Е практичен, так как в течении довольно длительного срока эксплуатации демонстрирует хорошие механические качества.
Стекломат из стекла С специально разработан для прозрачных ламинатов и изделий, требующих высокой химстойкости.
Стекломат из стекловолокна Advantex совмещает в себе электрические и механические свойства традиционного стекла Е с высокой химической стойкостью и коррозионной стойкостью в кислотной среде стекла E-CR. Волокна в мате скреплены вместе порошковым связующим полностью растворимом в стироле. Порошковое связующе позволяет использовать его с эпоксидными, винилэфирными и антикоррозионными смолами.
На нашем предприятии в изделиях используются порошковые стекломаты (это нетканые материалы, состоящие из хаотично распределенного рубленого стекловолокна, удерживаемого порошковым связующим) на основе стекла ECR и Advantex, которые отлично подходят для производства изделий, подвергающихся воздействию агрессивных сред, обладают уникальной прозрачностью, гладкостью, имеют повышенную механическую стойкость и отличную химостойкость и стойкость к атмосферным влияниям.
Эмульсионный мат (стекло Е) применяется при формовании стеклопластиковых изделий, которые отличаются повышенной прочностью. Полученные на основе эмульсионного стекломата предметы невосприимчивы для механического воздействия и нейтральны к химическим элементам.
Эмульсионный стекломат изготавливается из рубленых нитей стекловолокна Е-типа, содержащего низкий процент щелочи. Поверхностная плотность стекломата 225, 300, 450, 600, 900 г/м2. Данный стекломат применяются при ручном формовании стеклопластика, при производстве стеклопластика по технологии закрытого формования. Изделие характеризуется высоким качеством и легким высвобождением воздуха в процессе ламинирования.

## Slide 27: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
Свойства стекломатов:
· легкое удаление воздуха из материала;
· хорошая адгезия с различными видами смол;
· отличная драпируемость;
· быстрое смачиваемость и пропитываемость;
· легкий в обращении;
· малое потребление смолы;
· хорошо совмещается с ненасыщенными полиэфирными смолами, широкий спектр применения.
Эмульсионный стекломат
Порошковый стекломат
Отличие:
От эмульсионных матов порошковый мат отличается рыхлым составом, более низкой плотностью (110-550 г/м2) и малой гибкостью.

## Slide 28: Классификация армирующих наполнителей (характеристики, виды, назначение)
Правильный выбор стекловолоконного материала зависит от используемого процесса, требуемых механических свойств, подбора смолы и химической среды, воздействию которой будет подвергаться изделие.
Когда коррозионно-активные вещества вступают в контакт со стекловолокном, в случае неправильного выбора типа стекловолокна они могут ухудшить характеристики стекловолокна и вызвать нарушение связи со смолой, что приведет к значительному снижению структурных свойств. В коррозионной среде газообразные или жидкие химические вещества могут достигнуть стекловолокна в структурных элементах и вызвать преждевременное разрушение под влиянием множества факторов.
Тип армирования, используемого в ламинате, влияет как на краткосрочные, так и на долговременные свойства. Для получения ламината с долгосрочными химстойкими свойствами особенно важно правильно спроектировать и изготовить химстойкий слой. Для этого используются маты и поверхностные вуали, изготовленные из химстойких волокон.