## Slide 1: Обоснование выбора материалов при проектировании изделий гражданского назначения

## Slide 2
Выбор материалов осуществляется исходя из трех принципов: эксплуатационного, технологического и экономического, которые в совокупности и определяют целесообразность использования материала.
Цена?
Условия эксплуатации?
Материал?
Метод изготовления?

## Slide 3
Сначала мы определяемся:
1. С условиями эксплуатации изделия, воздействующих на него: агрессивной среды (совокупность факторов природного или искусственного характера, влияние которых вызывает быстрое старение и коррозию материалов), температуры, климатических факторов, силового нагружения, требований по огнестойкости, сроку эксплуатации.
2. Затем выбираем технологию изготовления: филаментную намотку, прямую намотку, ручное формование или прессование.
3. Далее в зависимости от метода изготовления приступаем к выбору материалов. Выбор связующего определяет конечные характеристики получаемой конструкции, оно придает композитному материалу монолитность, способствует равномерному распределению нагрузки между волокнами, защищает от химического, атмосферного и других видов воздействий. Продукция гражданского назначения подразумевает использование полиэфирной смолы. Полиэфирные смолы способны охватить широкий ряд химических воздействий; однако, винилэфирные и эпоксивинилэфирные смолы выбираются для наиболее агрессивных сред. Тип армирования, используемого в ламинате, влияет как на краткосрочные, так и на долговременные свойства. Для получения ламината с долгосрочными химстойкими свойствами особенно важно правильно спроектировать и изготовить химстойкий слой. Для этого используются поверхностные маты и вуали, изготовленные из химстойких волокон. .