ГОСТ 3.1105 – 2011 Форма 2
Дубл.
Взам.
Подл.
					К.50188.00001

					Водовод
					Утверждаю / Главный конструктор / М.В. Пронин

					УКАЗАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
			Карта технологического процесса / на сборку водомета
Главный метролог / Руководитель СОТ / Начальник ОТК / Начальник ООТиЗ / Ведущий конструктор					В.Н. Солдатенков / Н.В. Шамшина / Л.Ф. Ильина / С.В. Никитина / П.А. Иванов / Акт №					от / от	Главный технолог / Зам. гл. технолога / Начальник СКМ / Начальник СМиС / Начальник ОСТДиС					Е.О. Мишутин / И.В. Немченков / А.Н. Шанин / С.Г. Комиссаров / Т.Б. Мамичева
ТЛ

				ГОСТ 3.1404-86 Форма 1
Дубл.
Взам.
Подл.

Разработал					К.50188.00001
Проверил

Н.контроль
М01
	Код					ЕВ	МД			ЕН			Н. расх.			КИМ			Код заготовки					Профиль, разм. заготовки					КД					МЗ
М02
А	Цех		Уч			РмМ	Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф				Р				УТ		КР			КОИД			ЕН					ОП				Кшт			Тп.з.				Тшт.
Р					ПИ					Д или В, мм					L, мм					t, мм			i					s, мм/					n, об/мин				v, м/мин
А / 03	ЦЗЛ - - 005 0200 Входной контроль K.02-2024
Б / 04	Шкаф сушильный с температурой нагрева до 200 ºС 13302 5 2 2 - - - - - 1
Т / 05	Весы неавтоматического действия IIкласса точности ГОСТ Р 53228-2008 или другого ДС
М / 06	Стеклоровинг ER 13-2400-180 по сопроводительной документации
07	Смола ATTSHIELD OP 745 ТУ 20.16.40-024-35501431-2021 -
08	Отвердитель Akperox A-50 по сопроводительной документации
О / 09	1. Проверка наличия сопроводительного сертификата или другого документа подтверждающего качество материала с указанием гарантийного
10	срока и даты изготовления. В случае отсутствия даты изготовления гарантийный срок исчислять с даты печати сертификата или другого
11	сопровождающего документа.
12	2. Визуальный осмотр на наличие дефектов, повреждений упаковки и пр.
13	3. Определение массовой доли летучих веществ в смоле в %
14
15

КТП				Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1404-86 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.

				К.50188.00001

А		Цех			Уч			РМ	Опер		Код, наименование операции					Обозначение документа
Б		Код, наименование оборудования					СМ		Проф		Р		УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП				Кшт		Тп.з.		Тшт.
Р					ПИ				Д или В, мм				L, мм				t, мм		i		s, мм/					n, об/мин		v, м/мин
01		03 26 - 010 0168 Подготовка оснастки
Т / 02		Стол рабочий Эскиз 5222 19433 2-3 2 2 - - - 1 - 1,5
03		Оснастка цехового производства;
04		Скребок СПР-4785, шкурка шлифовальная Р600-Р1000 ГОСТ 3647-80, ISO-6344 или по другому ДС; часы любой марки по действующей ДС;.
05		ключ 7811-0004, ключ 7811-0466 С1Х9 ГОСТ 2839-80
М / 06		Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые ТО 17-1145-7-92 к ГОСТ 29298-2005
07		Нефрас ТУ 38.401-67-108-92
08		Моющее средство по сопроводительной документации
09		Разделительный воск IZHWAX Базовый 2020 ТУ 204142-001-0161831702-2019
10		Металлизированная клейкая лента шириной 50 мм по сопроводительной документации
О / 11		1. Вымыть форму от загрязнений с применением моющего средства. Протереть рабочую поверхность формы тканью (х/б) смоченной нефрасом.
12		2. Выдержать обработанную поверхность в условиях цеха не менее 10 минут, но не более двух часов. При наличии дефектов произвести
13		доработку поверхности путём шлифования и полирования повреждённого места. При невозможности устранения дефекта шлифованием нанести
14		на ремонтное место слой металлизированной клейкой ленты.
15		3. Собрать оснастку цехового производства.
16		4. Нанести 5-7 слоёв воска хлопчтобумажной тканью с располировкой каждого слоя фланелевой тканью, выдержка между слоями 10-15 минут,
17		окончательная выдержка 60 минут после нанесения последнего слоя, располировка последнего слоя отдельной тканью. После нанесения каждого
КТП					Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1404-86 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.

А		Цех			Уч			РМ	Опер		Код, наименование операции					Обозначение документа
Б		Код, наименование оборудования					СМ		Проф		Р		УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП				Кшт		Тп.з.		Тшт.
Р					ПИ				Д или В, мм				L, мм				t, мм		i		s, мм/					n, об/мин		v, м/мин
01		слоя контролировать наличие необработанных участков с характерным блеском.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТП					Карта технологического процесса