	ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2
	Дубл.
	Взам.
	Подл.
						19					1
						XXXX.305365.001					К.10101.00001
						Крышка реверса					О
						Утверждено / Главный конструктор / М.В. Пронин

						МАРШРУТНАЯ / КАРТА

	Главный метролог / Руководитель СОТ / Начальник ОТК / Начальник ООТиЗ / Ведущий конструктор / Начальник цеха 03					В.Н. Солдатенков / Н.В. Шамшина / Л.Ф. Ильина / С.В. Никитина / П.А. Иванов / Ю.Н. Креков					Главный технолог / Зам. гл. технолога / Начальник СКМ / Начальник СМиС / Начальник ОСТДиС					В.Н. Канцедалов / И.В. Немченков / А.Н. Шанин / С.Г. Комиссаров / Т.Б. Мамичева
	ТЛ
						ГОСТ 3.1118-82 Форма 2
Дубл.
Взам.
Подл.
						19					2
Разраб.						XXXX.305365.001					К.10101.00001
Проверил

						Крышка реверса					О
Н.контр.
А		Цех					Уч.	РМ		Опер.			Наименование операции					Обозначение документа
Б		Код, наименование оборудования					См..			Проф.			Р		УТ		КР	КОИД			ЕН					ОП				Кшт.					Тп.з.					Тшт.

к/м		Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП					ЕВ				ЕН					КИ					Нрасх.
01		23 ЦЗЛ 005 0020 Входной контроль ПВК-02-2024 / Машина разрывная с погрешностью измерения ± 1 % - 13302 5 2 2 - - - - 10 2 / от измеряемой нагрузки / Шкаф сушильный с температурой - 13302 5 2 2 - - - - 10 15 / нагрева до 200 ºС / Линейка-1000 ГОСТ 427-75, весы неавтоматического действия II класса точности ГОСТ Р 53228-2008 или других ДС / Стеклоткань ORTEX 360 00 1000 - 006 1 - 1 / ТУ 5952-006-52788109-2005 (изм. №1-4) / Углеткань GG 200 T (по сопр. документу) - - - - 0 / Смола ЭД-20 ГОСТ 10587-84 с изм. 1 - 163 10 - 300 / Отвердитель ЭТАЛ-45М (по сопроводительному - - - - - / документу)
А02
03
Б04
05
06
07
08
Т09
10
М11
12
13
14
15
16
МК

ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					3
					XXXX.305365.001					К.10101.00001

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
01	Разделительный воск IZHWAX Базовый 2020 - - - - 0 / ТУ 204142-001-0161831702-2019 / 1 Проверить соответствие массы на единицу площади стеклоткани с паспортными данными при контрольной длине отрезка 1 м. / 2 Проконтролировать разрывную нагрузку стеклоткани по основе и утку по соответствующим ТУ. / 3 Для материалов проверить наличие сопроводительного сертификата или другого документа, подтверждающего качество / материала с указанием даты изготовления и гарантийного срока. В случае отсутствия даты изготовления гарантийный срок / исчислять с даты печати сертификата или другого сопровождающего документа. / 03 26 - 010 0168 Подготовка оснастки / Стол рабочий 19433 2-3 2 1 - - - - 30 50 / Разделительный воск IZHWAX Базовый 2020 - 163 1 - 7 / ТУ 204142-001-0161831702-2019 / Ткань хлопчатобумажная (х/б) ТО 17-1145-7-92 к - 055 0,01 - 0,13 / ГОСТ 29298-2005 / Ткань хлопчатобумажная (х/б) фланель - 055 0,01 - 0,13
02
03
О04
05
06
07
08
09
А10
Т11
12
М13
14
15
16
17
МК

Дубл.
Взам.
Подл.
					4
					XXXX.305365.001					К.10101.00001

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
01	ТО 17-1145-7-92 к ГОСТ 29298-2005 / Нефрас ТУ 38.401-67-108-92 - 163 1 - 15 / Антистатическая присадка «Сигбол» - 161 1 - 30 / 1 Очистить поверхность формы от загрязнений, при их наличии, тканью хлопчатобумажной (х/б). Протереть рабочую / поверхность формы тканью (х/б) смоченной нефрасом с антистатической присадкой «Сигбол» и отжатой. Вводить в нефрас / антистатическую присадку при перемешивании в соотношении 100:0,2 м.д. / 2. Выдержать обработанную поверхность в условиях цеха не менее 10 минут, но не более двух часов. Расход нефраса – 0,1 / кг/м2. Нефрас использовать без остатка. / Часы с точностью измерения минута любого ДС; / 3 При наличии дефектов произвести доработку путем шлифования и полирования поврежденного места до приведения / поверхности ремонтных мест заподлицо с основной поверхностью. При невозможности устранения дефекта шлифованием / нанести на ремонтное место слой металлизированной клейкой ленты. / Шкурка шлифовальная Р600-Р1000 ГОСТ 3647-80, ISO-6344 или по другому ДС; металлизированная клейкая лента шириной 50 / мм по сопроводительной документации;
02
03
04
О05
06
07
О08
09
10
Т11
12
О13
14
15
Т16
17
МК

Дубл.
Взам.
Подл.
					5
					XXXX.305365.001					К.10101.00001

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
О01	4 При формовании первых трёх изделий на рабочую поверхность формы при помощи хлопчатобумажной ткани нанести 2 / тонких слоя разделительного воска IZHWAX Базовый с располировкой нанесенного слоя через 1 – 2 минуты при помощи / отрезка фланели. Нанесение вести чистой сухой тканью белого цвета, выдержка между слоями 15+5 минут. Выдержка / последнего слоя — не менее 30 минут. При нанесении производить визуальный контроль наличия проплешин разделительного / воска, имеющих характерный блеск, и устранять их путем нанесения дополнительного малого количества воска с последующей / располировкой. / Начиная с четвертого изделия, нанести 2 слоя разделительного воска IZHWAX Базовый, допускается обновлять один слой / смазки при условии легкого съема заготовки детали с формы. / Весы неавтоматического действия, среднего (III) класса точности, НПВ 10 кг ГОСТ Р 53228-2008, часы с точностью измерения / минута любого ДС; модельная форма изготавливаемого изделия / 03 26 - 015 0104 Раскрой материалов / Стол рабочий 19433 2-3 2 2 - - - - 5 10
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Т11
12
13
А14
15
Т16
17
МК

Дубл.
Взам.
Подл.
					6
					XXXX.305365.001					К.10101.00001

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
М01	Стеклоткань ORTEX 360 00 1000 - 055 0,01 - 4,76 / ТУ 5952-006-52788109-2005 (изм. №1-4) / Углеткань GG 200 T (по сопр. документу) - 055 0,01 - 0,56 / Пленка полиэтиленовая (п/э) или бумага - 055 0,1 - 1,5 / упаковочная по сопроводительной документации / Раскроить армирующие материалы на заготовки размерами 800х350 мм. / Хранить раскроенные материалы упакованными в пленку п/э или бумагу упаковочную для предотвращения загрязнения / и впитывания влаги. / Рулетка Р5УЗК ГОСТ 7502-98; линейка –1000 ГОСТ 427-75; нож СПР-1435; ножницы портновские или аналогичные / ГОСТ Р.51268-99 или по сопроводительной документации; / 03 26 - 020 0169 Подготовка связующего / Стол рабочий 19433 2-3 2 2 - - - - 5 15
02
03
04
05
06
О07
08
09
10
Т11
12
13
А14
15
Т16
17
МК

Дубл.
Взам.
Подл.
					7
					XXXX.305365.001					К.10101.00001

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
М01	Смола ЭД-20 ГОСТ 10587-84 с изм. 1 - 163 10 - 470 / Отвердитель ЭТАЛ-45М (по сопроводительному - 163 10 - 230 / документу) / Приготовить связующее согласно рецептуре, указанной в технических требованиях XXXX.305365.001 СБ п. 6. / Выдержать приготовленное связующее от 3 до 5 минут в условиях цеха, до момента снижения пенообразования. / Количество приготовленного за один прием связующего должно быть израсходовано без остатка в течение времени / жизнеспособности связующего (в зависимости от времени контрольной мешки). / Ведро полиэтиленовое с крышкой емкостью не менее 5 л ОСТ 6-19-51-86 (некондиция); часы с точностью измерения одна / минута любого ДС; весы неавтоматического действия, среднего (III) класса точности, НПВ 10 кг ГОСТ Р 53228-2008; лопатка / СПР-3150; / 03 26 - 025 6064 Контактное формование / Стол рабочий 19433 2-3 2 2 - - - - 20 50
02
03
04
О05
06
07
08
09
Т10
11
12
13
А14
15
Т16
17
МК

Дубл.
Взам.
Подл.
					8
					XXXX.305365.001					К.10101.00001

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
О01	1 Уложить на поверхность формы поочередно слои армирующих материалов согласно структуре основной стенки изделия. / Пропитать каждый слой связующим при помощи кисти. Разгладить каждый уложенный слой руками в перчатках или шпателем, / наличие воздушных пузырей и складок не допускается. Не допускается приложение усилий при формовании слоев углеткани. / Заготовки в слое укладывать с нахлестом (10+5) мм, места нахлестов дополнительно промазать связующим, укладку / последующего слоя проводить со смещением нахлестов. / Допускается производить подкрой по месту с помощью ножниц или ножа, врезание в предшествующие слои не / допускается. Допускается пропитку армирующих материалов связующим вести на столе предварительно защищенным / пленкой п/э любой марки, с последующей укладкой на форму. / Кисть ГОСТ Р 58516-2019 согласно нормам расхода материалов, на каждое конкретное изделие; нож СПР-1435; ножницы / портновские ГОСТ Р.51268-99 или аналогичные по сопроводительной документации; шпатель пластиковый по / сопроводительной документации или стеклопластиковый цехового изготовления; линейка – 1000 ГОСТ 427-75; рулетка / Р10УЗК ГОСТ 7502-98; стол Эскиз 5222 или аналогичный имеющийся в цехе; / 2 В процессе укладки армирующих материалов допускаются технологические перерывы в течение не более 18 часов. По / завершении перерыва зачистить поверхность заготовки шкуркой шлифовальной, до удаления поверхностной пленки смолы, / не повреждая армирующий материал, удалить пыль сухой чистой тканью х/б или обдувом сжатым воздухом, далее выполнить
02
03
04
05
06
07
08
09
Т10
11
12
13
14
О15
16
17
МК

Дубл.
Взам.
Подл.
					9
					XXXX.305365.001					К.10101.00001

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
О01	переход 1 операции 025 «Контактное формование». / Часы с точностью измерения одна минута любого ДС; шкурка шлифовальная Р400-Р600 ГОСТ 3647-80, ISO-6344 или другого / ДС; ткань х/б ТО 17-1145-7-92 к ГОСТ 29292-2005. / 03 26 - 030 0106 Отвердевание / Стол рабочий 19433 2-3 2 1 - - - - 20 1440 / Провести отверждение заготовки детали в условиях цеха в течение не менее 18 часов. Допускается производить / предварительный съем заготовки детали с формы при отсутствии неотвержденных участков, с последующей установкой / на форму. / Часы с точностью измерения одна минута любого ДС. / 03 26 - 035 4287 Отрезка припусков
02
Т03
04
05
А06
07
Т08
09
О10
11
12
13
Т14
15
А16
17
МК

Дубл.
Взам.
Подл.
					10
					XXXX.305365.001					К.10101.00001

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
Т01	Стол рабочий - 19433 2-3 2 1 - - - - 20 15 / 1 При помощи отрезного круга, установленного на угловую шлифовальную машину, отрезать припуски до отступа в 10 мм / от кромок формы. Полученную стружку и отрезанный материал передать на контроль ОТК. / Машинка «Болгарка» отрезная по сопроводительной документации; круг отрезной 125х2,5х22,2 LUGA ABRASIV EXTRA; / 2 При помощи шлифовального круга отшлифовать выступающие кромки детали заподлицо с кромками металлической / модельной формы, кроме мест технологического припуска под подбивание клиньев. / Машинка «Болгарка» отрезная по сопроводительной документации; круг шлифовальный какой для УШМ ГОСТ Р 57978-2017; / 03 26 - 040 0101 Разметка отверстий XXXX.305365.001 СБ / Стол по эскизу 5222 или любому другому ДС - 19433 2-3 2 1 - - - - 2 5 / Нанести отметки центра отверстий с использованием белого маркера по отверстиям на форме с внутренней стороны.
02
О03
04
05
Т06
07
О08
09
10
Т11
12
А13
14
Т15
16
О17
МК

Дубл.
Взам.
Подл.
					11
					XXXX.305365.001					К.10101.00001

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
Т01	Маркер белый по действующей ДС. / 03 26 - 045 8861 Съем заготовки / Стол по эскизу 5222 или любому другому ДС - 19433 2-3 2 1 - - - - 2 5 / 1 Произвести съем заготовки детали с формы при помощи клиньев. Клинья подбивать под поверхность технологического / припуска. Запрещается подбивать клинья на глубину, превышающую технологический припуск. Произвести съем заготовки с / формы вручную после отделения от оснастки. / Киянка резиновая ГОСТ 11775-74; пластиковые клинья по сопроводительной документации. / 2 С помощью угловой шлифовальной машины и шлифовального круга отшлифовать технологические припуски до получения / конечных контуров детали. / Машинка «Болгарка» отрезная по сопроводительной документации; круг шлифовальный какой для УШМ ГОСТ Р 52781-2007;
02
А03
04
Т05
06
О07
08
09
10
Т11
12
О13
14
15
Т16
17
МК

Дубл.
Взам.
Подл.
					12
					XXXX.305365.001					К.10101.00001

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
О01	3 На механически обработанные поверхности, полученные после отрезки и шлифования, нанести один слой связующего, / используемого при формовании заготовки в операции 025 «Контактное формование». / Кисть ГОСТ Р 58516-2019 согласно нормам расхода материалов, на каждое конкретное изделие / 03 26 - 050 0108 Отвердевание / Провести отверждение заготовки детали в условиях цеха в течение не менее 18 часов. / Часы с точностью измерения одна минута любого ДС. / 03 26 - 055 0101 Разметка XXXX.305365.001 СБ / Стол по эскизу 5222 или любому другому ДС - 19433 2-3 2 1 - - - - 2 5 / Разметить центр отверстия на конце паза и необходимые контуры для выреза паза при помощи чертилки или белого маркера / согласно чертежу XXXX.305365.001 СБ вид сверху, вид слева.
02
03
Т04
05
А06
07
О08
09
Т10
11
А12
13
Т14
15
О16
17
МК

Дубл.
Взам.
Подл.
					13
					XXXX.305365.001					К.10101.00001

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
Т01	Маркер белый по действующей ДС; чертилка Р175; Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89; Линейка 500 ГОСТ 427-75. / 03 26 - 060 4210 Слесарная / Стол по эскизу 5222 или любому другому ДС - 19433 2-3 2 1 - - - - 10 15 / 1 Зафиксировать заготовку на рабочем столе стяжкой торцевой поверхности со столом струбцинами. Необходимо обеспечить / закрепление таким образом, чтобы имелся свободный выход сверла при изготовлении отверстий по отметкам на заготовке. / Струбцины СПР-3131 / 2 Просверлить 2 центровочных отверстия на одной стороне по отметкам на заготовке, используя дрель-шуруповерт со сверлом / диаметром 3 мм. Просверлить центровочное отверстие для радиального выреза паза по разметке на заготовке. / Аккумуляторная дрель-шуруповерт по сопроводительной документации; сверло 2300-7515 (Ø3,0 мм) ГОСТ 10902-77 / 4 Освободить заготовку, перевернуть на противоположный торец и закрепить струбцинами. Повторить проходы 2, 3 операции
02
А03
04
Т05
06
О07
08
09
Т10
11
О12
13
14
Т15
16
О17
МК

Дубл.
Взам.
Подл.
					14
					XXXX.305365.001					К.10101.00001

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
О01	045 «Сверление отверстий» для отверстий на противоположном торце. / Аккумуляторная дрель-шуруповерт по сопроводительной документации; сверло 2300-7515 (Ø3,0 мм) ГОСТ 10902-77; / сверло 2300-8465 (Ø8,0 мм) ГОСТ 22735-77. / 5 При помощи зенковки или сверла диаметром 15 мм с углом заточки в соответствии с чертежом XXXX.305365.001 СБ вид В / зенковать отверстия под крепление штанги. Допускается использовать ручную зенковку. / Аккумуляторная дрель-шуруповерт по сопроводительной документации; зенковка какая; сверло Ø15 мм его нет в перечне / 6 По разметке на заготовке просверлить отверстие радиального выреза паза при помощи сверла диаметром 16 мм. / Аккумуляторная дрель-шуруповерт по сопроводительной документации; сверло 2300-8988 (Ø16 мм) ГОСТ 10902-77; / 7 Закрепить заготовку на рабочем столе торцевой поверхностью струбцинами. Разметка для дальнейшего отрезания / должна находиться ближе к закрепленному торцу, чем к свободному.
02
Т03
04
05
О06
07
08
Т09
10
О11
12
Т13
14
О15
16
17
МК

Дубл.
Взам.
Подл.
					15
					XXXX.305365.001					К.10101.00001

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
Т01	Струбцины СПР-3131 / 8 Отрезать материал по контуру разметки паза с использованием отрезного круга. / Машинка «Болгарка» отрезная по сопроводительной документации; круг отрезной 125х2,5х22,2 LUGA ABRASIV EXTRA; / 3 На механически обработанные поверхности, полученные после отрезки и шлифования, нанести один слой связующего, / используемого при формовании заготовки в операции 025 «Контактное формование».Провести отверждение заготовки детали в / условиях цеха в течение не менее 18 часов. / Часы с точностью измерения одна минута любого ДС; / 23 ЦЗЛ 070 0200 Контрольная / Стол по эскизу 5222 или любому другому ДС - 12968 2-3 2 1 - - - - 2 10 / 1 Осмотреть внутреннюю и наружную поверхность заготовки детали на соответствие требованиям КД и настоящей МК с
02
О03
04
Т05
06
О07
08
09
10
Т11
12
А13
14
Т15
16
О17
МК

Дубл.
Взам.
Подл.
					16
					XXXX.305365.001					К.10101.00001

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
О01	отметкой в технологическом журнале. При наличии дефектов произвести их измерение (по возможности) / штангенглубиномером или игольчатым глубиномером. / Штангенглубиномер ШГ-160-0,05 ГОСТ 162-90; игольчатый глубиномер ВД-85129-339; линейка-300 ГОСТ 427-75. / 2 Произвести контроль линейных размеров согласно чертежу XXXX.305365.001 СБ. Измерить толщину стенки заготовки / детали не менее чем в 10 точках. Занести среднее, минимальное и максимальное значение в технологический журнал. / Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166-89; толщиномер ТР 25 - 100 ГОСТ 11358-89; линейка-500 ГОСТ 427-75. / 3 Взвесить полученную деталь на весах и занести фактическую массу в технологический журнал. Отклонения фактич. массы / должны соответсвовать XXXX.305365.001 СБ п. 15. / Весы неавтоматического действия, среднего (III) класса точности, НПВ 10 кг ГОСТ Р 53228-2008 / 23 ЦЗЛ 075 0200 Контроль степени ОСТ 92-0903-78 п. 3.8 / отверждения связующего
02
03
Т04
05
О06
07
08
Т09
10
О11
12
13
Т14
15
А16
17
МК

Дубл.
Взам.
Подл.
					17
					XXXX.305365.001					К.10101.00001

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
Б01	Плитки электрические закрытого типа - 13302 5 2 1 - - - - 10 15 / Термошкаф ТУ 26.30.50-077-31006686-2017 - 13302 5 2 1 - - - - 10 15 / Бумага фильтрованная ГОСТ 12026-76 - 163 1 - 15 / Кислота серная ГОСТ 4204-77 - 163 100 - 300 / Спирт этиловый гидролизный марки А или - 163 100 - 300 / Ректификованный ГОСТ Р 55878-2013 / Ацетон ГОСТ 2768-84 - 163 100 - 400 / Бихромат калия ГОСТ 4220-75 - 163 100 - 300 / Вода дистилированнная ГОСТ 6709-72 - 163 100 - 300 / Определение степени отверждения материала заготовки из технологических припусков в соответствии с / техническими требованиями чертежа XXXX.305365.001 СБ п. 7, п. 13. Минимально допустимая степень отверждения — 90%. / Бани водяные; эксикаторы ГОСТ 26336-82; насадки сокслета вместимостью 100 мл по ГОСТ 23932-90; весы аналитические / ГОСТ 24104-88; холодильник по ГОСТ 23932-90; колбы плоскодонника емкостью 250 мл по ГОСТ 23933-90; бюксы высотой / 30, 45 мм и диаметром 65 мм по ГОСТ 23932-90; чашки фарфоровые емкостью 100 мл по ГОСТ 9147-80.
02
03
М04
05
06
07
08
09
10
11
О12
13
14
Т15
16
17
МК

Дубл.
Взам.
Подл.
					18
					XXXX.305365.001					К.10101.00001

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
А01	03 26 - 080 0180 Маркирование / Стол по эскизу 5222 или любому другому ДС - 19433 2-3 2 1 - - - - 1 2 / Маркировать деталь маркером в соответствии техническими требованиями чертежа XXXX.305365.001 СБ, п. 14. / Маркер белый по действующей ДС; / 23 ОТК 085 0186 Клеймение / Стол по эскизу 5222 или любому другому ДС - 13302 2-3 2 1 - - - - 1 2 / Клеймить бирку на детали в соответствии с техническими требованиями чертежа XXXX.305365.001 СБ, п. 14. / Печать ОТК?
02
Т03
04
О05
06
Т07
08
А09
10
Т11
12
О13
14
Т15
16
17
МК