ГОСТ 3.1105 – 84 Форма 2
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					1
					РУТП «От Винта»		СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024
					Корпус гидроцикла
					УТВЕРЖДАЮ / Главный конструктор / ___________________ М.В. Пронин / «_____»____________ 2023 г.
Карта технологического процесса
Начальник цеха 24 / Главный метролог / Руководитель СОТ / Начальник БПБиЭ / Ведущий конструктор / Начальник ОТК					Д.И. Бобкин / В.Н. Солдатенков / Н.В. Шамшина / И.В. Ермаков / А.И. Лобанов / Л.Ф. Ильина				Главный технолог / Заместитель главного технолога / Начальник ОСТДиС					С.В. Киреев / И.В. Немченков / Т.Б. Мамичева
Акт № от
ТЛ

ГОСТ 3.1118-82 форма 2
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					Общ.кол-во листов					2
Разработал					РУТП «От Винта»					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024
Проверил

Н. контр.
А	Цех		Уч.			РМ		Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.	Р		УТ	КР			КОИД				ЕН	ОП			Кшт				Тп.з.					Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП	ЕВ			ЕН				КИ					Н. расх.
01	Данное УТ распространяется на формование заготовок деталей Корпуса гидроцикла СМ3-92-2024 методом контактного
02	(ручного) формования, в том числе с применением установки напыления рубленного ровинга.
03	При работе заполнять технологический журнал, оформленный согласно таблице А.1 приложения А.
04	Применяемые средства измерений должны быть поверены (откалиброваны) и иметь соответствующий паспорт
05	и отметки. Допускается использование средств измерения других типов по действующему ДС по классу точности
06	не ниже указанных, при этом для весов наибольший предел взвешивания, далее НПВ, должен быть не выше указанного в
07	данном УТ.
08	Требования безопасности
09	К работе по изготовлению деталей методом контактного формования на основе смол холодного отверждения
10	допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие профессиональное обучение, медицинское освидетельствование, обучение
11	и инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда на допуск к самостоятельной работе, стажировку.
12	Обязательным условием безопасного ведения процесса изготовления деталей является знание характера действия
13	вредных веществ, применяемых и выделяемых в процессе формования и приготовления составов, и соблюдение требований:
14	- настоящего указания технологического;
15	- инструкции по пожарной безопасности цеха 03 - № 1-03;
16
КТП				Карта технологического процесса

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					3
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	- инструкции по охране труда для формовщика специзделий из ПКМ цеха 03 - № 161-03;
02	- инструкции по охране труда для слесаря-сборщика специзделий из ПКМ цеха 03 - № 462-03;
03	- инструкции по охране труда для контролера ОТК цеха 03 - № 415-ОТК;
04	- инструкции по охране труда для аппаратчика смешивания цеха 03 - № 329-03;
05	- инструкции по охране труда при безопасном выполнении работ с ЛВЖ и ГЖ - № 363-ОГТ;
06	- инструкции по охране труда для транспортировщика цеха 03 -№ 286-03;
07	- инструкции по охране труда для водителя автопогрузчика цеха 03 - № 93-03;
08	- инструкции по охране труда для электротехнического и неэлектротехнического персонала - № 85-ОГЭ.
09	Основными опасными моментами при изготовлении деталей методом контактного формования являются:
10	- создание повышенной загазованности вследствие разлива применяемых материалов или неисправности приточно-
11	вытяжной вентиляции;
12	- отравление вредными веществами, выделяющимися при формовании, при работе без средств индивидуальной защиты;
13	- получение механических травм из-за нарушений требований техники безопасности при работах по формованию
14	заготовок.
15	При формовании заготовок деталей методом контактного формования применяются и выделяются следующие
16	вреднодействующие вещества:
17
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					4
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
02	Полиэфирная смола и гелькоут (Депол, Attshield, ATTGUARD и др.) - легковоспламеняющиеся пожароопасные, токсичные
03	жидкости (опасные при вдыхании, оказывают раздражающее действие на глаза и кожу). Токсичность и пожароопасность
04	определяется наличием в их составе стирола, выделяющегося в воздух рабочей зоны.
05	Стирол (этенилбензол) – легковоспламеняющаяся жидкость со специфическим запахом, угнетающе действует на нервную
06	систему, раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, вызывает головную боль и бессонницу. Температура
07	вспышки паров плюс 30 0С, температура самовоспламенения плюс 490 0С; температурные пределы воспламенения: нижний
08	плюс 25 0С, верхний плюс 59 0С. Максимальная разовая ПДК = 30 мг/м3, среднесменная ПДК = 10 мг/м3, класс опасности – 3.
09	Искусственные минеральные волокна (стекловолокно) – повреждает легкие, слизистые оболочки верхних дыхательных
10	путей, вызывает дерматиты. Максимальная разовая ПДК - 4 мг/м3, среднесменная ПДК - 1 мг/м3, класс опасности – 3.
11	Пероксид метилэтилкетона в среде диметилфталата (отвердитель ПМЭК, Akperox) – легковоспламеняющаяся токсичная
12	жидкость с резким запахом. Раздражает и разъедает глаза. Брызги, попавшие в глаза, являются опасными и могут вызвать
13	слепоту. При вдыхании паров появляется головная боль. Пары вызывают сильное раздражение и даже разъедание
14	дыхательных органов. Температура самовоспламенения плюс 128 0С, температура разложения плюс 50 0С; максимально
15	разовая ПДК = 45 мг/м3; класс опасности – 4.
16
17
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					5
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
02	Пропан-2-он (ацетон) – поражает все отделы центральной нервной системы, вызывает хронические заболевания. При
03	длительном вдыхании паров накапливается в организме. Температура вспышки -18 0С, температура самовоспламенения
04	плюс 500 0С; пределы воспламенения – температурные: нижний минус 20 0С, верхний плюс 6 0С; концентрационные (по
05	объему): верхний 13 %, нижний 2,2 %. Максимальная разовая ПДК = 800 мг/м3, среднесменная ПДК = 200 мг/м3, класс
06	опасности – 4.
07	Нефрас – жидкость, обладающая наркотическим действием, вызывает головную боль, кашель, раздражение слизистой
08	оболочки глаз. При высоких концентрациях паров вызывает потерю сознания, при длительном воздействии на кожу
09	вызывает дерматиты и экзему. Температура вспышки минус 17 0С, температура самовоспламенения плюс 270 0С; пределы
10	воспламенения – температурные: нижний минус 17 0С, верхний плюс 10 0С; концентрационные (по объему): верхний 5,4 %,
11	нижний 1,1 %. Максимальная разовая ПДК = 300 мг/м3, среднесменная ПДК = 100 мг/м3, класс опасности – 4.
12	При механической обработке выделяется силикатсодержащая пыль (стекловолокно), попадая на кожу, вызывает
13	дерматиты, при вдыхании раздражает слизистую оболочку дыхательных путей, вызывает сухость в горле.
14	ПДК м.р.- 4 мг/м3, с.с.- 1 мг/м3, класс опасности - 3.
15	Пероксид метилэтилкетона в среде диметилфталата (отвердитель Akperox) - легковоспламеняющаяся токсичная
16	жидкость с характерным запахом. Раздражает и разъедает глаза. Попавшие брызги в глаза являются опасными и
17	могут вызвать слепоту. При вдыхании паров появляется головная боль. Пары вызывают сильное раздражение и даже
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					6
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	разъедание дыхательных органов. Температура самовоспламенения- 128 ºС, температура разложения плюс 50 ºС,
02	максимально разовая ПДК -45 мг/м3. Класс опасности 4.
03	Аэросил или ковелос порошкообразный материал, при работе с ним происходит выделение в воздух рабочей зоны
04	стеклопыли. Стеклянная пыль вызывает заболевания органов дыхания и раздражает кожный покров. ПДК в воздухе
05	рабочей зоны м.р. -4 мг/м3, ПДК с.с.- 1 мг/м3 . Класс опасности 3.
06	Однокомпонентный эластичный полиуретановый герметик с высоким модулем упругости. Эластомерный материал,
07	образующийся при отверждении, не предоставляет опасности. При работе с герметиком следует использовать перчатки.
08	Работы по сборке изделия производить при включенной приточно-вытяжной вентиляции и местным отсосом.
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					7
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
02	С целью обеспечения безопасных условий труда необходимо выполнять следующие требования:
03	- работать с включенной приточно-вытяжной вентиляцией;
04	- рабочее место должно быть оборудовано местной вытяжной вентиляцией;
05	- каждый рабочий должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно
06	«Нормам бесплатной выдачи СИЗ …»
07	При раскрое стекломатериалов для защиты органов дыхания от стеклопыли использовать респиратор для защиты от
08	аэрозолей класс защиты FFP2 ГОСТ 12.4.294-2015.
09	При работе со связующим и его компонентами, смазками, растворителями для защиты глаз использовать защитные
10	очки ГОСТ 12.4.253-2013, для защиты органов дыхания от органических газов и паров использовать полумаску
11	ГОСТ 12.4.244-2013 с комбинированным фильтром А1Р2 ГОСТ 12.4.235-2019.
12	Для защиты кожи рук работать в перчатках резиновых или в перчатках из полимерных материалов, по завершении работы
13	наносить восстанавливающий, регенерирующий крем.
14	На рабочем месте ЛВЖ и ГЖ должны находиться в емкостях с герметично закрывающимися крышками.
15	Получать ЛВЖ и ГЖ следует в соответствии с материальными нормативами, исходя из сменной потребности.
16	Смолу хранить в защищенном от влаги и света прохладном месте, при температуре не ниже 0 0С и не выше плюс 25 0С.
17
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					8
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
02	Запрещается сливать остатки инициатора в исходную тару из-за возможности быстрого разложения (при наличии
03	примесей) с выделением кислорода, что может привести к самовоспламенению, особенно при температуре выше плюс 60 0С.
04	Не допускается применение (возникновение) открытого огня, искрение, курение на рабочих местах и в складах хранения
05	ЛВЖ и ГЖ.
06	В случае разлива химикатов место разлива засыпать песком, песок убрать лопатой из неискрящего материала в тару для
07	отходов СПР-10429 или СПР-10429/02, затем проветрить помещение.
08	При попадании на кожу связующего и его компонентов необходимо удалить его ватным тампоном, смоченным спирто-
09	глицериновой смесью, затем тщательно промыть кожу теплой водой с мылом. Не допускается применение никаких
10	растворителей, кроме спирто-глицериновой смеси для очистки кожи.
11	При возгорании смолы или компонентов связующего использовать сухой песок, землю, асбестовое одеяло, порошковый
12	огнетушитель ОП-8(3); углекислотные огнетушители марок ОУ-8. При тушении инициатора (ПМЭК, Бутанокс) допускается
13	применять огнетушители марок ОПУ-8. В начальной стадии использовать большое количество воды.
14	Запрещается держать руки перед острием ножа или ножниц при раскрое и обрезке материалов. Резать материалы только в
15	направлении от себя. Нож должен соответствовать требованиям КД, быть хорошо заточенным, иметь надежную рукоятку.
16
17
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					9
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
02	Запрещается носить в карманах одежды ножницы, нож. Хранить нож необходимо в чехле.
03	На основании квалификации производств по пожароопасности участок изготовления изделий методом контактного
04	формования на основе полиэфирных смол относится к категории В – 4 согласно СП 12.13130-2009, по ПУЭ к классу П-IIа.
05	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21
06	«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
07	обитания».
08	Класс условий труда в зависимости от содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны при изготовлении корпуса
09	гидроцикла 2-ой допустимый (согласно руководству Р 2.2.2006-05 по гигиенической оценке факторов рабочей среды
10	и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда).
11	Уровень локальной вибрации, возникающей на рабочем месте, не превышает 109 дБ, уровень шума не превышает 80 дБ.
12	Перед проведением работ по сборке корпуса гидроцикла, уложить на стол пленку полиэтиленовую или бумагу по
13	действующей ДС (для исключения повреждений покрытия).
14
15
16
17
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					10
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
02	Требования охраны окружающей среды
03	При формовании образуются твердые и жидкие отходы, газообразные выбросы.
04	Распоряжением по цеху назначаются лица, ответственные за сбор и хранение жидких и твердых промышленных отходов.
05	Твердые отходы: загрязненные связующим и его компонентами стекломатериалы, ткань х/б, бумага оберточная,
06	пленка п/э, кисти, перчатки резиновые; обрезки непропитанных стекломатериалов; загрязненная смазкой ткань х/б.
07	Твердые отходы в количестве около 10 кг на изделие собирать в тару для отходов СПР-10429 или СПР-10429/02 и
08	вывозить на полигон промышленных отходов РУТП «От Винта».
09	Вывоз, сбор и утилизацию твердых отходов производить согласно технологической инструкции 5761924.25000.00084.
10	Жидкие отходы: ацетон, загрязненный полиэфирным связующим.
11	Сбор, транспортирование, временное хранение, утилизация (сдача на утилизацию) жидких отходов производства
12	производить согласно технологической инструкции К.25001.00004.
13	Газообразные выбросы: пары стирола, ацетона, нефраса.
14	Выброс в атмосферу газообразных веществ в цехе 03 осуществляются через вытяжную вентиляцию В-11и.
15	Ингредиенты и количества выбросов в атмосферу учтены в «Проекте нормативов предельно-допустимых выбросов
16	РУТП «От Винта».
17
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					11
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	При сборке гидроцикла образуются отходы: твердые и жидкие.
02	Твердые отходы: ткань х/б в количестве приблизительно1кг, использованная для удаления излишек клея, обезжиривания
03	комплектующих деталей и поверхностей панели; пленка полиэтиленовая с остатками клея; использованные резиновые
04	перчатки; использованные образцы-свидетели клея; использованная шкурка шлифовальная собираются в тару
05	промышленную с открывающимся дном СПР-10429/02, захоронение согласно 5761924.25000.00084.
06	Выбросы в атмосферу: этилацетат в незначительных количествах ацетона удаляется из рабочей зоны через вытяжную
07	систему вентиляции В-2.
08	Жидкие отходы (ацетон) собирать и хранить в металлические емкости с плотно закрывающимися крышками на участке
09	временного хранения отходов ЛВЖ. На каждой емкости должна быть этикетка с указанием наименования ЛВЖ, даты
10	слива, количества, подписи лица, ответственного за хранение отходов ЛВЖ.
11	Участок должен быть оборудован приточно-вытяжной вентиляцией и средствами пожаротушения.
12	По мере накопления вывозить отходы ЛВЖ по договору на утилизацию в сторонние организации, имеющие лицензию
13	на данный вид деятельности.
14	Все операции с герметиком, связующим выполнять в индивидуальных средствах защиты (перчатках, масках,
15	респираторах).
16	Установить во все резьбовые отверстия пробки из поролона по действующей ДС или отверстия небольшого диаметра
17	заклеить скотчем по действующей ДС, от попадания связующего.
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					12
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ				Опер		Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф			Р			УТ	КР		КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
А02	03			26			-				015	0168 Подготовка сырья,					Инструкция № 1-03; ИОТ №№ 161-03, 329-03, 286-03, 93-03, 415-ОТК,
03					материалов, оснастки,					363-ОГТ, 85-ОГЭ
04					установки напыления для формования
05	Полик багажника					СМ3-92-2024-03
06	Верхняя часть корпуса					СМ3-92-2024-04
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					13
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех		Уч.		РМ		Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См.			Проф.				Р			УТ					КР			ЕН			К шт. / ОП / Кшт. / Тп.з. / Тшт.
к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП			ЕВ					ЕН			КИ			Нрасх.
Б01	Автопогрузчик HYNDAI 33DF-7					-			-				4			3.2					2				-		-
02					-			10957				4			3.2					1				-		-
03					-			19217				3			2					1				-		-
04					-			11453				3			2					1				-		-
05					-			12974				4			2					1				-		-
О06	1 Получить в работу сырье и материалы в соответствии с таблицей Б.1 и нормами расхода материалов.
07	Проверить наличие паспортов и протоколов входного контроля на сырье и материалы.
08	Убедиться в наличии отметки об их допуске в производство. Контроль ОТК
М09	Основные материалы:
10	Гелькоут ATTGUARD ST RAL 9003 S					по сопроводительной документации
11	Смола Attshield OP745					ТУ 20.16.40-024-35501431-2021
12	Смола Депол П-150 ПТ					ТУ 2226-003-80693804-2014
13	Отвердитель Akperox A-50					по сопроводительной документации
14	Стеклоткань Ortex					ТУ 13.20.46.000-006-52788109-2019
15	Стекломат ЕМС-300-1250					по сопроводительной документации

УТ			Указание технологическое

ГОСТ3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					14
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех		Уч.		РМ		Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См.	Проф.			Р		УТ				КР			ЕН		К шт. / ОП / Кшт. / Тп.з. / Тшт.
к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН			КИ		Нрасх.
01
02	Ковелос 350/05					ТУ 2168-002-14344269-09
03	Аэросил А-380					ГОСТ 14922-77
04	Вспомогательные материалы:
05	Разделительный воск IZHWAX Грунтовочный					ТУ 204142-003-0161831702-2019
06	Разделительный спирт IZHWAX PVA					ТУ 205941-008-0161831702-2019
07	Разделительный воск IZHWAX Базовый 2020					ТУ 204142-001-0161831702-2019
08	Ткань хлопчатобумажная (х/б)					ТО 17-11445-7-92 к ГОСТ 29298-2005
09	Пленка полиэтиленовая (п/э) или бумага упаковочная					по сопроводительной документации
10	Ацетон					ГОСТ 2768-84
11	Нефрас					ТУ 38.401-67-108-92
12	Скульптурный пластилин (безсульфитный, без содержания серы)					по сопроводительной документации
13	Антистатическая присадка «Сигбол»					ТУ 38101741-78
14	Металлизированная клейкая лента шириной 50 мм					по сопроводительной документации
15
16
УТ			Указание технологическое

ГОСТ3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					15
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех		Уч.		РМ		Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См.	Проф.			Р		УТ				КР			ЕН		К шт. / ОП / Кшт. / Тп.з. / Тшт.
к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН			КИ		Нрасх.
01
О02	2 Входной контроль комплектующих.
03	Проверить наличие паспортов и протоколов входного контроля на инструменты.
04	Убедиться в наличии отметки об их допуске в производство. Контроль ОТК.
05
О06	3 Подготовка сырья, материалов, оснастки, установки напыления для формования.
07
08	3.1 Подготовить рабочую поверхность формы к работе, для этого:
09
10	3.1.1 Очистить поверхность формы от загрязнений, при наличии, ткани хлопчатобужной (х/б).
11	Протереть рабочую поверхность формы тканью (х/б) смоченной нефрасом. Выдержать обработанную поверхность
12	в условиях цеха не менее 10 минут, но не более двух часов.
13
14	3.1.2 При наличии забоин произвести исправление дефектов скульптурным пластилином при помощи шпателя, выводя
15	поверхность ремонтных мест заподлицо с основной поверхностью. Места проведения ремонтов на форме заклеить
16	металлизированной клейкой лентой.
УТ			Указание технологическое

ГОСТ3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					16
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех		Уч.		РМ		Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См.	Проф.			Р		УТ				КР			ЕН		К шт. / ОП / Кшт. / Тп.з. / Тшт.
к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН			КИ		Нрасх.
01	3.2. Проверить жизнеспособность гелькоута, при наличии, и связующего перед формованием, для уточнения
02	необходимого количества ускорителя, при наличии в рецептуре, и отвердителя, и времени желатинизации, для этого
03	приготовить контрольную мешку.
04	Контрольную мешку готовить каждый раз при изменении партии компонентов гелькоута или связующего.
05	Для перемешивания сырья в исходной таре допускается применять аккумуляторную дрель-шуруповерт любого ДС
06	с насадкой миксер по сопроводительной документации.
07
08	3.3 Раскроить армирующие материалы на заготовки на каждое изделие.
09	При наличии требований к направлению укладки армирующих материалов, указанных в чертеже и таблице раскроя
10	на каждую конкретную заготовку детали, отметить на заготовке материала номер слоя и направление основы.
11	Хранить раскроенные материалы упакованными в пленку п/э или бумагу упаковочную для предотвращения
12	загрязнения и впитывания влаги материалами.
13
14
15
16
УТ			Указание технологическое

ГОСТ3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					17
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех		Уч.		РМ		Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См.	Проф.			Р		УТ				КР			ЕН		К шт. / ОП / Кшт. / Тп.з. / Тшт.
к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН			КИ		Нрасх.
Т01	Весы неавтоматического действия, среднего (III) класса точности, НПВ 10 кг ГОСТ Р 53228-2008; шприц одноразовый по
02	сопроводительной документации; часы с точностью измерения одна минута любого ДС; психрометр аспирационный
03	МВ-4-2М ТУ 52.07-(ГРПИ.405132.001)-92 (допускается использовать по ТУ25-1607.054-85); ножницы портновские
04	ГОСТ Р.51268-99 или аналогичные по сопроводительной документации; линейка – 1000 ГОСТ 427-75; рулетка Р10УЗК
05	ГОСТ 7502-98; стол Эскиз 5222; маркер перманентный (нестираемый) арт.8566; пленка полиэтиленовая (п/э) или бумага
06	упаковочная по сопроводительной документации; шкурка шлифовальная Р600-Р1000 ГОСТ 3647-80, ISO-6344 или по
07	другому ДС; скребок СПР-4785; емкость для ЛВЖ СПР-1936 или ведро полиэтиленовое емкостью 5л ОСТ 6-19-51-86;
08	лопатка СПР-3150.
09
10
11
12
13
14
15
16
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					18
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.			РМ				Опер.		Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
А02	03				26			-				020		6060 Напыление заготовки					Инструкция № 1-03; ИОТ №№ 161-03, 329-03, 286-03, 93-03, 415-ОТК,
03	детали					363-ОГТ, 85-ОГЭ
04	Полик багажника					СМ3-92-2024-03
05	Верхняя часть корпуса					СМ3-92-2024-04
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					19
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
Б02	Ведро полиэтиленовое с крышкой емкостью не менее 5 л ОСТ 6-19-51-86 (некондиция); лопатка СПР-3150; весы
03	неавтоматического действия, среднего (III) класса точности, НПВ 10 кг ГОСТ Р 53228-2008
04
О05	4 Напыление заготовки детали
06
07	4.1 Нанести на форму поочередно слои гелькоута при помощи кисти
08
09	Наносить мазки гелькоута в слое равномерно и в одном направлении; слой гелькоута должен быть без пропусков,
10	не иметь потеков, толщина единичного слоя ~ (0,5 ÷ 0,6) мм; выдержка между слоями, в том числе последнего, до отлипа.
11	Количество слоев определяется в соответсвии с КД на каждое конкретное изделие.
Т12	Распылитель GS-200 или аналогичный с соплом ø (4 ÷ 6) мм по сопроводительной документации;
13	кисть КФ ГОСТ Р 58516-2019; ведро полиэтиленовое с крышкой емкостью не менее 5 л ОСТ 6-19-51-86 (некондиция);
14	деревянная лопатка СПР-3150; часы с точностью измерения одна минута любого ДС; толщиномер-гребенка мокрого
15	слоя ГОСТ Р 51694-2000, ISO 2808.
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					20
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	4.2 Приготовить связующее по ДС на каждое конкретное изделие.
02	Количество приготовленного за один прием связующего должно быть израсходовано без остатка в течение времени
03	жизнеспособности связующего.
04	Время жизнеспособности определяется контрольной мешкой.
Т05	Ведро полиэтиленовое с крышкой емкостью не менее 5 л ОСТ 6-19-51-86 (некондиция); часы с точностью измерения
06	одна минута любого ДС; весы неавтоматического действия, среднего (III) класса точности, НПВ 10 кг ГОСТ Р 53228-2008;
07	лопатка СПР-3150.
08
09	4.3 Уложить на поверхность форм поочередно слои армирующих материалов, прижимая первый слой к липкому слою
10	гелькоута.
11	Пропитать каждый слой связующим. Разгладить каждый уложенный слой руками в перчатках и утрамбовать шпателем,
12	наличие воздушных пузырей и складок не допускается. Заготовки в слое укладывать с нахлестом.
13	Согласно чертежу произвести укладку дополнительных слоев в места усиления. Производить подкрой по месту с
14	помощью ножниц или ножа при необходимости. На последний укладываемый слой положить этикетку. На этикетке
15	указать обозначение заготовки по КД, заводской номер, дату изготовления.
Т16	Кисть ГОСТ Р 58516-2019 согласно нормам расхода материалов, на каждое конкретное изделие; нож СПР-1435;
17	ножницы портновские ГОСТ Р.51268-99 или аналогичные по сопроводительной документации; шпатель пластиковый
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					21
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	по сопроводительной документации или стеклопластиковый цехового изготовления; линейка – 1000 ГОСТ 427-75;
02	рулетка Р10УЗК ГОСТ 7502-98; стол Эскиз 5222 или аналогичный имеющийся в цехе; валик пластиковый с тонкими
03	ребрами (25х112) мм 512А100 450, или валик алюминиевый с продольными канавками и дополнительными прорезями
04	(30х120) мм 576А 120 450 или аналогичные валики по сопроводительной документации.
05
06	4.4 По завершении перерыва зачистить поверхность заготовки шкуркой шлифовальной, до удаления
07	поверхностной пленки смолы, не повреждая армирующий материал, удалить пыль сухой чистой тканью х/б или
08	обдувом сжатым воздухом.
Т09	Шкурка шлифовальная по ДС, ткань х/б ТО 17-1145-7-92 к ГОСТ 29292-2005.
10
11	4.5 Провести отверждение заготовки детали в условиях цеха в течение не менее 24 часов. Допускается производить
12	предварительный съем заготовки детали с формы при отсутствии неотвержденных участков, с последующей установкой на
13	форму.
Т14	Часы с точностью измерения одна минута любого ДС.
15
16	4.6 Произвести съем заготовки с формы вручную после отделения от оснастки.
Т17	Стамеска ПР1-1456.00; пневмоклинья, пластиковые клинья по сопроводительной документации.
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					22
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.			РМ				Опер.		Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
А02	03				26			-				025		8864 Слесарно-сборочная					Инструкция № 1-03; ИОТ №№ 161-03, 329-03, 286-03, 93-03, 415-ОТК,
03					363-ОГТ, 85-ОГЭ
04	Полик багажника					СМ3-92-2024-03
05	Верхняя часть корпуса					СМ3-92-2024-04
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					23
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
О01	5 Слесарно-сборочная
02
03	5.1 Полик багажника СМ3-92-2024-03 СБ
04
05	5.1.1 Установить полик гидроцикла на стол.
06	Разметить для обрезки технологического припуска по отпечаткам от формы (по контуру изделия). Черт.СМ3-92-2024-03 СБ.
Т07	Стол эскиз 5222 или любой другой по действующей ДС, карандаш или маркер по действующей ДС, линейка -500, 1000
08	ГОСТ 427-75, рулетка Р5У3К ГОСТ 7502-98
09
10	5.1.2 Разметить технологический припуск по контуру изделия. Зачистить по контуру при необходимости.
11	Технологический припуск использовать для определения величин степени отверждения связующего по ОСТ 92-0903-78
12	СМ3-92-2024-03 СБ, п.12.
13
14	5.1.3 Вырезать по разметке место технологических припусков по контуру. Черт.СМ3-92-2024-03 СБ, гл.вид, вид Д, п.9.
Т15	Машинка «Болгарка» отрезная, круг отрезной 125х2,5х22,23 LUGA ABRASIV EXTRA, пневмонапильник Н-300
16	ТУ5-981-13117-77, нож СПР-1435, напильник 2820-0016 ГОСТ 1465-80, шкурка шлифовальная 2Р 830х50 С2 24А 40Н-МА
17	ГОСТ 5009-82.
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					24
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	5.1.4 Протереть механически обработанные поверхности полика тканью х/б ТО 17-1145-7-92
02	к ГОСТ 29298-2005, смоченной в ацетоне ГОСТ 2768-84 и отжатой.
Т03	Емкость СПР-11166, часы любой марки по действующей ДС.
04
05	5.1.5 Выдержать 10-15 мин. при температуре цеха от плюс 18 ºС до плюс 35 ºС.
Т06	Психрометр аспирационный МВ-4-2М ТУ 52.07-(ГРПИ.405132.001)-92, часы любой марки по действующей ДС.
07
08	5.1.6 Нанести на механически обработанные поверхности корпуса один слой связующего на основе смолы
09	Attshield OP745. Черт.СМ3-92-2024-03 СБ, п.14, п.7.
Т10	Кисть КФК18, КФ50 ГОСТ Р 58516-2019, шпатель СПР-5487.
11
12	5.1.7 Выдержать связующие при температуре цеха от плюс 18 ºС до плюс 35 ºС не менее 24 часов.
Т13	Психрометр аспирационный МВ-4-2М ТУ 52.07-(ГРПИ.405132.001)-92, часы любой марки по действующей ДС.
14
15	5.1.8 Провести контроль поверхности полика на гладкость, отсутствие посторонних включений,
16	расслоений, трещин, наплывов и подтеков связующего. Черт.СМ3-92-2024-03 СБ, п.11.
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					25
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	5.1.9 Провести контроль массы полика. Черт.СМ3-92-2024-03 СБ, п.17.
T02	Весы платформенные ВСП4-600 или любые другие по действующей ДС
03
04	5.1.10 Клеймить полик багажника на бирке.
05	Черт.СМ3-92-2024-03 СБ, п.15.
06
07	5.2 Верхняя часть корпуса СМ3-92-2024-04 СБ
08
09	5.2.1 Установить верхнюю часть гидроцикла на стол.
10	Разметить для обрезки технологического припуска по отпечаткам от формы (по контуру изделия). Черт.СМ3-92-2024-04 СБ.
Т11	Стол эскиз 5222 или любой другой по действующей ДС, карандаш или маркер по действующей ДС, линейка -500, 1000
12	ГОСТ 427-75, рулетка Р5У3К ГОСТ 7502-98
13
14	5.3.2 Разметить технологический припуск по контуру изделия. Зачистить по контуру при необходимости.
15	Технологический припуск использовать для определения величин степени отверждения связующего по ОСТ 92-0903-78
16	СМ3-92-2024-04 СБ, п.5.
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					26
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	5.2.3 Вырезать по разметке место технологических припусков по контуру.
02	Черт.СМ3-92-2024-04 СБ, гл.вид, вид Д, п.10.
Т03	Машинка «Болгарка» отрезная, круг отрезной 125х2,5х22,23 LUGA ABRASIV EXTRA, пневмонапильник Н-300
04	ТУ5-981-13117-77, нож СПР-1435, напильник 2820-0016 ГОСТ 1465-80, шкурка шлифовальная 2Р 830х50 С2 24А 40Н-МА
05	ГОСТ 5009-82.
06
07	5.2.4 Протереть механически обработанные поверхности верхней части корпуса тканью х/б ТО 17-1145-7-92
08	к ГОСТ 29298-2005, смоченной в ацетоне ГОСТ 2768-84 и отжатой.
T09	Емкость СПР-11166, часы любой марки по действующей ДС.
10
11	5.2.5 Выдержать 10-15 мин. при температуре цеха от плюс 18 ºС до плюс 35 ºС.
T12	Психрометр аспирационный МВ-4-2М ТУ 52.07-(ГРПИ.405132.001)-92, часы любой марки по действующей ДС.
13
14	5.2.6 Нанести на механически обработанные поверхности корпуса один слой связующего на основе смолы
15	Attshield OP745. Черт.СМ3-92-2024-04 СБ, п.15, п.7.
Т16	Кисть КФК18, КФ50 ГОСТ Р 58516-2019, шпатель СПР-5487.
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					27
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	5.2.7 Выдержать связующие при температуре цеха от плюс 18 ºС до плюс 35 ºС не менее 24 часов.
T02	Психрометр аспирационный МВ-4-2М ТУ 52.07-(ГРПИ.405132.001)-92, часы любой марки по действующей ДС.
03
04	5.2.8 Провести контроль поверхности верхней части корпуса на гладкость, отсутствие посторонних включений,
05	расслоений, трещин, наплывов и подтеков связующего. Черт.СМ3-92-2024-04 СБ, п. 12.
06
07	5.2.9 Провести контроль массы верхней части корпуса. Масса — величина расчетная. Черт.СМ3-92-2024-04 СБ, п.18.
T08	Весы платформенные ВСП4-600 или любые другие по действующей ДС
09
10	5.2.10 Клеймить верхнюю часть корпуса на бирке.
11	Черт.СМ3-92-2024-04 СБ, п.17
12
13	5.3 Сборка частей гидроцикла.
14	5.3.1 Соединить полик багажника с верхней частью герметиком. Черт. СМ3-92-2024 СБ п.4
Т15	Кисть КФК18, КФ50 ГОСТ Р 58516-2019, шпатель СПР-5487.
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					28
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	5.3.2 Установить верхнюю часть корпуса гидроцикла на нижнюю часть корпуса гидроцикла, выравнивая герметиком по всей
02	соприкасаемой поверхности по уровню выступания полика багажника. Черт. СМ3-92-2024 СБ п.4
Т03	Кисть КФК18, КФ50 ГОСТ Р 58516-2019, шпатель СПР-5487.
04
05	5.3.3 Просверлить отверстия в полике багажника по верхней части корпуса гидроцикла.
06	Черт. СМ3-92-2024 СБ п.5
Т07	Аккумуляторная дрель-шуруповерт по ДС; сверло (2300-8071 диаметр 1 мм 2300-8168 диаметр 3 мм).
08
09	5.3.4 Выполнить соединение верхней части корпуса гидроцикла и вкладыша герметиком. Черт. СМ3-92-2024 СБ п.6.
Т10	Кисть КФК18, КФ50 ГОСТ Р 58516-2019, шпатель СПР-5487.
11
12	5.3.5 Выполнить соединение полика багажника с вкладышем герметиком. Черт. СМ3-92-2024 СБ п.7.
Т13	Кисть КФК18, КФ50 ГОСТ Р 58516-2019, шпатель СПР-5487.
14
15
Т16
17
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					29
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.			РМ				Опер.		Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
А02	03				26			-				030		0180 Маркировка					Инструкция № 1-03; ИОТ №№ 161-03, 329-03, 286-03, 93-03, 415-ОТК,
03					363-ОГТ, 85-ОГЭ
04	Полик багажника					СМ3-92-2024-03
05	Верхняя часть корпуса					СМ3-92-2024-04
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					30
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
О01	6. Маркировка.
02	Произвести маркировку изделий при помощи маркера перманентного.
Т03	Маркер перманентный (нестираемый) арт.8566
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
КТП			Карта технологического процесса

Р 50-92-88 Форма 4
				СМ3-92/МK-2024				номер листа
				СМ3-92-2024				СМ3-92/ТП-2024
Изм.	Номера листов (страниц)					Всего листов		Номер / документа
	измененных		замененных		новых		аннулированных

ЛР