Й ГОСТ 3.1105 – 84 Форма 2
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					1
					АО «Авангард»		СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024
					Корпус гидроцикла
					УТВЕРЖДАЮ / Главный конструктор / ___________________ М.В. Пронин / «_____»____________ 2023 г.
Карта технологического процесса
Начальник цеха 24 / Главный метролог / Руководитель СОТ / Начальник БПБиЭ / Ведущий конструктор / Начальник ОТК					Д.И. Бобкин / В.Н. Солдатенков / Н.В. Шамшина / И.В. Ермаков / А.И. Лобанов / Л.Ф. Ильина				Главный технолог / Заместитель главного технолога / Начальник ОСТДиС					С.В. Киреев / И.В. Немченков / Т.Б. Мамичева
Акт № от
ТЛ

ГОСТ 3.1118-82 форма 2
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					Общ.кол-во листов					2
Разработал					АО «Авангард»					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024
Проверил

Н. контр.
А	Цех		Уч.			РМ		Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.	Р		УТ	КР			КОИД				ЕН	ОП			Кшт				Тп.з.					Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП	ЕВ			ЕН				КИ					Н. расх.
01	Данное УТ распространяется на формование заготовок деталей Корпуса гидроцикла СМ3-92-2024 методом контактного
02	(ручного) формования, в том числе с применением установки напыления рубленного ровинга.
03	При работе заполнять технологический журнал, оформленный согласно таблице А.1 приложения А.
04	Применяемые средства измерений должны быть поверены (откалиброваны) и иметь соответствующий паспорт
05	и отметки. Допускается использование средств измерения других типов по действующему ДС по классу точности
06	не ниже указанных, при этом для весов наибольший предел взвешивания, далее НПВ, должен быть не выше указанного в
07	данном УТ.
08	Требования безопасности
09	К работе по изготовлению деталей методом контактного формования на основе смол холодного отверждения
10	допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие профессиональное обучение, медицинское освидетельствование, обучение
11	и инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда на допуск к самостоятельной работе, стажировку.
12	Обязательным условием безопасного ведения процесса изготовления деталей является знание характера действия
13	вредных веществ, применяемых и выделяемых в процессе формования и приготовления составов, и соблюдение требований:
14	- настоящего указания технологического;
15	- инструкции по пожарной безопасности цеха 03 - № 1-03;
16
КТП				Карта технологического процесса

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					3
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	- инструкции по охране труда для формовщика специзделий из ПКМ цеха 03 - № 161-03;
02	- инструкции по охране труда для слесаря-сборщика специзделий из ПКМ цеха 03 - № 462-03;
03	- инструкции по охране труда для контролера ОТК цеха 03 - № 415-ОТК;
04	- инструкции по охране труда для аппаратчика смешивания цеха 03 - № 329-03;
05	- инструкции по охране труда при безопасном выполнении работ с ЛВЖ и ГЖ - № 363-ОГТ;
06	- инструкции по охране труда для транспортировщика цеха 03 -№ 286-03;
07	- инструкции по охране труда для водителя автопогрузчика цеха 03 - № 93-03;
08	- инструкции по охране труда для электротехнического и неэлектротехнического персонала - № 85-ОГЭ.
09	Основными опасными моментами при изготовлении деталей методом контактного формования являются:
10	- создание повышенной загазованности вследствие разлива применяемых материалов или неисправности приточно-
11	вытяжной вентиляции;
12	- отравление вредными веществами, выделяющимися при формовании, при работе без средств индивидуальной защиты;
13	- получение механических травм из-за нарушений требований техники безопасности при работах по формованию
14	заготовок.
15	При формовании заготовок деталей методом контактного формования применяются и выделяются следующие
16	вреднодействующие вещества:
17
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					4
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
02	Полиэфирная смола и гелькоут (Депол, Attshield, ATTGUARD и др.) - легковоспламеняющиеся пожароопасные, токсичные
03	жидкости (опасные при вдыхании, оказывают раздражающее действие на глаза и кожу). Токсичность и пожароопасность
04	определяется наличием в их составе стирола, выделяющегося в воздух рабочей зоны.
05	Стирол (этенилбензол) – легковоспламеняющаяся жидкость со специфическим запахом, угнетающе действует на нервную
06	систему, раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, вызывает головную боль и бессонницу. Температура
07	вспышки паров плюс 30 0С, температура самовоспламенения плюс 490 0С; температурные пределы воспламенения: нижний
08	плюс 25 0С, верхний плюс 59 0С. Максимальная разовая ПДК = 30 мг/м3, среднесменная ПДК = 10 мг/м3, класс опасности – 3.
09	Искусственные минеральные волокна (стекловолокно) – повреждает легкие, слизистые оболочки верхних дыхательных
10	путей, вызывает дерматиты. Максимальная разовая ПДК - 4 мг/м3, среднесменная ПДК - 1 мг/м3, класс опасности – 3.
11	Пероксид метилэтилкетона в среде диметилфталата (отвердитель ПМЭК, Akperox) – легковоспламеняющаяся токсичная
12	жидкость с резким запахом. Раздражает и разъедает глаза. Брызги, попавшие в глаза, являются опасными и могут вызвать
13	слепоту. При вдыхании паров появляется головная боль. Пары вызывают сильное раздражение и даже разъедание
14	дыхательных органов. Температура самовоспламенения плюс 128 0С, температура разложения плюс 50 0С; максимально
15	разовая ПДК = 45 мг/м3; класс опасности – 4.
16
17
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					5
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
02	Пропан-2-он (ацетон) – поражает все отделы центральной нервной системы, вызывает хронические заболевания. При
03	длительном вдыхании паров накапливается в организме. Температура вспышки -18 0С, температура самовоспламенения
04	плюс 500 0С; пределы воспламенения – температурные: нижний минус 20 0С, верхний плюс 6 0С; концентрационные (по
05	объему): верхний 13 %, нижний 2,2 %. Максимальная разовая ПДК = 800 мг/м3, среднесменная ПДК = 200 мг/м3, класс
06	опасности – 4.
07	Нефрас – жидкость, обладающая наркотическим действием, вызывает головную боль, кашель, раздражение слизистой
08	оболочки глаз. При высоких концентрациях паров вызывает потерю сознания, при длительном воздействии на кожу
09	вызывает дерматиты и экзему. Температура вспышки минус 17 0С, температура самовоспламенения плюс 270 0С; пределы
10	воспламенения – температурные: нижний минус 17 0С, верхний плюс 10 0С; концентрационные (по объему): верхний 5,4 %,
11	нижний 1,1 %. Максимальная разовая ПДК = 300 мг/м3, среднесменная ПДК = 100 мг/м3, класс опасности – 4.
12	При механической обработке выделяется силикатсодержащая пыль (стекловолокно), попадая на кожу, вызывает
13	дерматиты, при вдыхании раздражает слизистую оболочку дыхательных путей, вызывает сухость в горле.
14	ПДК м.р.- 4 мг/м3, с.с.- 1 мг/м3, класс опасности - 3.
15	Пероксид метилэтилкетона в среде диметилфталата (отвердитель Akperox) - легковоспламеняющаяся токсичная
16	жидкость с характерным запахом. Раздражает и разъедает глаза. Попавшие брызги в глаза являются опасными и
17	могут вызвать слепоту. При вдыхании паров появляется головная боль. Пары вызывают сильное раздражение и даже
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					3
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	разъедание дыхательных органов. Температура самовоспламенения- 128 ºС, температура разложения плюс 50 ºС,
02	максимально разовая ПДК -45 мг/м3. Класс опасности 4.
03	Аэросил или ковелос порошкообразный материал, при работе с ним происходит выделение в воздух рабочей зоны
04	стеклопыли. Стеклянная пыль вызывает заболевания органов дыхания и раздражает кожный покров. ПДК в воздухе
05	рабочей зоны м.р. -4 мг/м3, ПДК с.с.- 1 мг/м3 . Класс опасности 3.
06	Однокомпонентный эластичный полиуретановый герметик с высоким модулем упругости. Эластомерный материал,
07	образующийся при отверждении, не предоставляет опасности. При работе с герметиком следует использовать перчатки.
08	Работы по сборке изделия производить при включенной приточно-вытяжной вентиляции и местным отсосом.
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					6
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
02	С целью обеспечения безопасных условий труда необходимо выполнять следующие требования:
03	- работать с включенной приточно-вытяжной вентиляцией;
04	- рабочее место должно быть оборудовано местной вытяжной вентиляцией;
05	- каждый рабочий должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно
06	«Нормам бесплатной выдачи СИЗ …»
07	При раскрое стекломатериалов для защиты органов дыхания от стеклопыли использовать респиратор для защиты от
08	аэрозолей класс защиты FFP2 ГОСТ 12.4.294-2015.
09	При работе со связующим и его компонентами, смазками, растворителями для защиты глаз использовать защитные
10	очки ГОСТ 12.4.253-2013, для защиты органов дыхания от органических газов и паров использовать полумаску
11	ГОСТ 12.4.244-2013 с комбинированным фильтром А1Р2 ГОСТ 12.4.235-2019.
12	Для защиты кожи рук работать в перчатках резиновых или в перчатках из полимерных материалов, по завершении работы
13	наносить восстанавливающий, регенерирующий крем.
14	На рабочем месте ЛВЖ и ГЖ должны находиться в емкостях с герметично закрывающимися крышками.
15	Получать ЛВЖ и ГЖ следует в соответствии с материальными нормативами, исходя из сменной потребности.
16	Смолу хранить в защищенном от влаги и света прохладном месте, при температуре не ниже 0 0С и не выше плюс 25 0С.
17
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					7
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
02	Запрещается сливать остатки инициатора в исходную тару из-за возможности быстрого разложения (при наличии
03	примесей) с выделением кислорода, что может привести к самовоспламенению, особенно при температуре выше плюс 60 0С.
04	Не допускается применение (возникновение) открытого огня, искрение, курение на рабочих местах и в складах хранения
05	ЛВЖ и ГЖ.
06	В случае разлива химикатов место разлива засыпать песком, песок убрать лопатой из неискрящего материала в тару для
07	отходов СПР-10429 или СПР-10429/02, затем проветрить помещение.
08	При попадании на кожу связующего и его компонентов необходимо удалить его ватным тампоном, смоченным спирто-
09	глицериновой смесью, затем тщательно промыть кожу теплой водой с мылом. Не допускается применение никаких
10	растворителей, кроме спирто-глицериновой смеси для очистки кожи.
11	При возгорании смолы или компонентов связующего использовать сухой песок, землю, асбестовое одеяло, порошковый
12	огнетушитель ОП-8(3); углекислотные огнетушители марок ОУ-8. При тушении инициатора (ПМЭК, Бутанокс) допускается
13	применять огнетушители марок ОПУ-8. В начальной стадии использовать большое количество воды.
14	Запрещается держать руки перед острием ножа или ножниц при раскрое и обрезке материалов. Резать материалы только в
15	направлении от себя. Нож должен соответствовать требованиям КД, быть хорошо заточенным, иметь надежную рукоятку.
16
17
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					8
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
02	Запрещается носить в карманах одежды ножницы, нож. Хранить нож необходимо в чехле.
03	На основании квалификации производств по пожароопасности участок изготовления изделий методом контактного
04	формования на основе полиэфирных смол относится к категории В – 4 согласно СП 12.13130-2009, по ПУЭ к классу П-IIа.
05	Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21
06	«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
07	обитания».
08	Класс условий труда в зависимости от содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны при изготовлении корпуса
09	гидроцикла 2-ой допустимый (согласно руководству Р 2.2.2006-05 по гигиенической оценке факторов рабочей среды
10	и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда).
11	Уровень локальной вибрации, возникающей на рабочем месте, не превышает 109 дБ, уровень шума не превышает 80 дБ.
12	Перед проведением работ по сборке корпуса гидроцикла, уложить на стол пленку полиэтиленовую или бумагу по
13	действующей ДС (для исключения повреждений покрытия).
14
15
16
17
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					9
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
02	Требования охраны окружающей среды
03	При формовании образуются твердые и жидкие отходы, газообразные выбросы.
04	Распоряжением по цеху назначаются лица, ответственные за сбор и хранение жидких и твердых промышленных отходов.
05	Твердые отходы: загрязненные связующим и его компонентами стекломатериалы, ткань х/б, бумага оберточная,
06	пленка п/э, кисти, перчатки резиновые; обрезки непропитанных стекломатериалов; загрязненная смазкой ткань х/б.
07	Твердые отходы в количестве около 10 кг на изделие собирать в тару для отходов СПР-10429 или СПР-10429/02 и
08	вывозить на полигон промышленных отходов АО «Авангард».
09	Вывоз, сбор и утилизацию твердых отходов производить согласно технологической инструкции 5761924.25000.00084.
10	Жидкие отходы: ацетон, загрязненный полиэфирным связующим.
11	Сбор, транспортирование, временное хранение, утилизация (сдача на утилизацию) жидких отходов производства
12	производить согласно технологической инструкции К.25001.00004.
13	Газообразные выбросы: пары стирола, ацетона, нефраса.
14	Выброс в атмосферу газообразных веществ в цехе 03 осуществляются через вытяжную вентиляцию В-11и.
15	Ингредиенты и количества выбросов в атмосферу учтены в «Проекте нормативов предельно-допустимых выбросов
16	АО «Авангард».
17
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					3
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	При сборке гидроцикла образуются отходы: твердые и жидкие.
02	Твердые отходы: ткань х/б в количестве приблизительно1кг, использованная для удаления излишек клея, обезжиривания
03	комплектующих деталей и поверхностей панели; пленка полиэтиленовая с остатками клея; использованные резиновые
04	перчатки; использованные образцы-свидетели клея; использованная шкурка шлифовальная собираются в тару
05	промышленную с открывающимся дном СПР-10429/02, захоронение согласно 5761924.25000.00084.
06	Выбросы в атмосферу: этилацетат в незначительных количествах ацетона удаляется из рабочей зоны через вытяжную
07	систему вентиляции В-2.
08	Жидкие отходы (ацетон) собирать и хранить в металлические емкости с плотно закрывающимися крышками на участке
09	временного хранения отходов ЛВЖ. На каждой емкости должна быть этикетка с указанием наименования ЛВЖ, даты
10	слива, количества, подписи лица, ответственного за хранение отходов ЛВЖ.
11	Участок должен быть оборудован приточно-вытяжной вентиляцией и средствами пожаротушения.
12	По мере накопления вывозить отходы ЛВЖ по договору на утилизацию в сторонние организации, имеющие лицензию
13	на данный вид деятельности.
14	Все операции с герметиком, связующим выполнять в индивидуальных средствах защиты (перчатках, масках,
15	респираторах).
16	Установить во все резьбовые отверстия пробки из поролона по действующей ДС или отверстия небольшого диаметра
17	заклеить скотчем по действующей ДС, от попадания связующего.
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					10
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ				Опер		Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф			Р			УТ	КР		КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
А02	03			26			-				015	0168 Подготовка сырья,					Инструкция № 1-03; ИОТ №№ 161-03, 329-03, 286-03, 93-03, 415-ОТК,
03					материалов, оснастки,					363-ОГТ, 85-ОГЭ
04					установки напыления для формования
05	Нижняя часть корпуса					СМ3-92-2024-01
06	Вкладыш					СМ3-92-2024-02
07	Полик багажника					СМ3-92-2024-03
08	Верхняя часть корпуса					СМ3-92-2024-04
09
10
11
12
13
14
15
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					11
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех		Уч.		РМ		Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См.			Проф.				Р			УТ					КР			ЕН			К шт. / ОП / Кшт. / Тп.з. / Тшт.
к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП			ЕВ					ЕН			КИ			Нрасх.
Б01	Автопогрузчик HYNDAI 33DF-7					-			-				4			3.2					2				-		-
02					-			10957				4			3.2					1				-		-
03					-			19217				3			2					1				-		-
04					-			11453				3			2					1				-		-
05					-			12974				4			2					1				-		-
О06	1 Получить в работу сырье и материалы в зависимости от формуемой заготовки в соответствии с таблицей Б.1 и
07	нормами расхода материалов. Проверить наличие паспортов и протоколов входного контроля на сырье и материалы.
08	Убедиться в наличии отметки об их допуске в производство. Контроль ОТК
М09	Основные материалы:
10	Гелькоут ATTGUARD ST RAL 9003 S					по сопроводительной документации
11	Смола Attshield OP745					ТУ 20.16.40-024-35501431-2021
12	Смола Депол П-150 ПТ					ТУ 2226-003-80693804-2014
13	Отвердитель Akperox A-50					по сопроводительной документации
14	Стекломат ЕМС-300-1250					по сопроводительной документации
15	Стеклоткань Ortex					ТУ 13.20.46.000-006-52788109-2019

УТ			Указание технологическое

ГОСТ3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					12
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех		Уч.		РМ		Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См.	Проф.			Р		УТ				КР			ЕН		К шт. / ОП / Кшт. / Тп.з. / Тшт.
к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН			КИ		Нрасх.
01
02	Ковелос 350/05					ТУ 2168-002-14344269-09
03	Аэросил А-380					ГОСТ 14922-77
04	Вспомогательные материалы:
05	Разделительный воск IZHWAX Грунтовочный					ТУ 204142-003-0161831702-2019
06	Разделительный спирт IZHWAX PVA					ТУ 205941-008-0161831702-2019
07	Разделительный воск IZHWAX Базовый 2020					ТУ 204142-001-0161831702-2019
08	или мастика для пола VICI LUX					LV TN 000326366-12-97
09	Ткань хлопчатобумажная (х/б)					ТО 17-11445-7-92 к ГОСТ 29298-2005
10	Пленка полиэтиленовая (п/э) или бумага упаковочная					по сопроводительной документации
11	Ацетон					ГОСТ 2768-84
12	Нефрас					ТУ 38.401-67-108-92
13	Скульптурный пластилин (безсульфитный, без содержания серы)					по сопроводительной документации
14	Антистатическая присадка «Сигбол»					ТУ 38101741-78
15	Металлизированная клейкая лента шириной 50 мм					по сопроводительной документации
16
УТ			Указание технологическое

ГОСТ3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					13
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех		Уч.		РМ		Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См.	Проф.			Р		УТ				КР			ЕН		К шт. / ОП / Кшт. / Тп.з. / Тшт.
к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН			КИ		Нрасх.
01
О02	2 Входной контроль комплектующих.
03	Проверить наличие паспортов и протоколов входного контроля на инструмент.
04	Убедиться в наличии отметки об их допуске в производство. Контроль ОТК
05
О06	3 Подготовка сырья, материалов, оснастки, установки напыления для формования.
07
08	3.1 Подготовить рабочую поверхность формы к работе, для этого:
09
10	3.1.1 Очистить поверхность формы от загрязнений, при наличии, ткани хлопчатобужной (х/б).
11	Протереть рабочую поверхность формы тканью (х/б) смоченной нефрасом. Выдержать обработанную поверхность
12	в условиях цеха не менее 10 минут, но не более двух часов. Расход нефраса – 0,1 кг/м2. Нефрас использовать без остатка.
13
14	3.1.2 При наличии забоин произвести исправление дефектов скульптурным пластилином при помощи шпателя, выводя
15	поверхность ремонтных мест заподлицо с основной поверхностью. Места проведения ремонтов на форме заклеить
16	металлизированной клейкой лентой.
УТ			Указание технологическое

ГОСТ3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					14
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех		Уч.		РМ		Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См.	Проф.			Р		УТ				КР			ЕН		К шт. / ОП / Кшт. / Тп.з. / Тшт.
к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН			КИ		Нрасх.
01	3.2. Проверить жизнеспособность гелькоута, при наличии, и связующего перед формованием, для уточнения
02	необходимого количества ускорителя, при наличии в рецептуре, и отвердителя, и времени желатинизации, для этого
03	приготовить контрольную мешку. Рецептура гелькоута и связующего в соответствии с таблицей Б.1.
04	Общая масса затраченного гелькоута, смолы не более 300 г.
05	Контрольную мешку готовить каждый раз при изменении партии компонентов гелькоута или связующего.
06	В слое ~ 3 мм (в массе ~ 100 г) жизнеспособность композиции должна быть не менее 30 минут, но не более двух часов.
07	Жизнеспособность – время с момента приготовления композиции при температуре (15-35) 0С до момента загустевания
08	(изменения вязкости) и полного отверждения.
09	Определение проводить визуально, используя для перемешивания деревянную лопатку СПР-3150, допускается применение
10	аналогичной технологической оснастки для перемешивания имеющейся в цехе. Время контроля – каждые 5 минут.
11	Для перемешивания сырья в исходной таре допускается применять аккумуляторную дрель-шуруповерт любого ДС
12	с насадкой миксер по сопроводительной документации.
13
14	3.3 Раскроить армирующие материалы на заготовки в соответствии с таблицей Б.1 на каждое конкретное изделие.
15	При наличии требований к направлению укладки армирующих материалов по основе-утку, указанных в чертеже и
16	таблице раскроя на каждую конкретную заготовку детали, отметить на заготовке материала номер слоя и направление
УТ			Указание технологическое

ГОСТ3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					15
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех		Уч.		РМ		Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См.	Проф.			Р		УТ				КР			ЕН		К шт. / ОП / Кшт. / Тп.з. / Тшт.
к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН			КИ		Нрасх.
01	основы. Хранить раскроенные материалы упакованными в пленку п/э или бумагу упаковочную для предотвращения
02	загрязнения и впитывания влаги материалами.
Т03	Весы неавтоматического действия, среднего (III) класса точности, НПВ 10 кг ГОСТ Р 53228-2008; шприц одноразовый по
04	сопроводительной документации; часы с точностью измерения одна минута любого ДС; психрометр аспирационный
05	МВ-4-2М ТУ 52.07-(ГРПИ.405132.001)-92 (допускается использовать по ТУ25-1607.054-85); ножницы портновские
06	ГОСТ Р.51268-99 или аналогичные по сопроводительной документации; линейка – 1000 ГОСТ 427-75; рулетка Р10УЗК
07	ГОСТ 7502-98; стол Эскиз 5222; маркер перманентный (нестираемый) арт.8566; пленка полиэтиленовая (п/э) или бумага
08	упаковочная по сопроводительной документации; шкурка шлифовальная Р600-Р1000 ГОСТ 3647-80, ISO-6344 или по
09	другому ДС; скребок СПР-4785; емкость для ЛВЖ СПР-1936 или ведро полиэтиленовое емкостью 5л ОСТ 6-19-51-86;
10	лопатка СПР-3150.
11
12
13
14
15
16
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					16
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.			РМ				Опер.		Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
А02	03				26			-				020		6060 Напыление заготовки					Инструкция № 1-03; ИОТ №№ 161-03, 329-03, 286-03, 93-03, 415-ОТК,
03	детали					363-ОГТ, 85-ОГЭ
04	Нижняя часть корпуса					СМ3-92-2024-01
05	Вкладыш					СМ3-92-2024-02
06	Полик багажника					СМ3-92-2024-03
07	Верхняя часть корпуса					СМ3-92-2024-04
08
09
10
11
12
13
14
15
16
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					17
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
Т02	Ведро полиэтиленовое с крышкой емкостью не менее 5 л ОСТ 6-19-51-86 (некондиция); лопатка СПР-3150; весы
03	неавтоматического действия, среднего (III) класса точности, НПВ 10 кг ГОСТ Р 53228-2008; шприц одноразовый по
04	сопроводительной документации.
05
О06	4 Напыление заготовки детали
07
08	4.1 При наличии требований в КД и таблице Б.1, нанести на форму поочередно слои гелькоута при помощи распылителя
09	(предварительно уложив бумагу или пленку п/э вокруг формы) или при помощи кисти.
10	При напылении гелькоута выполнять следующие требования:
11	1) отрегулировать величину и равномерность факела, расстояние от насадки распылителя до окрашиваемой
12	поверхности выбирать из условия исключения образования потёков, около (300 – 800) мм, давление воздуха, подаваемого
13	на распыление должно быть (0,35 ÷ 0,45) МПа (от 3,5 атм до 4,5 атм).
14	2) слой гелькоута должен быть без пропусков, не иметь потеков, толщина единичного слоя ~ (0,5 ÷ 0,6) мм;
15	3) выдержка между слоями 15+5 минут, последнего слоя до отлипа.
16	При нанесении при помощи кисти выполнять следующие требования:
17	1) мазки гелькоута в слое наносить равномерно и в одном направлении;
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					18
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	2) слой гелькоута должен быть без пропусков, не иметь потеков, толщина единичного слоя ~ (0,5 ÷ 0,6) мм;
02	3) нанесение последующего слоя вести перпендикулярно предшествующему;
03	4) выдержка между слоями, в том числе последнего, до отлипа.
04	«Отлип» - состояние, при котором надавливание на покрытие пальцем дает ощущение липкости, но не оставляет следа.
05	Количество слоев, наименование материалов в соответствии с КД и таблицей Б.1 на каждое конкретное изделие.
Т06	Распылитель GS-200 или аналогичный с соплом ø (4 ÷ 6) мм по сопроводительной документации;
07	кисть КФ ГОСТ Р 58516-2019; ведро полиэтиленовое с крышкой емкостью не менее 5 л ОСТ 6-19-51-86 (некондиция);
08	деревянная лопатка СПР-3150; часы с точностью измерения одна минута любого ДС; толщиномер-гребенка мокрого
09	слоя ГОСТ Р 51694-2000, ISO 2808.
10
11	4.2 Приготовить связующее по рецептуре согласно таблице Б.1 на каждое конкретное изделие.
12	Выдержать приготовленное связующее от 3 до 5 минут в условиях цеха, до момента снижения пенообразования.
13	Количество приготовленного за один прием связующего должно быть израсходовано без остатка в течение времени
14	жизнеспособности связующего (в зависимости от времени контрольной мешки).
15	Ведро полиэтиленовое с крышкой емкостью не менее 5 л ОСТ 6-19-51-86 (некондиция); часы с точностью измерения
16	одна минута любого ДС; весы неавтоматического действия, среднего (III) класса точности, НПВ 10 кг ГОСТ Р 53228-2008;
17	лопатка СПР-3150; шприц объемом не менее 20 мл по сопроводительной документации.
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					19
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	4.3 Уложить на поверхность формы поочередно слои армирующих материалов, прижимая первый слой к липкому слою
02	гелькоута, при наличии.
03	Пропитать каждый слой при помощи кисти связующим. Разгладить каждый уложенный слой руками в перчатках или
04	шпателем, наличие воздушных пузырей и складок не допускается.
05	Заготовки в слое укладывать с нахлестом, места нахлестов дополнительно промазать связующим, укладку
06	последующего слоя проводить со смещением нахлестов.
07	При наличии в заготовке детали усилений, разметку под них производить согласно чертежу на каждую конкретную
08	заготовку детали. Согласно чертежу произвести укладку дополнительных слоев в места усиления.
09	Допускается производить подкрой по месту с помощью ножниц или ножа, врезание в предшествующие слои не
10	допускается.
11	Допускается пропитку армирующих материалов связующим вести на столе предварительно защищенным пленкой п/э
12	любой марки, с последующей укладкой на форму.
13	На последний укладываемый слой положить этикетку. На этикетке произвольным шрифтом, любыми чернилами
14	указать обозначение заготовки по КД, заводской номер, дату изготовления.
15	При отсутствии в КД гелькоута или в случаем укладки армирующих материалов на гелькоут не сохранивший липкость
16	перед началом укладки первого слоя армирующего материала нанести на поверхность формы или гелькоута тонкий слой
17	связующего при помощи кисти, далее уложить слои армирующих материалов, выполняя требования данного перехода.
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					20
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	Марка и количество слоев, порядок укладки армирующих материалов, наименование связующего согласно таблице Б.1
02	на каждое конкретное изделие.
Т03	Кисть ГОСТ Р 58516-2019 согласно нормам расхода материалов, на каждое конкретное изделие; нож СПР-1435;
04	ножницы портновские ГОСТ Р.51268-99 или аналогичные по сопроводительной документации; шпатель пластиковый
05	по сопроводительной документации или стеклопластиковый цехового изготовления; линейка – 1000 ГОСТ 427-75;
06	рулетка Р10УЗК ГОСТ 7502-98; стол Эскиз 5222 или аналогичный имеющийся в цехе; валик пластиковый с тонкими
07	ребрами (25х112) мм 512А100 450, или валик алюминиевый с продольными канавками и дополнительными прорезями
08	(30х120) мм 576А 120 450 или аналогичные валики по сопроводительной документации.
09
10	4.4 В процессе укладки армирующих материалов допускаются технологические перерывы в течение не более 18 часов,
11	по завершении перерыва зачистить поверхность заготовки шкуркой шлифовальной, до удаления поверхностной пленки
12	смолы, не повреждая армирующий материал, удалить пыль сухой чистой тканью х/б или обдувом сжатым воздухом,
13	далее выполнить переход 5 операции 020 «Контактное формование».
Т14	Часы с точностью измерения одна минута любого ДС; шкурка шлифовальная Р400-Р600 ГОСТ 3647-80, ISO-6344 или
15	другого ДС.
М16	Ткань х/б ТО 17-1145-7-92 к ГОСТ 29292-2005.
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					21
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	4.5 Провести отверждение заготовки детали в условиях цеха в течение не менее 18 часов. Допускается производить
02	предварительный съем заготовки детали с формы при отсутствии неотвержденных участков, с последующей установкой на
03	форму.
Т04	Часы с точностью измерения одна минута любого ДС.
05
06	4.6 Произвести съем заготовки детали с формы путем подвода сжатого воздуха к штуцеру и/или при помощи клиньев
07	или пневмоклиньев. Клинья подбивать под поверхность технологического припуска. Подсоединить к штуцеру пневмоклина
08	шланг со сжатым воздухом.
09	В тех случаях, когда форма состоит из частей, перед съемом заготовки разобрать форму в соответствии с чертежом.
10	Внимание! Запрещается подбивать клинья на размер превышающий технологический припуск.
11	Произвести съем заготовки с формы вручную после отделения от оснастки.
Т12	Стамеска ПР1-1456.00; пневмоклинья, пластиковые клинья по сопроводительной документации.
13
14
15
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					22
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.			РМ				Опер.		Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
А02	03				26			-				025		8864 Механическая обработка					Инструкция № 1-03; ИОТ №№ 161-03, 329-03, 286-03, 93-03, 415-ОТК,
03					363-ОГТ, 85-ОГЭ
04	Нижняя часть корпуса					СМ3-92-2024-01
05	Вкладыш					СМ3-92-2024-02
06	Полик багажника					СМ3-92-2024-03
07	Верхняя часть корпуса					СМ3-92-2024-04
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					23
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
О01	5 Слесарно-сборочная
02
03	5.1 Нижняя часть корпуса СМ3-92-2024-01 СБ
04
05	5.1.1 Установить нижнюю часть корпуса гидроцикла на стол.
06	Разметить для обрезки технологического припуска по отпечаткам от формы (по контуру изделия). Черт.СМ3-92-2024-01 СБ.
Т07	Стол эскиз 5222 или любой другой по действующей ДС, карандаш или маркер по действующей ДС, линейка -500, 1000
08	ГОСТ 427-75, рулетка Р5У3К ГОСТ 7502-98
09
10	5.1.2 Разметить место вырезки технологического припуска по контуру, обозначенному формой, выдерживая размеры
11	(450±1х240±1) мм, (240±1х320±1) мм согласно чертежу СМ3-92-2024-01 СБ, гл.вид, вид Д. Контроль ОТК.
T12	Линейка -500, 1000 ГОСТ 427-75, рулетка Р5У3К ГОСТ7502-98, карандаш или маркер по действующей ДС.
13
14
15
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					23
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	5.1.3 Вырезать по разметке место технологических припусков по контуру.
02	Черт.СМ3-92-2024-01 СБ, гл.вид, вид Д, п.12.
Т03	Машинка «Болгарка» отрезная, круг отрезной 125х2,5х22,23 LUGA ABRASIV EXTRA, пневмонапильник Н-300
04	ТУ5-981-13117-77, нож СПР-1435, напильник 2820-0016 ГОСТ 1465-80, шкурка шлифовальная 2Р 830х50 С2 24А 40Н-МА
05	ГОСТ 5009-82.
06
Т07	5.1.4 Протереть механически обработанные поверхности нижней части корпуса тканью х/б ТО 17-1145-7-92
08	к ГОСТ 29298-2005, смоченной в ацетоне ГОСТ 2768-84 и отжатой.
09	Емкость СПР-11166, часы любой марки по действующей ДС.
10
11	5.1.5 Выдержать 10-15 мин. при температуре цеха от плюс 18 ºС до плюс 35 ºС.
T12	Психрометр аспирационный МВ-4-2М ТУ 52.07-(ГРПИ.405132.001)-92, часы любой марки по действующей ДС.
13
14	5.1.6 Нанести на механически обработанные поверхности корпуса один слой связующего на основе смолы
15	Attshield OP745. Черт.СМ3-92-2024-01 СБ, п.28, п.5
Т16	Кисть КФК18, КФ50 ГОСТ Р 58516-2019, шпатель СПР-5487.
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					23
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	5.1.7 Выдержать связующие при температуре цеха от плюс 18 ºС до плюс 35 ºС не менее 24 часов.
T02	Психрометр аспирационный МВ-4-2М ТУ 52.07-(ГРПИ.405132.001)-92, часы любой марки по действующей ДС.
03
04	5.1.8 Провести контроль поверхности ннижней части корпуса на гладкость, отсутствие посторонних включений,
05	расслоений, трещин, наплывов и подтеков связующего. Черт.СМ3-92-2024-01 СБ, п.25
06
07	5.1.9 Провести контроль массы нижней части корпуса. Масса — величина расчетная. Черт.СМ3-92-2024-01 СБ, п.31.
T08	Весы платформенные ВСП4-600 или любые другие по действующей ДС
09
10	5.1.10 Маркировать нижнюю часть корпуса на бирке . Черт.СМ3-92-2024-01 СБ, п.30.
T11	Маркер любого цвета по действующей ДС
12
13	5.1.11 Произвести внешний осмотр корпуса на отсутствие механических повреждений.
14	Черт.СМ3-92-2024-01 СБ, п.24
15
16	5.1.12 Клеймить нижнюю часть корпуса на бирке.
17	Черт.СМ3-92-2024-01 СБ, п.31
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					23
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
О01	5.2 Вкладыш СМ3-92-2024-02 СБ
02
03	5.2.1 Установить вкладыш гидроцикла на стол.
04	Разметить для обрезки технологического припуска по отпечаткам от формы (по контуру изделия). Черт.СМ3-92-2024-02 СБ.
T05	Стол эскиз 5222 или любой другой по действующей ДС, карандаш или маркер по действующей ДС, линейка -500, 1000
06	ГОСТ 427-75, рулетка Р5У3К ГОСТ 7502-98
07
08	5.2.2 Разметить технологический припуск по контуру изделия. Зачистить по контуру при необходимости.
09	Технологический припуск использовать для определения величин степени отверждения связующего по ОСТ 92-0903-78
10	СМ3-92-2024-02 СБ, п.9.
11
12
13
T14
15
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					23
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	5.2.3 Вырезать по разметке место технологических припусков по контуру.
02	Черт.СМ3-92-2024-02 СБ, гл.вид, вид Д, п.9.
Т03	Машинка «Болгарка» отрезная, круг отрезной 125х2,5х22,23 LUGA ABRASIV EXTRA, пневмонапильник Н-300
04	ТУ5-981-13117-77, нож СПР-1435, напильник 2820-0016 ГОСТ 1465-80, шкурка шлифовальная 2Р 830х50 С2 24А 40Н-МА
05	ГОСТ 5009-82.
06
07	5.2.4 Протереть механически обработанные поверхности вкладыша тканью х/б ТО 17-1145-7-92
08	к ГОСТ 29298-2005, смоченной в ацетоне ГОСТ 2768-84 и отжатой.
T09	Емкость СПР-11166, часы любой марки по действующей ДС.
10
11	5.2.5 Выдержать 10-15 мин. при температуре цеха от плюс 18 ºС до плюс 35 ºС.
T12	Психрометр аспирационный МВ-4-2М ТУ 52.07-(ГРПИ.405132.001)-92, часы любой марки по действующей ДС.
13
14	5.2.6 Нанести на механически обработанные поверхности вкладыша один слой связующего на основе смолы
15	Attshield OP745. Черт.СМ3-92-2024-02 СБ, п.14, п.7.
Т16	Кисть КФК18, КФ50 ГОСТ Р 58516-2019, шпатель СПР-5487.
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					23
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	5.2.8 Выдержать связующие при температуре цеха от плюс 18 ºС до плюс 35 ºС не менее 24 часов.
T02	Психрометр аспирационный МВ-4-2М ТУ 52.07-(ГРПИ.405132.001)-92, часы любой марки по действующей ДС.
03
04	5.2.9 Провести контроль поверхности вкладыша на гладкость, отсутствие посторонних включений,
05	расслоений, трещин, наплывов и подтеков связующего. Черт.СМ3-92-2024-02 СБ, п.11.
06
07	5.2.10 Провести контроль массы нижней части корпуса. Масса — величина расчетная. Черт.СМ3-92-2024-02 СБ, п.17.
T08	Весы платформенные ВСП4-600 или любые другие по действующей ДС.
09
10	5.2.12 Произвести внешний осмотр корпуса на отсутствие механических повреждений.
T11	Черт.СМ3-92-2024-02 СБ, п.15
12
13	5.2.13 Клеймить нижнюю часть корпуса на бирке.
14	Черт.СМ3-92-2024-02 СБ, п.16
15
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					23
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
О01	5.3 Полик багажника СМ3-92-2024-03 СБ
02
03	5.3.1 Установить полик гидроцикла на стол.
04	Разметить для обрезки технологического припуска по отпечаткам от формы (по контуру изделия). Черт.СМ3-92-2024-03 СБ.
T05	Стол эскиз 5222 или любой другой по действующей ДС, карандаш или маркер по действующей ДС, линейка -500, 1000
06	ГОСТ 427-75, рулетка Р5У3К ГОСТ 7502-98
07
08	5.3.2 Разметить технологический припуск по контуру изделия. Зачистить по контуру при необходимости.
09	Технологический припуск использовать для определения величин степени отверждения связующего по ОСТ 92-0903-78
10	СМ3-92-2024-03 СБ, п.12.
11
12
13
T14
15
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					23
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	5.3.4 Вырезать по разметке место технологических припусков по контуру.
02	Черт.СМ3-92-2024-03 СБ, гл.вид, вид Д, п.9.
Т03	Машинка «Болгарка» отрезная, круг отрезной 125х2,5х22,23 LUGA ABRASIV EXTRA, пневмонапильник Н-300
04	ТУ5-981-13117-77, нож СПР-1435, напильник 2820-0016 ГОСТ 1465-80, шкурка шлифовальная 2Р 830х50 С2 24А 40Н-МА
05	ГОСТ 5009-82.
06
07	5.3.5 Протереть механически обработанные поверхности полика тканью х/б ТО 17-1145-7-92
08	к ГОСТ 29298-2005, смоченной в ацетоне ГОСТ 2768-84 и отжатой.
T09	Емкость СПР-11166, часы любой марки по действующей ДС.
10
11	5.3.6 Выдержать 10-15 мин. при температуре цеха от плюс 18 ºС до плюс 35 ºС.
T12	Психрометр аспирационный МВ-4-2М ТУ 52.07-(ГРПИ.405132.001)-92, часы любой марки по действующей ДС.
13
14	5.3.7 Нанести на механически обработанные поверхности корпуса один слой связующего на основе смолы
15	Attshield OP745. Черт.СМ3-92-2024-03 СБ, п.14, п.7.
Т16	Кисть КФК18, КФ50 ГОСТ Р 58516-2019, шпатель СПР-5487.
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					23
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	5.3.8 Выдержать связующие при температуре цеха от плюс 18 ºС до плюс 35 ºС не менее 24 часов.
T02	Психрометр аспирационный МВ-4-2М ТУ 52.07-(ГРПИ.405132.001)-92, часы любой марки по действующей ДС.
03
04	5.3.9 Провести контроль поверхности полика на гладкость, отсутствие посторонних включений,
05	расслоений, трещин, наплывов и подтеков связующего. Черт.СМ3-92-2024-03 СБ, п.11.
06
07	5.3.10 Провести контроль массы полика. Масса — величина расчетная. Черт.СМ3-92-2024-03 СБ, п.17.
T08	Весы платформенные ВСП4-600 или любые другие по действующей ДС
09
10	5.3.12 Произвести внешний осмотр корпуса на отсутствие механических повреждений.
11	Черт.СМ3-92-2024-03 СБ, п.14.
12
13	5.3.13 Клеймить нижнюю часть корпуса на бирке.
14	Черт.СМ3-92-2024-03 СБ, п.15.
15
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					23
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
О01	5.4 Верхняя часть корпуса СМ3-92-2024-04 СБ
02
03	5.4.1 Установить верхнюю часть гидроцикла на стол.
04	Разметить для обрезки технологического припуска по отпечаткам от формы (по контуру изделия). Черт.СМ3-92-2024-04 СБ.
T05	Стол эскиз 5222 или любой другой по действующей ДС, карандаш или маркер по действующей ДС, линейка -500, 1000
06	ГОСТ 427-75, рулетка Р5У3К ГОСТ 7502-98
07
08	5.4.2 Разметить технологический припуск по контуру изделия. Зачистить по контуру при необходимости.
09	Технологический припуск использовать для определения величин степени отверждения связующего по ОСТ 92-0903-78
10	СМ3-92-2024-04 СБ, п.5.
11
12
13
T14
15
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					23
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	5.4.4 Вырезать по разметке место технологических припусков по контуру.
02	Черт.СМ3-92-2024-04 СБ, гл.вид, вид Д, п.10.
Т03	Машинка «Болгарка» отрезная, круг отрезной 125х2,5х22,23 LUGA ABRASIV EXTRA, пневмонапильник Н-300
04	ТУ5-981-13117-77, нож СПР-1435, напильник 2820-0016 ГОСТ 1465-80, шкурка шлифовальная 2Р 830х50 С2 24А 40Н-МА
05	ГОСТ 5009-82.
06
07	5.4.5 Протереть механически обработанные поверхности верхней части корпуса тканью х/б ТО 17-1145-7-92
08	к ГОСТ 29298-2005, смоченной в ацетоне ГОСТ 2768-84 и отжатой.
T09	Емкость СПР-11166, часы любой марки по действующей ДС.
10
11	5.4.6 Выдержать 10-15 мин. при температуре цеха от плюс 18 ºС до плюс 35 ºС.
T12	Психрометр аспирационный МВ-4-2М ТУ 52.07-(ГРПИ.405132.001)-92, часы любой марки по действующей ДС.
13
14	5.4.7 Нанести на механически обработанные поверхности корпуса один слой связующего на основе смолы
15	Attshield OP745. Черт.СМ3-92-2024-04 СБ, п.15, п.7.
Т16	Кисть КФК18, КФ50 ГОСТ Р 58516-2019, шпатель СПР-5487.
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					23
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	5.4.8 Выдержать связующие при температуре цеха от плюс 18 ºС до плюс 35 ºС не менее 24 часов.
T02	Психрометр аспирационный МВ-4-2М ТУ 52.07-(ГРПИ.405132.001)-92, часы любой марки по действующей ДС.
03
04	5.4.9 Провести контроль поверхности верхней части корпуса на гладкость, отсутствие посторонних включений,
05	расслоений, трещин, наплывов и подтеков связующего. Черт.СМ3-92-2024-04 СБ, п. 12.
06
07	5.4.10 Провести контроль массы верхней части корпуса. Масса — величина расчетная. Черт.СМ3-92-2024-04 СБ, п.18.
T08	Весы платформенные ВСП4-600 или любые другие по действующей ДС
09
10	5.4.12 Произвести внешний осмотр корпуса на отсутствие механических повреждений.
T11	Черт.СМ3-92-2024-04 СБ, п.
12
13	5.4.13 Клеймить верхнюю часть корпуса на бирке.
14	Черт.СМ3-92-2024-04 СБ, п.17
15
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					26
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.			РМ				Опер.		Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ			КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН	КИ		Н. расх.
01
А02	03				26			-				030		0164 Слесарно-сборочная					Инструкция № 1-03; ИОТ №№ 161-03, 329-03, 286-03, 93-03, 415-ОТК,
03					363-ОГТ, 85-ОГЭ
04	Нижняя часть корпуса					СМ3-92-2024-01
05	Вкладыш					СМ3-92-2024-02
06	Полик багажника					СМ3-92-2024-03
07	Верхняя часть корпуса					СМ3-92-2024-04
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					27
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
О01	6.1
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТП			Карта технологического процесса

Дубл.
Взам.
Подл.
					26
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.			РМ				Опер.		Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
А02	03				26			-				035		0164 Заливка ППУ					Инструкция № 1-03; ИОТ №№ 161-03, 329-03, 286-03, 93-03, 415-ОТК,
03					363-ОГТ, 85-ОГЭ
04	Нижняя часть корпуса					СМ3-92-2024-01
05	Вкладыш					СМ3-92-2024-02
06	Полик багажника					СМ3-92-2024-03
07	Верхняя часть корпуса					СМ3-92-2024-04
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					27
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
О01	6. Заливка ППУ.
02
03	6.1 Замерить температуру и относительную влажность на участке.
04	Температура должна быть от плюс 15 °С до плюс 35 °С, относительная влажность ̶ не более 80 %.
Т05	Психрометр аспирационный МВ-4-2М ТУ 52.07-(ГРПИ.405132.001)-92 (допускается использовать по ТУ25-1607.054-85)
06
07	6.2 Проверить наличие паспортов и протоколов входного контроля на сырье и материалы.
08	Убедиться в наличии отметки об их допуске в производство.
09
10	6.3 Нанести разметку отверстий для заливки по обе стороны корпуса на расстоянии 150 мм (вертикально).
11	Черт. СМ3-92-2024 СБ.
Т12	Маркер любого цвета по действующей ДС.
13
14	6.4 Просверлить технологические отверстия Ø 16 дрелью в удобном месте. Черт. СМ3-92-2024 СБ. п.10.
Т15	Аккумуляторная дрель-шуруповерт по сопроводительной документации; сверло (2300-8071 диаметр 1 мм 2300-8168
16	диаметр 3 мм)
17
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					23
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
О01	6.5 Закрыть наружную поверхность гидроцикла и внутреннюю поверхность вкладыша пленкой полиэтиленовой,
02	закрепить ее скотчем бумажным. Проделать отверстия в пленке для заливки ППУ.
Т03	Аккумуляторная дрель-шуруповерт по ДС; сверло (2300-8071 диаметр 1 мм 2300-8168
04	диаметр 3 мм)
05
06	6.6 Проверить комплектность установки «ПЕНА-20». Устранить недостатки согласно инструкции по эксплуатации
07	УНПУ.01-00.00.14 ПС.
08
09	6.7 Перемешать компоненты непосредственно в той таре, в которой они поступили в течение 15 минут.
10	Допускается перемешивать дрелью с насадкой для перемешивания или деревянным веслом.
Т11	Аккумуляторная дрель-шуруповерт по ДС; насадка миксер по ДС.
12
13	6.8 Отмерить необходимое количество компонентов А (Изолан-242), Б (VORONATE М 229).
14	При необходимости, дополнительно перемешать в этой емкости компонент А дрелью с насадкой для перемешивания.
Т15	Аккумуляторная дрель-шуруповерт по ДС; насадка миксер по ДС.
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					23
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
О01	6.9 Установить гидроцикл под углом 45º кормой вниз, носом облокотив о подставку.
02
03	6.10 Произвести заливку ППУ через технологические отверстия в течении установленного времени
04	Произвести выдержку в ≈ 10 мипнут. Черт. СМ3-92-2024 СБ. п.10.
05
06	6.11 Заклеить технологические отверстия скотчем бумажным.
07
08	6.12 Установить гидроцикл под углом 45º носом вниз, кормой облокотив о подставку.
09
10	6.13 Произвести заливку ППУ через технологические отверстия в течении установленного времени
11	Произвести выдержку в ≈ 10 мипнут. Черт. СМ3-92-2024 СБ. п.10.
12
13	6.14 Заклеить технологические отверстия скотчем бумажным.
14
15	6.15 Выдержать гидроцикл в условиях цеха не менее 24 ч.
16
17	6.16 Установить технологические заглушки в отверстия для заливки ППУ.
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					23
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
О01	6.17 По окончании заливки пенополиуретана выключить электропривод дозирующих насосов, прекратить подачу
02	сжатого воздуха, разобрать напылительный пистолет, промыть его ацетоном. Очистку и промывку установки и шлангов
03	проводить в соответствии с инструкцией по эксплуатации УНПУ.01-00.00.14 ПС. Допускается промывку установки
04	маслом индустриальным И-30А ГОСТ 20799-2022.
05
06
07
08
09
10
11
12
Т13
14
15
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					23
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
02
03
Т04
05
06
07
08
09
О10
11
12
Т13
14
15
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					24
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.			РМ				Опер.		Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
02	03				26			-				030		8800 Сборочная операция					Инструкция № 1-03; ИОТ №№ 161-03, 329-03, 286-03, 93-03, 415-ОТК,
03					363-ОГТ, 85-ОГЭ
04	Нижняя часть корпуса					СМ3-92-2024-01
05	Вкладыш					СМ3-92-2024-02
06	Полик багажника					СМ3-92-2024-03
07	Верхняя часть корпуса					СМ3-92-2024-04
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					25
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
О01	6 Сборочная операция.
02
03	6.1 Произвести вклеивание комплектующих металлических деталей:
04	- обезжирить рабочие поверхности;
05	- нанести шпаклёвку (толщиной 1-2 см);
06	- произвести выдержку 24 часа в условиях цеха;
07	- произвести зачистку сборочной единицы;
08	-
09
10	6.2 Сборка основных деталей:
11	- обезжирить рабочие поверхности;
12	- подгонка деталей по месту соединения с использованием болтового соединения;
13	- нанести шпаклёвку (толщиной 1-2 см);
14	- произвести выдержку 24 часа в условиях цеха;
15	- произвести зачистку сборочной единицы;
16
17	Аккумуляторная дрель-шуруповерт по сопроводительной документации.
УТ				Указание технологическое

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					28
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.			РМ				Опер.		Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
А02	03				26			-				040		8800 Сборочная операция					Инструкция № 1-03; ИОТ №№ 161-03, 329-03, 286-03, 93-03, 415-ОТК,
03					363-ОГТ, 85-ОГЭ
04	Нижняя часть корпуса					СМ3-92-2024-01
05	Вкладыш					СМ3-92-2024-02
06	Полик багажника					СМ3-92-2024-03
07	Верхняя часть корпуса в сборе					СМ3-92-2024-04
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					29
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
О01	8 Сборочная операция.
02	При помощи аккумуляторной дрели-шуруповерта выполнить соединение всех элементов изделия, согласно КД.
Т03	Аккумуляторная дрель-шуруповерт по сопроводительной документации;
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					30
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.			РМ				Опер.		Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
А02	03				26			-				045		6060 Ремонт дефектных мест					Инструкция № 1-03; ИОТ №№ 161-03, 329-03, 286-03, 93-03, 415-ОТК,
03	(при наличии)					363-ОГТ, 85-ОГЭ
04	Нижняя часть корпуса					СМ3-92-2024-01
05	Вкладыш					СМ3-92-2024-02
06	Полик багажника					СМ3-92-2024-03
07	Верхняя часть корпуса					СМ3-92-2024-04
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					31
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
О01	9 Провести ремонт дефектов внутренней и наружной поверхности (при необходимости).
02	Ремонт декоративного покрытия, гелькоута, проводить в следующем порядке:
03	- зачистить поверхность ремонтируемого участка гелькоута шкуркой шлифовальной зернистостью Р400-Р600;
04	- обезжирить ремонтный участок тампоном, смоченным в нефрасе и отжатым, выдержать не менее 15 минут, но не
05	более двух часов в условиях цеха;
06	- заполнить раковины, канавы, выбоины при помощи связующего, применяемого для формования,
07	с добавлением орисилаили аэросила или рубленного стекломата, применяемого для формования, до 30 м.д. Использовать
08	состав через 3-5 минутпосле приготовления. Консистенция должна исключать вытекание из дефектных мест. Выдержать
09	ремонтные места в условиях цеха до отверждения;
10	- приготовить гелькоут для нанесения на ремонтное место. Рецептура гелькоута в соответствии с таблицей Б.1 и КД на
11	изделие, выполняя требования пер.2 операции 020 «Контактное формование заготовки», при необходимости допускается
12	добавление аэросила или орисила – до 4 м.д.;
13	- нанести поочередно два слоя гелькоута, выполняя требования пер.3 операции 020 «Контактное формование заготовки»,
14	допускается наносить гелькоут при помощи ткани х/б или губки из поролона или латекса любого ДС;
15	- выдержать ремонтное место в условиях цеха не менее 18 часов;
16	- при необходимости удалить липкий слой с ремонтного участка тампоном из х/б ткани, смоченным в нефрасе и
17	отжатым, выдержать не менее 15 минут в условиях цеха;
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					32
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01	- допускается полировать полученную поверхность при помощи финишной полировальной пасты, машинки
02	шлифовальной и мягкого полировального круга любого ДС, допускается ручное полирование.
Т03	Шкурка шлифовальная Р400-Р600 ГОСТ 3647-80, ISO-6344 или по другому ДС; часы с точностью измерения одна
04	минута любого ДС; ведро полиэтиленовое с крышкой емкостью 5 л ОСТ 6-19-51-86 (некондиция); лопатка СПР-3150; весы
05	неавтоматического действия, среднего (III) класса точности, НПВ 10 кг ГОСТ Р 53228-2008; шприц одноразовый по
06	сопроводительной документации; кисть КФ ГОСТ Р 58516-2019.
М07	Ткань х/б ТО 17-1145-7-92 к ГОСТ 29292-2005.
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ 3.1121-84 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					33
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч.			РМ				Опер.		Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ				КР	ЕН		Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
А02	03				26			-				050		0180 Маркировка					Инструкция № 1-03; ИОТ №№ 161-03, 329-03, 286-03, 93-03, 415-ОТК,
03					363-ОГТ, 85-ОГЭ
04	Нижняя часть корпуса					СМ3-92-2024-01
05	Вкладыш					СМ3-92-2024-02
06	Полик багажника					СМ3-92-2024-03
07	Верхняя часть корпуса					СМ3-92-2024-04
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
УТ			Указание технологическое

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					34
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
О01	10 Маркировка.
02	Произвести маркировку полученной сборки при помощи маркера перманентного.
03
04	13 Измерить толщину стенки заготовки детали не менее чем в 10 точках. Занести среднее, минимальное и максимальное
05	значение в технологический журнал оформленный согласно таблице А.1.
06	Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166-89; толщиномер ТР 25 - 100 ГОСТ 11358-89.
07
08	14 Передать заготовку детали на дальнейшие операции.
09
10	12 Взвесить заготовку детали вместе с технологическим припуском, результаты занести в технологический журнал
11	оформленный согласно таблице А.1.
12	Весы неавтоматического действия, среднего (III) класса точности, НПВ 600 кг ГОСТ Р 53228-2008.
13
14
15
16
17
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
					СМ3-92/МK-2024					3
					СМ3-92-2024					СМ3-92/ТП-2024

А	Цех			Уч		РМ			Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП				Кшт	Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материалы					Обозначение, код					ОПП		ЕВ				ЕН	КИ		Н. расх.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ3.1105-2011 Форма 7а

Дубл.
Взам.
Подл.

КТП	Карта технологического процесса

Р 50-92-88 Форма 4
				СМ3-92/МK-2024				номер листа
				СМ3-92-2024				СМ3-92/ТП-2024
Изм.	Номера листов (страниц)					Всего листов		Номер / документа
	измененных		замененных		новых		аннулированных

ЛР