СТО 07521831-55-2017 Приложение М
Дубл.
Взам.
Подл.
					1
					РУТП «От винта»		СМ3-92-2024					И.01-2024

					УТВЕРЖДАЮ / Конструктор / __________________А.Н. Шанин / «____»____________2024 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
Начальник цеха 107 / Начальник цеха 105 / Главный технолог					Е.Н. Самошонкова / М.А. Козионов / С.Г. Комиссаренко
ТЛ

        ГОСТ 3.1118-82 Форма 2
Дубл.
Взам.
Подл.
					39			2
Разработал		Крекова					РУТП «От винта»					СМ3-92-2024					И.01-2024
Проверил		Шанин

					Корпус гидроцикла
Н. контр.		Новикова

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1 Хранение, проведение входного контроля, оформление результатов о входном контроле следует проводить в соответствии с
СТО 07521831-55-2017.
2 Отбор проб должен проводиться в соответствии с требованиями документа по стандартизации (далее по тексту ДС) на сырье,
материалы и полуфабрикаты, а при отсутствии указаний согласно СТО 07521831-61-2017.
3 Перед отбором проб все показатели физико-механических и химических характеристик, указанные в сопроводительных
документах на материалы (кроме импортных), должны быть сверены с аналогичными показателями ДС.
4 Допустимый расход ресурса при входном контроле - минимальный, исходя из объема поступившей партии продукции.
5 Каждая партия сырья, прошедшая входной контроль, должна иметь маркировку в виде этикетки (ярлыка) см. приложение А.
Этикетка крепится к таре или информационной таблице перед сырьем приклеиванием, вкладыванием, привязыванием.
6 Все импортные материалы должны иметь сопроводительные документы на русском языке.

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 2 года					3
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Стеклоткань ORTEX / ТУ 13.20.46.000-006-52788109-2019		И.01-2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации

1 Масса на единицу площади, г/м2		Таблицы 1,2	Линейка-1000 ГОСТ 427-75	Выборочный.		1 м	Цех 23,
			Весы неавтоматического действия	10 % рулонов			ОТК,
			II класса точности	ткани от пар-			ЦЗЛ
			ГОСТ Р 53228-2008 или других ДС	тии, но не
				менее трех
				рулонов
2 Ширина, мм		Таблицы 1,2	Линейка-1000 ГОСТ 427-75 или				Цех 23,
			рулетка Р2У3П ГОСТ 7502-98				ОТК,
							ЦЗЛ

3 Разрывная нагрузка Н (кгс) /50 мм, не менее		Таблицы 1,2	Линейка-1000 ГОСТ 427-75				Цех 23,
основа			Машина разрывная с				ОТК,
уток			погрешностью измерения ± 1 %				ЦЗЛ
			от измеряемой нагрузки
ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: по сопроводительному документу					4
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Стекломаты импортные EMC-300-1250		И.01-2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной		0	Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого
сопровождающего документа

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: по сопроводительному документу					5
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Рубленный ровинг ER 13-2400-180		И.01-2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной		0	Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого
сопровождающего документа

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 3 месяца					6
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Гелькоут / ATTGUARD ST S любого RAL		И.01-2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной		0	Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого
сопровождающего документа

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 3 месяца					7
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Смола ATTSHIELD OP 745 / ТУ 20.16.40-024-35501431-2021		И.01-2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы	Допусти-мый расход ресурса		Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
1 Внешний вид		п.2.3,	Визуально	10 %	300 г		Цех 23,
		табл.1		тарных			ОТК,
				мест,			ЦЗЛ
				но не менее
2 Массовая доля нелетучих веществ, %		п.2.3,	Весы неавтоматического действия II	трех			Цех 23,
		табл.1	класса точности				ОТК,
			ГОСТ Р 53228-2008 или другого ДС				ЦЗЛ
			Шкаф сушильный с температурой
			нагрева до 200 ºС

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 3 месяца					8
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Смола Депол марок П-150 ПТ / ТУ 2226-003-80693804-2014		И.01-2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
1 Внешний вид		п.1.2,	Визуально	10 %		300 г	Цех 23,
		табл.1		тарных			ОТК,
				мест,			ЦЗЛ
				но не менее
				трех.
2 Массовая доля нелетучих веществ, %		п.1.2,	Весы неавтоматического действия II				Цех 23,
		табл.1	класса точности ГОСТ Р 53228-2008				ОТК,
			или другого ДС				ЦЗЛ
			Шкаф сушильный с температурой
			нагрева до 200 ºС

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев					9
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Отвердитель / Akperox A-50		И.01-2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной		0	Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого
сопровождающего документа

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца					10
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Ковелос 350/05 / (диоксид кремния осажденный) ТУ 2168-002-14344269-09		И.01-2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
1 Внешний вид		п. 4.1	Визуально	Выборочный		150 г	Цех 23,
				5 % мешков			ЦЗЛ,
				от партии,			ОТК
				но не менее
				5 мешков
2 Массовая доля влаги %, не более		п. 5.5	Весы лабораторные II класса	от партии,			ЦЗЛ,
			точности ГОСТ Р 53228-2008	состоящей			ОТК
			или других ДС	менее чем из
			Шкаф сушильный,	30 мешков
			обеспечивающий	Масса
			нагрев до температуры 200 ºС, с	точечной
			погрешностью не более 2 ºС	пробы не
				менее 30г,
				средней не
				менее 150 г
ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев					11
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Аэросил А-380 / ГОСТ 14922-77		И.01-2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
1 Внешний вид		п.1.3	Визуально	Выборочный.		150 г	Цех 23,
				5% мешков			ЦЗЛ,
				от партии, но			ОТК
				не менее пяти
2 Массовая доля влаги		п.1.3	Весы неавтоматического действия II	от партии,			Цех 23,
			класса точности ГОСТ Р 53228-2008	состоящей			ЦЗЛ,
			или других ДС	менее чем			ОТК
			Шкаф сушильный, обеспечивающий	из 30 мешков.
			нагрев до температуры 200 ºС, с	Масса
			погрешностью не более 2 ºС	точечной
				пробы не
				менее 30 г,
				средней -
				не менее 150 г

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев					12
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Герметик полиуретановый Tytan Professional PU 40		И.01-2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной		0	Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого
сопровождающего документа

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев					13
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Синтетическая полиэфирная (перфорированная) вуаль NEXUS 111-90010		И.01-2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной		0	Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого
сопровождающего документа

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев					14
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Смола MFE-711		И.01-2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
1 Внешний вид		-	Визуально	10 %		300 г	Цех 23,
				тарных			ОТК,
				мест,			ЦЗЛ
				но не менее
				трех
2 Массовая доля нелетучих веществ, %		-	Весы неавтоматического действия II				Цех 23,
			класса точности				ОТК,
			ГОСТ Р 53228-2008 или другого ДС				ЦЗЛ
			Шкаф сушильный с температурой
			нагрева до 200 ºС

ПВК	Перечень входного контроля

ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					15
					И.01-2024

Приложение А / (рекомендуемое) / Форма ярлыка соответствия / (с учетом справочного приложения В ГОСТ 24297-2013) / Ярлык соответствия / 1 Наименование продукции __________________________ / 2 Номер партии ____________________________________ / 3 Годен____________________________________________ / Штамп ОТК / Фамилия и подпись лица, ответственного за верификацию _____________________________________________ / Дата _________________ / Тара, имеющая этикетку, выдается в производство в последнюю очередь
ПВК			Перечень входного контроля

ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					16
					И.01-2024

Приложение Б / (обязательное) / Объем отбора проб для испытаний от нефтепродуктов по ГОСТ 2517-2012 / 1 Из бочек, бидонов, канистр и другой транспортной тары отбирают одну точечную пробу нефтепродукта. / 2 Объединенную пробу нефтепродукта составляют смешением точечных проб, отобранных в соответствии с таблицей 1. / Т а б л и ц а 1 / Количество тары Количество точечных проб / От 1 до 3 включительно Все / От 4 до 64 включительно 4 / От 65 до 125 включительно 5 / От 126 до 216 включительно 6 / От 217 до 343 включительно 7 / От 344 до 512 включительно 8 / От 513 до 729 включительно 9 / От 730 до 1000 включительно 10 / От 1001 до 1331 включительно 11
ПВК			Перечень входного контроля

ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					17
					И.01-2024

Содержание / Стеклоткань ORTEX ТУ 13.20.46.000-006-52788109-2019………………….………………………………….…….. / Стекломаты импортные EMC-300-1250….……………………………………………………………………………. / Рубленный ровинг ER 13-2400-180…..………………………………………………………………………………… / Гелькоут ATTGUARD ST S любого RAL.…..…………………………………………………………………………. / Смола ATTSHIELD OP745 ТУ 20.16.40-024-35501431-2021…………………………………………………………... / Смола Депол марок П-150 ПТ ТУ 2226-003-80693804-2014…………………………………..…………………….. / Отвердитель Akperox A-50..…………………………………………………………………………………………….. / Ковелос 350/05 (диоксид кремния осажденный) ТУ 2168-002-14344269-09………………………………………... / Аэросил А-380 ГОСТ 14922-77…………………………………………….…………………………………………... / Герметик полиуретановый Tytan Professional PU 40.………………………………………………………………….. / Синтетическая полиэфирная (перфорированная) вуаль NEXUS 111-90010………………………………………… / Смола MFE-711…………………………………………………………………………………………………………...					Лист / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14
ПВК			Перечень входного контроля

				18
				К.02 - 2024
Изм.		Номера листов (страниц)					Всего листов		Номер / документа
		измененных	замененных			новых	аннулированных

ЛР