				ГОСТ 3.1105 – 2011 Форма 21

Дубл.
Взам.
Подл.
				1
				АО / «Авангард»		ЮЕЛИ.333349.001					К.50288….

				Гидроцикл мощность двигателя 150 л.с.

				УТВЕРЖДАЮ / Главный конструктор / АО «Авангард»

				КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Главный метролог / Руководитель СОТ / Начальник ОТК / Начальник цеха 03					Главный технолог / Начальник СМиС / Начальник ОСТДиС
ТЛ

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 2
Дубл.
Взам.
Подл.

Разраб.					АО / «Авангард»					ЮЕЛИ.333349.001					К.50288….
Проверил

				Гидроцикл мощность двигателя 150 л.с.
Н. контр.
А	Цех	Уч.		РМ		Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.		Р		УТ	КР		КОИД					ЕН		ОП			Кшт		Тп.з.					Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ					Н. расх.
01	Требование безопасности / К самостоятельной работе в качестве слесаря-сборщика спец.изделий из полимерных композиционных материалов / допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональную подготовку, прошедшие медицинское освидетельствование, / инструктаж, стажировку, обучение безопасности труда и проверку знаний по охране труда. Соблюдать требования - / инструкции по охране труда для слесаря-сборщика специзделий из полимерных композиционных материалов цеха 03- №462-03; / - инструкция по охране труда для контролера ОТК цеха 03 - №415 — ОТК; / - инструкция по охране труда для аппаратчика смешивания цеха 03 - №329-03; / - инструкция по охране труда для водителя автопогрузчика цеха 03 - №93-03; / - инструкции по охране труда при безопасном выполнении работ с ЛВЖ и ГЖ №363- ОГТ; / - инструкции по пожарной безопасности №1-03. / Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты в соответствии с / «Типовыми нормами».
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
МК/КТП			Карта технологического процесса

Дубл.
Взам.
Подл.

					ЮЕЛИ.333349.001					К.50288.00007

А	Цех		Уч.			РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП			Кшт		Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
01	Ацетон по степени воздействия на организм относится к четвертому классу опасности- вещества малоопасные. / ПДК паров ацетона в воздухе рабочей зоны м.р.-800 мг/м3, с.с.-200мг/м3. При продолжительном вдыхании паров ацетон / накапливается в организме. Ацетон- легковоспламеняющаяся жидкость. Температура самовоспламенения 500 ºС. / Нефрас -малотоксичное вещество наркотического действия. При вдыхании паров нефраса появляется слабая головная / боль, кашель, раздражение слизистой оболочки глаз. При действии на кожу вызывает экземы и дерматиты / ПДК в воздухе рабочей зоны м.р.- 300 мг/м3, с.с.- 100 мг/м3, класс опасности- 4. / При механической обработке выделяется силикатсодержащая пыль (стекловолокно), попадая на кожу, вызывает / дерматиты, при вдыхании раздражает слизистую оболочку дыхательных путей, вызывает сухость в горле. / ПДК м.р.- 4 мг/м3, с.с.- 1 мг/м3, класс опасности- 3. / Полиэфирная смола и гелькоут (Attshield, Депол, ATTGUARD и др.) - легковоспламеняющиеся пожароопасные, токсичные / жидкости (опасные при вдыхании, оказывают раздражающее действие на глаза и кожу). Токсичность и пожароопасность / определяется наличием в их составе стирола, выделяющегося в вохдух рабочей зоны. / Стирол (этенилбензол)- легковоспламеняющаяся жидкость со специфическим запахом, обладает наркотическим и / специфическим действием на организм человека, оказывая влияние на нервную систему, печень. Пары стирола раздражают / оболочки верхних дыхательных путей и глаз. ПДК паров стирола в воздухе рабочей зоны м.р.-30 мг/м3 , / ПДК с.с.- 10 мг/м3 . Температура самовоспламенения- 490 ºС. Температура вспышки -30 ºС. Класс опасности -3.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
МК/КТП				Карта технологического процесса

Дубл.
Взам.
Подл.
					4
					ЮЕЛИ.333349.001					К.50288.0...

А	Цех		Уч.			РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП			Кшт		Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
01	Пероксид метилэтилкетона в среде диметилфталата (отвердитель Akperox) - легковоспламеняющаяся токсичная / жидкость с характерным запахом. Раздражает и разъедает глаза. Попавшие брызги в глаза являются опасными и / могут вызвать слепоту. При вдыхании паров появляется головная боль. Пары вызывают сильное раздражение и даже / разъедание дыхательных органов. Температура самовоспламенения- 128 ºС, температура разложения плюс 50 ºС, / максимально разовая ПДК -45 мг/м3. Класс опасности 4. / Аэросил или ковелос порошкообразный материал, при работе с ним происходит выделение в воздух рабочей зоны / стеклопыли. Стеклянная пыль вызывает заболевания органов дыхания и раздражает кожный покров. ПДК в воздухе рабочей / зоны м.р. -4 мг/м3, ПДК с.с.- 1 мг/м3 . Класс опасности 3. / Однокомпонентный эластичный полиуретановый герметик с высоким модулем упругости. Эластомерный материал, / образующийся при отверждении, не предоставляет опасности. При работе с герметиком следует использовать перчатки. / Работы по сборке изделия производить при включенной приточно-вытяжной вентиляции и местным отсосом. / При работе с клеями избегать попадания клея на кожу. При попадании на незащищенные участки кожи клей немедленно / удалить сухим марлевым тампоном. Затем пораженное место обработать спирто-глицериновой смесью, тщательно промыть / водой с мылом и смазать регенерирующим кремом для рук с глицерином. Инструменты и приспособления, используемые для / перемешивания клея и его компонентов, должны быть изготовлены из материалов, исключающих образование искры. / Растворители должны находиться на рабочем месте в специальной емкости с крышкой СПР-11166.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
МК/КТП				Карта технологического процесса

Дубл.
Взам.
Подл.
					5
					ЮЕЛИ.333349.001					К.50288.0...

А	Цех		Уч.			РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП			Кшт		Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
01	Класс условий труда в зависимости от содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны при изготовлении гидроцикла / 2-ой допустимый (согласно руководству Р 2.2.2006-05 по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового / процесса. Критерии и классификация условий труда). / Уровень локальной вибрации, возникающей на рабочем месте, не превышает 109 дБ, уровень шума не превышает 80 дБ. / Необходимые средства защиты органов дыхания : - респиратор фильтрующий марки А1 Р2 ГОСТ 12.4.296-2015 или / полумаска ГОСТ 12.4.244-2013 с комбинированным фильтром А1 Р2 ГОСТ 12.4.235-2019 / Допускается использовать средства измерения с другим обозначением, имеющий меньшую погрешность измерения и высший класс точности или тот же класс. Применяемые средства измерения должны быть поверены (откалиброваны). / Допускается использовать режущий инструмент иного типоразмера и обозначения, обеспечивающий выполнение / измерения и высший класс точности или тот же класс. / Допускается проведение дальнейших операций, не связанных с механическим воздействием на клеевой шов ранее 24-х / часов, при условии достижения контрольным образцом твердого состояния. / При работе с ножом запрещается держать руки напротив лезвия ножа и носить нож в карманах спецодежды. / Порядок выполнения переходов, не влияющих на процесс изготовления гидроцикла, не регламентируется. / Перед проведением работ по сборке гидроцикла, уложить на стол пленку полиэтиленовую или бумагу по / действующей ДС (для исключения повреждений покрытия).
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТО				Карта типовой операции

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.

				ЮЕЛИ.333349.001					К.50288.0...

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП			Кшт		Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
01	Требования по охране окружающей среды / При сборке гидроцикла образуются отходы: твердые и жидкие. / Твердые отходы: ткань х/б в количестве приблизительно1кг, использованная для удаления излишек клея, обезжиривания / комплектующих деталей и поверхностей панели; пленка полиэтиленовая с остатками клея; использованные резиновые / перчатки; использованные образцы-свидетели клея; использованная шкурка шлифовальная собираются в тару / промышленную с открывающимся дном СПР-10429/02, захоронение согласно 5761924.25000.00084. / Выбросы в атмосферу: этилацетат в незначительных количествах ацетона удаляется из рабочей зоны через вытяжную систему вентиляции В-2. / Жидкие отходы (ацетон) собирать и хранить в металлические емкости с плотно закрывающимися крышками на участке / временного хранения отходов ЛВЖ. На каждой емкости должна быть этикетка с указанием наименования ЛВЖ, даты слива, / количества, подписи лица, ответственного за хранение отходов ЛВЖ. / Участок должен быть оборудован приточно-вытяжной вентиляцией и средствами пожаротушения. / По мере накопления вывозить отходы ЛВЖ по договору на утилизацию в сторонние организации, имеющие лицензию / на данный вид деятельности.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
МК/КТП			Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.

				ЮЕЛИ.333349.001					К.50288.0...

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП			Кшт		Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
01	Состав связующего на основе смолы Attshield OP745: / - смолы Attshield OP745 -100 м.д.; / - Akperox A-50 -0,7-2,0 м.д. / Допускается замена на связующего на основе смолы Депол П-150ПТ: / Состав связующего на основе смолы Депол П-150ПТ: / - смола Депол П-150ПТ -100 м.д.; / - Akperox A-50 - 0,7 -2,0 м.д. / Все операции с герметиком, связующим выполнять в индивидуальных средствах защиты (перчатках, масках, респираторах) / Установить во все резьбовые отверстия пробки из поролона по действующей ДС или отверстия небольшого диаметра заклеить скотчем по действующей ДС, от попадания связующего.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
МК/КТП			Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.

				ЮЕЛИ.333349.001					К.50288.0...

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП			Кшт		Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
01	Нижняя часть корпуса ЮЕЛИ.301116.126 СБ / 1 Установить нижнюю часть корпуса гидроцикла на стол. / Разметить для обрезки технологического припуска по отпечаткам от формы (по контуру изделия). Черт.ЮЕЛИ.301116.126СБ. / Стол эскиз 5222 или любой другой по действующей ДС, карандаш или маркер по действующей ДС, линейка -500, 1000 / ГОСТ 427-75, рулетка Р5У3К ГОСТ 7502-98 / 2 Обрезать технологический припуск по разметке (по контуру изделия). Зачистить по контуру при необходимости. / Технологический припуск использовать для определения величин степени отверждения связующего по ОСТ 92-0903-78 / Черт.ЮЕЛИ.301116.126 СБ, п.12 / Машинка «Болгарка» отрезная, круг отрезной 125х2,5х22,23 LUGA ABRASIV EXTRA, лобзик электрический ПЛЭ-1-09М, / рамка ножовочная ручная ГОСТ 17270-71, полотно ножовочное 300-25-1.25-1.8 ГОСТ Р 53411-2009, пневмонапильник Н-300 / ТУ5-981-13117-77, нож СПР-1435, напильник 2820-0016 ГОСТ 1465-80, шкурка шлифовальная 2Р 830х50 С2 24А 40Н-МА ГОСТ 5009-82
02
03
О04
05
Т06
07
08
09
О10
11
12
Т13
14
15
16
17
МК/КТП			Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
				9
				ЮЕЛИ.333349.001					К.50288.0...

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП			Кшт		Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
01	3 Разметить место вырезки технологического припуска по контуру, обозначенному формой, выдерживая размеры (450±1х240±1) мм, (240±1х320±1) мм согласно чертежу ЮЕЛИ.301116.126 СБ, гл.вид, вид Д. Контроль ОТК. / Линейка -500, 1000 ГОСТ 427-75, рулетка Р5У3К ГОСТ7502-98, карандаш или маркер по действующей ДС, / 4 Вырезать по разметке место технологических припусков по контуру. Контроль ОТК. / Черт.ЮЕЛИ.301116.126 СБ, гл.вид, вид Д, п.12. / Машинка «Болгарка» отрезная, круг отрезной 125х2,5х22,23 LUGA ABRASIV EXTRA, пневмонапильник Н-300 / ТУ5-981-13117-77, нож СПР-1435, напильник 2820-0016 ГОСТ 1465-80, шкурка шлифовальная 2Р 830х50 С2 24А 40Н-МА ГОСТ 5009-82. / 5 Протереть механически обработанные поверхности нижней части корпуса тканью х/б ТО 17-1145-7-92 / к ГОСТ 29298-2005, смоченной в ацетоне ГОСТ 2768-84 и отжатой. / Емкость СПР-11166, часы любой марки по действующей ДС.
О02
03
Т04
05
06
О 07
08
Т09
10
11
12
О13
14
Т15
16
17
МК/КТП			Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.

				ЮЕЛИ.333349.001					К.50288.0...

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП			Кшт		Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
01	6 Выдержать 10-15 мин. при температуре цеха от плюс 15 ºС до плюс 35 ºС. / Психрометр аспирационный МВ-4-2М ТУ 52.07-(ГРПИ.405132.001)-92, часы любой марки по действующей ДС. / 7 Нанести на механически обработанные поверхности корпуса один слой связующего на основе смолы Attshield OP745. / Черт.ЮЕЛИ.301116.126 СБ, п.28, п.5 / Кисть КФК18, КФ50 ГОСТ Р 58516-2019, шпатель СПР-5487. / 8 Выдержать связующие при температуре цеха от плюс 15 ºС до плюс 35 ºС не менее 24 часов. Контроль ОТК. / Психрометр аспирационный МВ-4-2М ТУ 52.07-(ГРПИ.405132.001)-92, часы любой марки по действующей ДС. / 9 Провести контроль ОТК поверхности Н нижней части корпуса на гладкость, отсутствие / посторонних включений, расслоений, трещин, наплывов и подтеков связующего. Черт.ЮЕЛИ.301116.126 СБ, п.25
О02
Т03
04
05
О06
07
Т08
09
10
О11
Т12
13
14
О15
16
17
МК/КТП			Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.

				ЮЕЛИ.333349.001					К.50288.0...

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП			Кшт		Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
01	10 Провести контроль массы нижней части корпуса. Масса — величина расчетная. / Черт.ЮЕЛИ.301116.126 СБ, п.33 / Весы платформенные ВСП4-600 или любые другие по действующей ДС / 11 Маркировать Ч нижнюю часть корпуса на бирке . Черт.ЮЕЛИ.301116.126 СБ, п.31. / Маркер любого цвета по действующей ДС / 12 Произвести внешний осмотр корпуса на отсутствие механических повреждений. / Контроль ОТК. / Черт.ЮЕЛИ.301116.126 СБ, п.24 / 13 Клеймить К нижнюю часть корпуса на бирке. / Черт.ЮЕЛИ.301116.126 СБ, п.31
О02
03
Т04
05
О06
Т07
08
09
О10
11
12
13
14
О15
16
17
МК/КТП			Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП			Кшт		Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
А01
02
Б03
04
05
06
О07
08
09
10
11
Т12
13
О14
15
Т16
17
МК/КТП			Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП			Кшт		Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
МК/КТП			Карта технологического процесса

Дубл.
Взам.
Подл.

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП			Кшт		Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
МК/КТП			Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП			Кшт		Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
МК/КТП			Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП			Кшт		Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
МК/КТП			Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП			Кшт		Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
МК/КТП			Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.		Р				УТ	КР			КОИД		ЕН		ОП			Кшт		Тп.з.		Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Н. расх.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
МК/КТП			Карта технологического процесса

ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7
Дубл.
Взам.
Подл.

МК/КТП			Карта технологического процесса