ГОСТ 3.1105-84 Форма 2
Дубл.
Взам.
Подл.
					№ 61/СКМ-87-2023					1
					АО «Авангард»		ЮЕЛИ.333829.009					К.60135.00056
					Лонгборд
					УТВЕРЖДАЮ / Руководитель практики / _______________ Ю.П. Мерзлякова / «_____»____________ 2023 г.

					Карта технологического процесса

Начальник СКМ / Начальник сектора КС					А.Н.Шанин / Д.А. Федотов
ТЛ

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 2
Дубл.
Взам.
Подл.
				№ 61/СКМ-87-2023					2
Разраб.					Соловьев					АО / «Авангард»					ЮЕЛИ.333829.009					К.60135.00056
Проверил					Комиссаров

				Лонгборд
Н.контр.
А		Цех			Уч.	РМ		Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..				Проф.		Р	УТ		КР	КОИД		ЕН				ОП		Кшт.			Тп.з.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП				ЕВ		ЕН			КИ
01
02	Требования безопасности
03
04	В самостоятельной работе в качестве слесаря-сборщика специзделий из полимерных композиционных материалов
05	допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональную подготовку, прошедшие медицинское
06	освидетельствование, инструктаж, стажировку, обучение безопасности труда и проверку знаний по охране труда.
07	Каждый рабочий должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты в
08	соответствии с «Типовыми нормами» на получение спецодежды, спецобуви.
09	Все работы проводить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией.
10
11
12
13
14
15
16
КТП				Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
				№ 61/СКМ-87-2023					3
				ЮЕЛИ.333829.009					К.60135.00056

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ			КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
01
02	При механической обработке из стеклопластика воздух удаляется силикатсодержащая пыть (стекловолокно), попадая на
03	кожу, вызывает дерматиты. При вдыхании раздражает слизистую оболочку дыхательных путей, вызывает сухость в горле.
04
05	Класс условий труда в зависимости от содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны при изготовлении детали
06	2-й допустимый.
07
08	Ацетон ГОСТ 2768-84 по степени воздействия на организм относится к 4 классу опасности — вещества малоопасные.
09	Ацетон обладает наркотическим действием. При продолжительном вдыхании паров ацетон накапливается в организме,
10	может всасываться через неповрежденную кожу. Ацетон — легковоспламеняющаяся жидкость. Хранение ацетона на
11	рабочих местах допускается в герметичной емкости.
12
13	Применяемая смола EPR320 для изделия используется в незначительном количестве, вредного воздействия на организм
14	не оказывает.
15
16
17
КТП				Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
				№ 61/СКМ-87-2023					4
				ЮЕЛИ.333829.009					К.60135.00056

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ			КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.			Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН			КИ		Нрасх.
01	Состав связующего на основе смолы:
02	- смола EPR320 100 м.д.
03	- отвердитель 23 м.д.
04
05	11 - - 0,20 Слесарно-сборочная
06	- - 5 2 2 1 1 - -
07	- 12974 4-5 2 1 1 1 - -
08	Лонгборд.
09	1 Установить доску «Дека» ЮЕЛИ.301413.009 СБ на стол.
10
11	2 Протереть механически обработанные поверхности доски тканью х/б 17-1145-7-92 ГОСТ 29298-2005, смоченной в
12	ацетоне ГОСТ 2768-84 и отжатой.
13	Черт. ЮЕЛИ.301413.009 СБ.
14
15	3 Выдержать обезжиренные поверхности при температуре цеха от +15 до +35 ℃ не менее 10-15 минут.
16	Часы любой марки по действующей НД.
17
КТП				Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
				№ 61/СКМ-87-2023					5
				ЮЕЛИ.333829.009					К.60135.00056

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ			КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.			Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН			КИ		Нрасх.
01	4 Нанести на механически обработанные поверхности доски связующие на основе смолы EPR320 (при необходимости).
02	Черт. ЮЕЛИ.301413.009 СБ.
03	Кисть КФК8 ГОСТ Р 58516-2019.
04	Выдержать связующее на основе смолы EPR320 при температуре цеха от +15 до +35 не менее 24 часов. Отверждение
05	связующего определить по образцу-свидетелю.
06	Часы наручные любой марки по действующей НД.
07
08	5 Зенковать 8 отверстий (диаметр 6+0,3 мм) на глубину 2±0,1 мм.
09	Черт. ЮЕЛИ.301413.006 СБ сечение Ж-Ж.
10	Сверло диаметр 10 мм 2300-8598 ГОСТ 22735-77, заточенное под 90º, машинка ручная электрическая сверлильная,
11	штангенциркуль ШЦ-I-125-01 ГОСТ 166-89.
12
13	6 Взвесить доску.
14	Полученный результат занести в паспорт технологический ПТ 5-2023.
15	Контроль ОТК.
16	Черт. ЮЕЛИ.301413.009 СБ п. 16.
17	Весы РП-10Ц13У, весы невские ВСП-0.6-0.1-1 3 класс.
КТП				Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
				№ 61/СКМ-87-2023					6
				ЮЕЛИ.333829.009					К.60135.00056

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ			КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.			Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН			КИ		Нрасх.
01
02	7 Маркировать ЧК на бирке.
03	Контроль ОТК.
04	Черт. ЮЕЛИ.301413.009 СБ п. 19.
05	Ножницы ГОСТ Р 51268-99, скотч, маркер, бумага по действующей НД.
06
07	8 Зачистить поверхность Г от глянца, неровностей и удалять пыль сухой тканью.
08	Шкурка шлифовальная 2Р 830х50 С2 24А 40-Н М ГОСТ 5009-82.
09
10	9 Приклеить шкурку на предварительно очищенную поверхность доски, для чего:
11	- расположить ее «внатяг» от «носа» вдоль «хвоста» лонгборда;
12	- приклеивая шкурку, необходимо разглаживать ее, двигаясь от середины к краям — это позволит избежать попадания
13	воздуха между доской и шкуркой;
14	- провести по краям доски поверх шкурки напильником, наметив контур для обрезки;
15	- обрезать по намеченному контуру лишние части шкурки
16	Черт. ЮЕЛИ.301413.009 СБ
17	Напильник ГОСТ 1465-80, нож канцелярский с толстым лезвием, ножницы ГОСТ Р 561268-99.
КТП				Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
				№ 61/СКМ-87-2023					7
				ЮЕЛИ.333829.006					К.60135.00056

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ			КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
01
02	10 Вставить сверло в отверстие под винты и просверлить.
03	Сверло диаметр 6 мм 2300-8332 ГОСТ 22735-77.
04
05	11 Собрать подвеску для скейтборда 5.5 дюймов, для чего:
06	- снять боковые гайки с подвесок;
07	- запрессовать подшипник в колесо усилием рук, второй подшипник — аналогично. Выполнить данную операцию для
08	каждого колеса отдельно;
09	- установить поочередно колеса с подшипниками на подвески, закрепив их боковыми гайками.
10	Ключ гаечный 7811-0021 ГОСТ 2839-80.
11
12	12 Установить подвеску в сборе на поверхность доски, закрепить винтами с гайками.
13	Контроль ОТК.
14	Черт. ЮЕЛИ.301413.006 СБ.
15	Отвертка ГОСТ Р 52785-2007, набор винтов и гаек Five Hardware Black по 80 шт., ключ гаечный 7811-0456 ГОСТ 2839-80.
16
17	13 Взвесить лонгборд, полученный результат занести в паспорт технологический ПТ 5-2023.
КТП				Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
				№ 61/СКМ-87-2023					8
				ЮЕЛИ.333829.006					К.60135.00056

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ			КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
01	Контроль ОТК.
02	Черт. ЮЕЛИ.301413.006 СБ.
03	Весы РП-10Ц13У, весы невские ВСП-0.6-0.1-1 3 класс.
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТП				Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
				№ 61/СКМ-87-2023					9
				ЮЕЛИ.333829.006					К.60135.00056

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ			КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТП				Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
				№ 61/СКМ-87-2023					10
				ЮЕЛИ.333829.006					К.60135.00056

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ			КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТП				Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
				№ 61/СКМ-87-2023					11
				ЮЕЛИ.333829.006					К.60135.00056

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ			КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТП				Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
				№ 61/СКМ-87-2023					12
				ЮЕЛИ.333829.006					К.60135.00056

А	Цех				Уч.		РМ			Опер.	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ			КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТП				Карта технологического процесса

Р 50-92-88 Форма4					11
				ЮЕЛИ.301413.006					К.60160.00069
	Изм.	Номера листов (страниц)					Всего листов			Номер / документа
		измененных		замененных		новых		аннулированных

	ЛР