ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2
Дубл.
Взам.
Подл.
					12		1
					К.10101.00003
					Крышка топливного насоса
					Утверждаю / Главный конструктор / М.В. Пронин

					МАРШРУТНАЯ КАРТА
Согласовано
Главный метролог / Руководитель СОТ / Начальник ОТК / Начальник ООТиЗ / Ведущий конструктор					В.Н. Солдатенков / Н.В. Шамшина / Л.Ф. Ильина / С.В. Никитина / П.А. Иванов / Акт №				от			Главный технолог / Зам. гл. технолога / Начальник СКМ / Начальник СМиС / Начальник ОСТДиС					Е.О. Мишутин / И.В. Немченков / А.Н. Шанин / С.Г. Комиссаров / Т.В. Воробьева
ТЛ

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 2
Дубл.
Взам.
Подл.
				12					2
Разраб.				Новиков					К.10101.00003
Проверил

				Крышка топливного насоса
Н.контр.
А	Цех			Уч.	РМ			Опер.	Код, наименовании операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					С.м.				Проф.			Р		УТ			КР		КОИД			ЕН					ОП			Кшт.			Тп.з.				Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП					ЕВ			ЕН			КИ				Нрасх.
01
А02	23			ЦЗЛ		-		005		0200 Входной контроль					К.01-2024
Б03	Весы неавтоматического действия II класса точности ГОСТ Р 53228-2008 или другого ДС					13321			5		2			2		-			-					-			-			-				0,1
04
05	Шкаф сушильный с температурой нагрева до 200 ºС					13321			5		2			2		-			-					-			-			-				0,25
М06	Стеклоровинг ER 13-2400-180					По сопроводительной документации					-			-					-			-			-				-
07	Смола ATTSHIELD OP 745					ТУ 20.16.40-024-35501431-2021					163			1			-				300
08	Отвердитель Akperox A-50					По сопроводительной документации					-			-					-			-			-				-
О09	Проверить наличие сопроводительного сертификата или другого документа подтверждающего качество материала с указанием гарантийного срока и даты изготовления / В случае отсутствия даты изготовления гарантийный срок исчислять с даты печати сертификата или другого сопровождающего документа. У смолы визуально проконтролировать внешний вид, проконтролировать массовую долю летучих веществ.
10
11
12
А13	03			26		-		010		0168 Подготовка оснастки
Т14	Стол рабочий					19433			-		2			2		-			-					-			-			-				1
15	Модельная форма					-
М16	Ткань хлопчатобумажная					ТО 17-1145-7-92 к ГОСТ 29298-2005					113			0,125			-				0,125
МК			Маршрутная карта

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
				12					3
				К.10101.00003

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
01	Ткань фланелевая ГОСТ 29298-2005 113 1 - 0,25
02	Разделительный воск IZHWAX Базовый 2020 ТУ 204142-001-0161831702-2019 163 1 - 28
03	Нефрас ТУ 38.401-67-108-92 163 1 - 75
04
О05	Очистить поверхность формы от загрязнений сухой х/б тканью. Протереть поверхность х/б тканью, смоченной нефрасом. Выдержать полученную поверхность в условиях цеха в течение 10 мин. Нанести с помощью х/б ткани 5-7 слоев разделительного воска, каждый слой располировать фланелевой тканью, не надавливая, выдержать между слоями 10-15 мин. Последний слой располировать отдельной тканью. Окончательно выдержать 30 мин.
06
07
08
А09	03 26 - 015 6060 Формование
Б10	Пистолет внешнего смешивания с чоппером MVP ATC-4000 19433 2 2 1 - - - 1 - 1
Т11	Стол рабочий Эскиз5222 или аналогичный имеющийся в цехе 19433 2 2 1 - - - 1 - 1
12	Валик пластиковый с тонкими ребрами (25х112) мм 512А 100х450, или По сопроводительной документации
13	валик алюминиевый с продольними канавками и дополнительными
14	прорезями (30х120) мм 576А 120х450 или аналогичный валик.
15	Модельная форма -
16	Часы с точностью измерения одна минута любой ДС По сопроводительной документации
17
МК			Маршрутная карта

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
				12					4
				К.10101.00003

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
01
М02	Стеклоровинг ER 13-2400-180 По сопроводительной документации 163 1 - 528
03	Смола ATTSHIELD OP 745 ТУ 20.16.40-024-35501431-2021 163 1 - 522
04	Отвердитель Akperox A-50 По сопроводительной документации 163 1 - 6
05	Ацетон технический ГОСТ 2768-84 163 1 - 300
06
О07	Подготовить пистолет к работе, подключить к нему стеклоровинг, смолу и отвердитель. Распылить слой рубленного ровинга на форму и раскатать валиком, смоченным ацетоном. Всего нанести 2 слоя, выдерживая между ними 10-15 мин. На поверхности не допускаются расслоения, непропитанные участки, побеления, газовые пузыри.
08
09
А10	03 26 - 017 0108 Отверждение
Т11	Стол рабочий Эскиз5222 или аналогичный имеющийся в цехе 19433 2 2 1 - - - 1 - 24
12
О13	Заготовку выдержать в условиях цеха 24 часа. Проконтролировать степень отверждения связующего согласно черт. ХХХХ.735214.001 п.11
14
15
16
17
МК			Маршрутная карта

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
				12					5
				К.10101.00003

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
А01	03 26 - 020 4280 Отрезная
Т02	Стол рабочий Эскиз5222 или аналогичный имеющийся в цехе 19433 2 2 1 - - - 1 - 0,1
03	Машинка «Богарка» отрезная По сопроводительной документации
О04	Обрезать материал по контуру заготовки, оставляя технологический припуск
05
А06	03 26 - 025 8861 Съем заготовки
Т07	Стол рабочий Эскиз 5222 или аналогичный имеющийся в цехе 19433 2 2 1 - - - 1 - 0,25
08	Стамеска ПР1-1456.00
09	Пластиковые клинья По сопроводительной документации
10	Киянка ГОСТ 11775-74
О11	Произвести съем заготовки детали из формы при помощи клиньев. Клинья подбивать под поверхность технологического припуска. Запрещается подбивать клинья на размер, превышающий технологический припуск.
12
13
А14	03 26 - 030 0200 Контроль
Т15	Стол рабочий Эскиз 5222 или аналогичный имеющийся в цехе 19433 2 2 1 - - - 1 - 0,1
16	Молоточек По сопроводительной документации
17
МК			Маршрутная карта

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
				12					6
				К.10101.00003

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
01
О02	Проверить поверхность на наличие расслоений, побеленй и газовых пузырей. Контроль расслоений провести методом свободных колебаний на слух с помощью ударов молоточка.
03
04
А05	03 26 - 035 0180 Маркирование
Т06	Стол рабочий Эскиз 5222 или аналогичный имеющийся в цехе 19433 2 2 1 - - - 1 - 0,1
07	Карандаш или маркер По действующей ДС
08	Линейка 1000 ГОСТ 427-75
09
10
О11	Промаркировать контур заготовки, обозначенный формой
12
13
А14	03 26 - 040 4287 Абразивно-отрезная
15
16
17
МК			Маршрутная карта

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
				12					7
				К.10101.00003

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
01
Т02	Стол рабочий Эскиз 5222 или аналогичный имеющийся в цехе 19433 2 2 1 - - - 1 - 0,25
03	Машинка «Богарка» отрезная По сопроводительной документации
04	Круг отрезной 125х2,5х22,23 LUGA ABRASIV EXTRA По сопроводительной документации
05	Пневмонапильник Н-300 ТУ 5-981-13117-77
06	Напильник 2820-0016 ГОСТ 1465-80
07	Шкурка шлифовальная 2Р 830х50 С2 24А 40Н-МА ГОСТ 5009-82
08
09
10
О11	Вырезать по разметке место технологических припусков ко контуру. Зачистить контур детали. Технологический припуск использовать для определения степени отверждения по ОСТ 92-0903-78. Черт. ХХХХ.735214.001 п.11
12
13
14
15
16
17
МК			Маршрутная карта

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
				12					8
				К.10101.00003

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
01
А02	03 26 - 045 0101 Разметка
Т03	Стол рабочий Эскиз 5222 или аналогичный имеющийся в цехе 19433 2 2 1 - - - 1 - 0,25
04	Карандаш или маркер любого цвета По действующей ДС
05	Линейка 1000 ГОСТ 427-75
06	Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1
07
О08	Промаркировать место для обработки резанием и места выполнения отверстий в соответствии с размерами на черт. ХХХХ.735214.001
09
10
А11	03 26 - 050 4100 Обработка резанием
Т12	Стол рабочий Эскиз 5222 или аналогичный имеющийся в цехе 19433 2 2 1 - - - 1 - 0,25
13	Рамка ножовочная ручная ГОСТ 17270-71
14	Полотно ножовочное 300-25-1,25-1,8 ГОСТ Р 53411-2009
15	Пневмонапильник Н-300 ТУ 5-981-13117-77
16
17
МК			Маршрутная карта

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
				12					9
				К.10101.00003

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
01
02	Напильник 2820-0016 ГОСТ 1465-80
03	Шкурка шлифовальная 2Р 830х50 С2 24А 40Н-МА ГОСТ 5009-82
04
О05	Обрезать деталь по обозначенной маркировке. Зачистить механически обработанную поверхность.
06
07
08
А09	03 26 - 055 7427 Нанесения слоя связующего
Т10	Стол рабочий Эскиз 5222 или аналогичный имеющийся в цехе 19433 2 2 1 - - - 1 - 0,5
11	Кисть КФК18, КФ50 ГОСТ Р 58516-2019
12	Шпатель СПР-5487
13	Емкость СПР-11166
14	Часы любой марки По действующей ДС
15	Психрометр аспирационный МВ-4-2М ТУ 52.07-(ГРПИ.405132.001)-92
16
17
МК			Маршрутная карта

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
				12					10
				К.10101.00003

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
01
М02	Ткань хлопчатобумажная ТО 17-1145-7-92 к ГОСТ 29298-2005 113 0,125 - 0,125
03	Ацетон ГОСТ 2768-84 163 100 - 100
04	Смола Attshield OP745 ТУ 20.16.40-024-35501431-2021 163 100 - 100
05	Akperox A-50 По сопроводительной документации 163 1 - 2
06
О07	Протереть механически обработанные поверхности нижней части корпуса тканью х/б, смоченной в ацетоне и отжатой. Выдержать 10-15 мин. при температуре цеха от плюс 18℃ до плюс 35℃. Нанести на механически обработанные поверхности корпуса один слой связующего на основе смолы Attshield OP745. Черт. ХХХХ.735214.001. Выдержать при температуре цеха от плюс 18℃ до плюс 35℃ не менее 24 часов.
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
МК			Маршрутная карта

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
				12					11
				К.10101.00003

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
01
А02	03 26 - 060 4210 Сверлильная
Т03	Стол рабочий Эскиз 5222 или аналогичный имеющийся в цехе 19433 2 2 1 - - - 1 - 0,5
04	Машинка ручная электрическая сверлильная По сопроводительной документации
05	Сверло 2300-7515 ГОСТ 10902-77
06	Сопрягаемая деталь По сопроводительной документации
07
08
О09	Наложить деталь на место сопряжения с сопрягаемой деталью. Выполнить отверстия по маркировке.
10
11
12
13
14
15
16
17
МК			Маршрутная карта

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
				12					12
				К.10101.00003

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
01
А02	03 26 - 065 0200 Контроль
Т03	Стол рабочий Эскиз 5222 или аналогичный имеющийся в цехе 12968 2 2 1 - - - 1 - 0,25
04	Весы платформенные ВСП4-600 или любые другие По действующей ДС
05	Маркер любого цвета По действующей ДС
06	Бирка По действующей ДС
07	Молоточек По действующей ДС
08
09
10
О11	Провести контроль поверхности детали на гладкость, отсутствие посторонних включений, расслоений, трещин, наплывов и подтеков связующего. Черт. ХХХХ.735214.001 п.8. Провести контроль массы детали. Масса — величина расчетная. Черт. ХХХХ.735214.001 п.13. Маркировать деталь на бирке. Черт. ХХХХ.735214.001 п.12. Произвести внешний осмотр детали на отсутствие механических повреждений. Клеймить деталь в соответствии с ХХХХ.735214.001
12
13
14
15
16
17
МК			Маршрутная карта

				ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
Дубл.
Взам.
Подл.
				12					3
				Шаблон					К.10101.00003

А	Цех			Уч.		РМ			Опер.	Наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					См..		Проф.			Р			УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП			Кшт.		Тп.з.		Тшт.

к/м	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код					ОПП		ЕВ			ЕН		КИ		Нрасх.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
МК			Маршрутная карта