СТО 07521831-55-2017 Приложение М
Дубл.
Взам.
Подл.
					1
					АО «Авангард»		ЮЕЛИ.333349.001					К.02 - 2024
					Гидроцикл
					УТВЕРЖДАЮ / Главный конструктор / __________________М.В. Пронин / «____»____________2024 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
Главный метролог / Начальник ОТК / Начальник ЦЗЛ					В.Н. Солдатенков / Л.Ф. Ильина / О.В. Гарзанова			И.о. главного технолога / Начальник цеха 23 / Начальник ОСТДиС					Е.О. Мишутин / Л.П. Тюренкова / Т.Б. Мамичева
ТЛ

        ГОСТ 3.1118-82 Форма 2
Дубл.
Взам.
Подл.
					39			2
Разработал		Крекова					АО «Авангард»					ЮЕЛИ.333349.001					К.02 - 2024
Проверил		Шанин

					Гидроцикл
Н. контр.		Новикова

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1 Хранение, проведение входного контроля, оформление результатов о входном контроле следует проводить в соответствии с
СТО 07521831-55-2017.
2 Отбор проб должен проводиться в соответствии с требованиями документа по стандартизации (далее по тексту ДС) на сырье,
материалы и полуфабрикаты, а при отсутствии указаний согласно СТО 07521831-61-2017.
3 Перед отбором проб все показатели физико-механических и химических характеристик, указанные в сопроводительных
документах на материалы (кроме импортных), должны быть сверены с аналогичными показателями ДС.
4 Допустимый расход ресурса при входном контроле - минимальный, исходя из объема поступившей партии продукции.
5 Каждая партия сырья, прошедшая входной контроль, должна иметь маркировку в виде этикетки (ярлыка) см. приложение А.
Этикетка крепится к таре или информационной таблице перед сырьем приклеиванием, вкладыванием, привязыванием.
6 Все импортные материалы должны иметь сопроводительные документы на русском языке.

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 2 года					3
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Стеклоткань ORTEX / ТУ 13.20.46.000-006-52788109-2019		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации

1 Масса на единицу площади, г/м2		Таблицы 1,2	Линейка-1000 ГОСТ 427-75	Выборочный.		1 м	Цех 23,
			Весы неавтоматического действия	10 % рулонов			ОТК,
			II класса точности	ткани от пар-			ЦЗЛ
			ГОСТ Р 53228-2008 или других ДС	тии, но не
				менее трех
				рулонов
2 Ширина, мм		Таблицы 1,2	Линейка-1000 ГОСТ 427-75 или				Цех 23,
			рулетка Р2У3П ГОСТ 7502-98				ОТК,
							ЦЗЛ

3 Разрывная нагрузка Н (кгс) /50 мм, не менее		Таблицы 1,2	Линейка-1000 ГОСТ 427-75				Цех 23,
основа			Машина разрывная с				ОТК,
уток			погрешностью измерения ± 1 %				ЦЗЛ
			от измеряемой нагрузки
ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: по сопроводительному документу					4
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Стекломаты импортные		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной		0	Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого
сопровождающего документа

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: по сопроводительному документу					5
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Стеклоровинги / импортные		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной		0	Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого
сопровождающего документа

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: по сопроводительному документу					6
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Углеткань GG 200 T		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной		0	Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого
сопровождающего документа

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: по сопроводительному документу					7
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Конструкционный пенопласт AIREX C 70 75 2350201130		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной		0	Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого
сопровождающего документа

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 3 месяца					8
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Гелькоут / ATTGUARD ST S любого RAL		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной		0	Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого
сопровождающего документа

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.
Гарантийный срок хранения: паст Полимер А,Д,Е,К,L,R,U,P – 3 года, паст Полимер О – 5 лет					9
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ГОЗ):
					Колеровочные пасты «Полимер»* / ТУ 2463-010-49630959-05					К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля					Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений					Вид контроля Объем выборки или пробы				Допусти-мый расход ресурса		Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)					Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или					-			-					Сплошной				0		Цех 23,
другого документа подтверждающего					ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого
сопровождающего документа

* - в том числе ПОЛИМЕР “A”,“D”,“E”,“K”,“L”,“O”, “R”,“U”,“P”
различных RAL (цветов)

ПВК		Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 3 месяца					10
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Смола ATTSHIELD OP 745 / ТУ 20.16.40-024-35501431-2021		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы	Допусти-мый расход ресурса		Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
1 Внешний вид		п.2.3,	Визуально	10 %	300 г		Цех 23,
		табл.1		тарных			ОТК,
				мест,			ЦЗЛ
				но не менее
2 Массовая доля нелетучих веществ, %		п.2.3,	Весы неавтоматического действия II	трех			Цех 23,
		табл.1	класса точности				ОТК,
			ГОСТ Р 53228-2008 или другого ДС				ЦЗЛ
			Шкаф сушильный с температурой
			нагрева до 200 ºС

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 3 месяца					11
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Смола Депол марок П-150 ПТ, / П-120 ПТ, П-160 ПТ, П-170 ПТ / ТУ 2226-003-80693804-2014		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
1 Внешний вид		п.1.2,	Визуально	10 %		300 г	Цех 23,
		табл.1		тарных			ОТК,
				мест,			ЦЗЛ
				но не менее
				трех.
2 Массовая доля нелетучих веществ, %		п.1.2,	Весы неавтоматического действия II				Цех 23,
		табл.1	класса точности ГОСТ Р 53228-2008				ОТК,
			или другого ДС				ЦЗЛ
			Шкаф сушильный с температурой
			нагрева до 200 ºС

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев					12
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Отвердитель / Akperox A-50		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной		0	Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого
сопровождающего документа

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев					13
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				ИЗОЛАН А-242 / ТУ 20.16.40-570-97445105-20		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
1 Внешний вид		п.1.2	Визуально	Выборочный.		1 кг	Цех 23,
				Объем выборки			ЦЗЛ,
				при количестве			ОТК
				упаковок в пар-
2 Плотность при плюс 20 ºС		п.1.2	Ареометр АОН-1 ГОСТ 18481-81	тии, шт: от 1 до 3			Цех 23,
			Термометр с пределом измерения от	− все, 3-15 − 3 шт,			ЦЗЛ,
			0 ºС до 55 ºС и ценой деления 0,1 ºС	16-40 − 5 шт,			ОТК
			ГОСТ 28498-90	41-110 − 10 шт,
				111-300 − 20 шт,
				301-800 − 30 шт,
				801-1300 − 35 шт,
				1301-3200 − 40 шт.
				Масса средней
				пробы не менее
				1 кг
ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев					14
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Изоцианат VORANATE М 229		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной		0	Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого
сопровождающего документа

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца					15
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Ковелос 350/05 / (диоксид кремния осажденный) ТУ 2168-002-14344269-09		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
1 Внешний вид		п. 4.1	Визуально	Выборочный		150 г	Цех 23,
				5 % мешков			ЦЗЛ,
				от партии,			ОТК
				но не менее
				5 мешков
2 Массовая доля влаги %, не более		п. 5.5	Весы лабораторные II класса	от партии,			ЦЗЛ,
			точности ГОСТ Р 53228-2008	состоящей			ОТК
			или других ДС	менее чем из
			Шкаф сушильный,	30 мешков
			обеспечивающий	Масса
			нагрев до температуры 200 ºС, с	точечной
			погрешностью не более 2 ºС	пробы не
				менее 30г,
				средней не
				менее 150 г
ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев					16
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Аэросил / ГОСТ 14922-77		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
1 Внешний вид		п.1.3	Визуально	Выборочный.		150 г	Цех 23,
				5% мешков			ЦЗЛ,
				от партии, но			ОТК
				не менее пяти
2 Массовая доля влаги		п.1.3	Весы неавтоматического действия II	от партии,			Цех 23,
			класса точности ГОСТ Р 53228-2008	состоящей			ЦЗЛ,
			или других ДС	менее чем			ОТК
			Шкаф сушильный, обеспечивающий	из 30 мешков.
			нагрев до температуры 200 ºС, с	Масса
			погрешностью не более 2 ºС	точечной
				пробы не
				менее 30 г,
				средней -
				не менее 150 г

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев					17
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Герметик полиуретановый Tytan Professional PU 40		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной		0	Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого
сопровождающего документа

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: по сопроводительному документу					18
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Поролон марки ППУ HL4065 / s = 40 мм		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной		0	Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого
сопровождающего документа

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: по сопроводительному документу					19
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Морской винил (кожезаменитель) ESM RAL7004 (серый), RAL3003 (красный)		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной		0	Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого
сопровождающего документа

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: по сопроводительному документу					20
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Пластик PETG		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной		0	Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого
сопровождающего документа

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: по сопроводительному документу					21
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Нитки POLYART 10, цвет серый		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной		0	Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого
сопровождающего документа

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: по сопроводительному документу					22
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Нитки POLYART 10, / цвет красный		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной		0	Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого
сопровождающего документа

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: по сопроводительному документу					23
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Изолента ХБ, ширина 19 мм, двустороняя		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной		0	Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого
сопровождающего документа

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: по сопроводительному документу					24
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые ТО 17-1145-7-92 к ГОСТ 29298-2005		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной		0	Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого
сопровождающего документа

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения:в стальной, алюминиевой, оцинкованной таре - 3 мес., в стеклянной -1 год, в неоцинкованных емкостях из углерод. стали -1 мес.					25
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Ацетон технический / ГОСТ 2768-84	К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации

1 Внешний вид		1.2	Визуально	Выборочный.		500 см3	Цех 23, ЦЗЛ,
				(смотри			ОТК
2 Массовая доля ацетона, %		1.2	Хроматограф с детектором по	приложение Б)			Цех 23, ЦЗЛ
			теплопроводности				ОТК
3 Плотность, г/см3		1.2	Ареометр ГОСТ 18481-81				Цех 23, ЦЗЛ,
			Термометр с пределом измерения от				ОТК
			0 °С до 50 ºС и ценой деления не
			более 0,1 ºС ГОСТ 28498-90
4 Массовая доля воды, %		1.2	Хроматограф с детектором по				Цех 23, ЦЗЛ,
			теплопроводности				ОТК
5 Массовая доля метилового спирта, %		1.2	Хроматограф с детектором по				Цех 23, ЦЗЛ,
			теплопроводности				ОТК

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 5 лет					26
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Бензин-растворитель (нефрас) / ТУ 38.401-67-108-92		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы		Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации

1 Плотность, г/см3		1.2	Ареометр (денсиметр) ГОСТ 18481-81	Выборочный.		2 дм3	Цех 23,
			или по другому ДС	(смотри			ЦЗЛ,
			Термометр с ценой деления 0,1 ºС	приложение Б)			ОТК
			ГОСТ 28498-90
2 Содержание механических примесей и воды, %		1.2	Визуально				Цех 23,
							ЦЗЛ,
							ОТК

3 Испытание на образование масляного пятна		1.2	Визуально				Цех 23,
							ЦЗЛ,
							ОТК

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 5 лет					27
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Антистатическая присадка «Сигбол» ТУ 38 101741-78		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы	Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной	0	Цех 23,
другого документа подтверждающего						ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 2 года					28
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Разделительный воск / IZHWAX Грунтовочный / ТУ 204142-003-0161831702-2019		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы	Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной	0	Цех 23,
другого документа подтверждающего						ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 2 года					29
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Разделительный спирт / IZHWAX PVA / ТУ 205941-008-0161831702-2019		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы	Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной	0	Цех 23,
другого документа подтверждающего						ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 2 года					30
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Разделительный воск / IZHWAX Базовый 2020 / ТУ 204142-001-0161831702-2019		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы	Допусти-мый расход ресурса		Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной	0		Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 2 года					31
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Мастика для пола VICI LUX / LV TN 000326366-12-97		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы	Допусти-мый расход ресурса		Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной	0		Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев					32
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Дихлорметан / (метилен хлористый) / ТУ 2631-019-44493179-98		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы	Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
1 Внешний вид		п.1.2	Визуально	Выборочный.	300 г	Цех 23,
				От 10 % единиц		ЦЗЛ,
				упаковок каж-		ОТК
				дой партии, но
2 Плотность при 20 ºС		п.1.2	Ареометр ГОСТ 18481-81	не менее чем		Цех 23,
			Термометр с пределом измерения от	от трех единиц.		ЦЗЛ,
			0 до 50 ºС и ценой деления 0,1 ºС	Если партия		ОТК
			ГОСТ 28498-90	состоит из од-
				ной единицы
				продукции, про-
				бу отбирают не-
				посредственно
				из нее. Общая
				проба массой не
				менее 300 г
ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 10 лет					33
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Пленка полиэтиленовая, М, 0,100 / ГОСТ 10354-82		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы	Допусти-мый расход ресурса	Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации

1 Толщина материала		п. 5.2	Микрометр МК25-2 ГОСТ 6507-90 или	Выборочный.	2 м	Цех 23, ЦЗЛ,
			микрометр МТ25-2 ГОСТ 6507-90	1 % рулонов,		ОТК
			(цена деления 0,01 мм)	но не менее
			Допускается использовать другой	двух рулонов
			микрометр типа МК или МТ с ценой	от партии.
			деления 0,01 мм по ГОСТ 6507-90	Две полосы
2 Прочность при растяжении		п. 5.6	Машина разрывная с погрешностью	не менее 0,2 м		Цех 23, ЦЗЛ,
			измерения не более 2% от величины	на расстоянии		ОТК
			измеряемой нагрузки	не менее 1 м
3 Относительное удлинение при разрыве		п. 5.6	Машина разрывная с погрешностью	друг от друга		Цех 23, ЦЗЛ,
			измерения не более 2% от величины			ОТК
			измеряемой нагрузки

ПВК	Перечень входного контроля

СТО 07521831-55-2017 Приложение А
Дубл.
Взам.
Подл.

Гарантийный срок хранения: 5 лет					34
Срок хранения до перепроверки продукции (для изделий ВТ):
				Масло индустриальное И-30А / ГОСТ 20799-2022		К.02 - 2024

Состав контролируемых параметров продукции, методы ее контроля			Средства измерений или требуемые метрологические характеристики средств измерений	Вид / контроля. / Объем выборки или пробы	Допусти-мый расход ресурса		Подразделения, участвующие во входном контроле
Контролируемые параметры (показатели)		Номера пунктов докумен- тации
Наличие сопроводительного сертификата или		-	-	Сплошной	0		Цех 23,
другого документа подтверждающего							ОТК
качество материала с указанием гарантийного
срока и даты изготовления
В случае отсутствия даты изготовления гарантийный
срок исчислять с даты печати сертификата или другого

ПВК	Перечень входного контроля

ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					35
					К.02 - 2024

Приложение А / (рекомендуемое) / Форма ярлыка соответствия / (с учетом справочного приложения В ГОСТ 24297-2013) / Ярлык соответствия / 1 Наименование продукции __________________________ / 2 Номер партии ____________________________________ / 3 Годен____________________________________________ / Штамп ОТК / Фамилия и подпись лица, ответственного за верификацию _____________________________________________ / Дата _________________ / Тара, имеющая этикетку, выдается в производство в последнюю очередь
ПВК			Перечень входного контроля

ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					36
					К.02 - 2024

Приложение Б / (обязательное) / Объем отбора проб для испытаний от нефтепродуктов по ГОСТ 2517-2012 / 1 Из бочек, бидонов, канистр и другой транспортной тары отбирают одну точечную пробу нефтепродукта. / 2 Объединенную пробу нефтепродукта составляют смешением точечных проб, отобранных в соответствии с таблицей 1. / Т а б л и ц а 1 / Количество тары Количество точечных проб / От 1 до 3 включительно Все / От 4 до 64 включительно 4 / От 65 до 125 включительно 5 / От 126 до 216 включительно 6 / От 217 до 343 включительно 7 / От 344 до 512 включительно 8 / От 513 до 729 включительно 9 / От 730 до 1000 включительно 10 / От 1001 до 1331 включительно 11
ПВК			Перечень входного контроля

ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					37
					К.02 - 2024

Содержание / Стеклоткань ORTEX ТУ 13.20.46.000-006-52788109-2019…………………………………………………….…….. / Стекломаты импортные…………………………………………………………………………………………………. / Стеклоровинги импортные……………………………………………………………………………………………… / Углеткань GG 200 T…………………………………………………………………………………………………….. / Конструкционный пенопласт AIREX C 70 75 2350201130………………………………………………………….... / Гелькоут ATTGUARD ST S любого RAL …..…………………………………………………………………………. / Колеровочные пасты «Полимер» ТУ 2463-010-49630959-05 ……………………………………………………….. / Смола ATTSHIELD OP745 ТУ 20.16.40-024-35501431-2021…………………………………………………………... / Смола Депол марок П-150 ПТ, П-120 ПТ, П-160 ПТ, П-170 ПТ ТУ 2226-003-80693804-2014…………………….. / Отвердитель Akperox A-50 …………………………………………………………………………………………….. / ИЗОЛАН А-242 ТУ 20.16.40-570-97445105-20……………………………………………………………………….. / Изоцианат VORANATE М 229 …………………………………………………………………………………………Ковелос 350/05 (диоксид кремния осажденный) ТУ 2168-002-14344269-09………………………………………... / Аэросил ГОСТ 14922-77 ………………………………………………………………………………………………... / Герметик полиуретановый Tytan Professional PU 40 ………………………………………………………………….. / Поролон марки ППУ HL4065 s = 40 мм ………………………………………………………………………………. / Морской винил (кожезаменитель) ESM RAL7004 (серый), RAL3003 (красный)…………………………………... / Пластик PETG …………………………………………………..………………………………………………………..					Лист / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20
ПВК			Перечень входного контроля

ГОСТ 3.1105-2011 форма 7а
Дубл.
Взам.
Подл.
					38
					К.02 - 2024

Нитки POLYART 10, цвет серый ………………………………………………………...………………………….….. / Нитки POLYART 10, цвет красный ………………………………………………………..…………………………… / Изолента ХБ, ширина 19 мм, двустороняя ……………………………………………………………………………. / Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые ТО 17-1145-7-92 к ГОСТ 29298-2005 …………………………. / Ацетон технический ГОСТ 2768-84 .………………………………………………………………………………….. / Бензин-растворитель (нефрас) ТУ 38.401-67-108-92 ..……………………………………………………………….. / Антистатическая присадка «Сигбол» ТУ 38 101741-78………………………………………………………………. / Разделительный воск IZHWAX Грунтовочный ТУ 204142-003-0161831702-2019…………………………………. / Разделительный спирт IZHWAX PVA ТУ 205941-008-0161831702-2019 ………...………………………………… / Разделительный воск IZHWAX Базовый 2020 ТУ 204142-001-0161831702-2019 ...……………………………….. / Мастика для пола VICI LUX LV TN 000326366-12-97 ………………………………………………………………. / Дихлорметан (метилен хлористый) ТУ 2631-019-44493179-98 …………………………………………………….. / Пленка полиэтиленовая, М, 0, 100 ГОСТ 10354-82 …………………………………………………………………. / Масло индустриальное И-30А ГОСТ 20799-2022 …………………………………………………………………… / Приложение А (рекомендуемое)…………………………………………….…………………………………………. / Приложение Б (обязательное) …………………………………………………………………………………………. / Содержание …………………………………………………………………………………………………… ……….					21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37
ПВК			Перечень входного контроля

				39
				К.02 - 2024
Изм.		Номера листов (страниц)					Всего листов		Номер / документа
		измененных	замененных			новых	аннулированных

ЛР