ГОСТ 3.1105 – 2011 Форма 2
Дубл.
Взам.
Подл.
					К.50188.00001					12			1

					Водовод
					Утверждаю / Главный конструктор / М.В. Пронин

					УКАЗАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
			Карта технологического процесса / на сборку водомета
Главный метролог / Руководитель СОТ / Начальник ОТК / Начальник ООТиЗ / Ведущий конструктор					В.Н. Солдатенков / Н.В. Шамшина / Л.Ф. Ильина / С.В. Никитина / П.А. Иванов / Акт №					от / от	Главный технолог / Зам. гл. технолога / Начальник СКМ / Начальник СМиС / Начальник ОСТДиС					Е.О. Мишутин / И.В. Немченков / А.Н. Шанин / С.Г. Комиссаров / Т.Б. Мамичева
ТЛ

				ГОСТ 3.1404-86 Форма 1
Дубл.
Взам.
Подл.
				12			2
Разработал					К.50188.00001
Проверил

Н.контроль
М01
	Код					ЕВ	МД			ЕН			Н. расх.			КИМ			Код заготовки					Профиль, разм. заготовки					КД					МЗ
М02
А	Цех		Уч			РмМ	Опер	Код, наименование операции					Обозначение документа
Б	Код, наименование оборудования					СМ			Проф				Р				УТ		КР			КОИД			ЕН					ОП				Кшт			Тп.з.				Тшт.
Р					ПИ					Д или В, мм					L, мм					t, мм			i					s, мм/					n, об/мин				v, м/мин
А / 03	ЦЗЛ - - 005 0200 Входной контроль K.02-2024
Б / 04	Шкаф сушильный с температурой нагрева до 200 ºС 13302 5 2 2 - - - - - 1
Т / 05	Весы неавтоматического действия IIкласса точности ГОСТ Р 53228-2008 или другого ДС
М / 06	Стеклоровинг ER 13-2400-180 по сопроводительной документации
07	Смола ATTSHIELD OP 745 ТУ 20.16.40-024-35501431-2021 -
08	Отвердитель Akperox A-50 по сопроводительной документации
О / 09	1. Проверка наличия сопроводительного сертификата или другого документа подтверждающего качество материала с указанием гарантийного
10	срока и даты изготовления. В случае отсутствия даты изготовления гарантийный срок исчислять с даты печати сертификата или другого
11	сопровождающего документа.
12	2. Визуальный осмотр на наличие дефектов, повреждений упаковки и пр.
13	3. Определение массовой доли летучих веществ в смоле в %
14
15

КТП				Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1404-86 Форма 1а
				Дубл.
				Взам.
				Подл.
				12					3
				К.50188.00001

				А					Цех					Уч					РМ					Опер					Код, наименование операции					Обозначение документа
				Б					Код, наименование оборудования					СМ					Проф					Р					УТ					КР					КОИД					ЕН					ОП					Кшт					Тп.з.					Тшт.
				Р					ПИ					Д или В, мм					L, мм					t, мм					i					s, мм/					n, об/мин					v, м/мин
				А / 01					03 26 - 010 0168 Подготовка оснастки
				Т / 02					Стол рабочий Эскиз 5222 19433 2-3 2 2 - - - 1 - 1,5
				03					Оснастка цехового производства;
				04					Скребок СПР-4785, шкурка шлифовальная Р600-Р1000 ГОСТ 3647-80, ISO-6344 или по другому ДС; часы любой марки по действующей ДС;.
				05					ключ 7811-0004, ключ 7811-0466 С1Х9 ГОСТ 2839-80
				М / 06					Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые ТО 17-1145-7-92 к ГОСТ 29298-2005
				07					Нефрас ТУ 38.401-67-108-92
				08					Моющее средство по сопроводительной документации
				09					Разделительный воск IZHWAX Базовый 2020 ТУ 204142-001-0161831702-2019
				10					Металлизированная клейкая лента шириной 50 мм по сопроводительной документации
				О / 11					1. Вымыть форму от загрязнений с применением моющего средства. Протереть рабочую поверхность формы тканью (х/б) смоченной нефрасом.
				12					2. Выдержать обработанную поверхность в условиях цеха не менее 10 минут, но не более двух часов. При наличии дефектов произвести
				13					доработку поверхности путём шлифования и полирования повреждённого места. При невозможности устранения дефекта шлифованием нанести
				14					на ремонтное место слой металлизированной клейкой ленты.
				15					3. Собрать оснастку цехового производства, установить закладные элементы.
				16					4. Нанести 5-7 слоёв воска хлопчтобумажной тканью с располировкой каждого слоя фланелевой тканью, выдержка между слоями 10-15 минут,
				17					окончательная выдержка 60 минут после нанесения последнего слоя, располировка последнего слоя отдельной тканью. После нанесения каждого
				КТП					Карта технологического процесса
				ГОСТ 3.1404-86 Форма 1а
				Дубл.
				Взам.
				Подл.
				12					4
				К.50188.00001

				А					Цех					Уч					РМ					Опер					Код, наименование операции					Обозначение документа
				Б					Код, наименование оборудования					СМ					Проф					Р					УТ					КР					КОИД					ЕН					ОП					Кшт					Тп.з.					Тшт.
				Р					ПИ					Д или В, мм					L, мм					t, мм					i					s, мм/					n, об/мин					v, м/мин
				01					слоя контролировать наличие необработанных участков с характерным блеском.
				02
				А / 03					03 26 - 015 6060 Формование XXXX.301319.001
				Б / 04					MVP ATC-4000 пистолет внешнего смешивания с чоппером 19433 2-3 2 2 - - - 1 - 1
				Т / 05					Оснастка цехового производства, Стол рабочий Эскиз 5222
				06					Валик пластиковый с тонкими ребрами (25х112) мм 512А100 450, или валик алюминиевый с продольными канавками и дополнительными
				07					прорезями (30х120) мм 576А 120 450 или аналогичные валики; часы любой марки по действующей ДС; емкость для ЛВЖ СПР-1936
				М / 08					Ацетон ГОСТ 2768-84
				09					Стеклоровинг ER 13-2400-180 по сопроводительной документации
				10					Смола ATTSHIELD OP 745 ТУ 20.16.40-024-35501431-2021
				11					Отвердитель Akperox A-50 по сопроводительной документации
				О / 12					1. Закладные элементы обмотать жгутами ровинга, пропитанными связующим.
				13					2. Нанести на форму 2 слоя рубленного ровинга в соответствии с чертежом XXXX.301319.001, каждый слой прокатывать валиком, смоченным в
				14					ацетоне. Выдержка между слоями 10-15 минут. Контролировать побеления, расслоения, непропитанные участки, появление газовых пузырьков.
				15
				А / 16					03 26 - 020 8846 Склеивание XXXX.746636.001
				Б / 17					MVP ATC-4000 пистолет внешнего смешивания с чоппером 19433 2-3 2 2 - - - 1 - 0,5
				КТП					Карта технологического процесса
				ГОСТ 3.1404-86 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.
				12					5
				К.50188.00001

А					Цех					Уч					РМ					Опер					Код, наименование операции					Обозначение документа
Б					Код, наименование оборудования					СМ					Проф					Р					УТ					КР					КОИД					ЕН					ОП					Кшт					Тп.з.					Тшт.
Р					ПИ					Д или В, мм					L, мм					t, мм					i					s, мм/					n, об/мин					v, м/мин
Т / 01					Стол рабочий Эскиз 5222
02					Валик пластиковый с тонкими ребрами (25х112) мм 512А100 450, или валик алюминиевый с продольными канавками и дополнительными
03					прорезями (30х120) мм 576А 120 450 или аналогичные валики; часы любой марки по действующей ДС; емкость для ЛВЖ СПР-1936
М / 04					Ацетон ГОСТ 2768-84
05					Стеклоровинг ER 13-2400-180 по сопроводительной документации
06					Смола ATTSHIELD OP 745 ТУ 20.16.40-024-35501431-2021
07					Отвердитель Akperox A-50 по сопроводительной документации
О / 08					Приклеить перегородку к кожуху с помощью рубленного ровинга в соответствии с чертежом XXXX.746636.001. Способ нанесения аналогичен
09					пункту 2 операции 015.
10
А / 11					03 26 - 025 0106 Отверждение 24
О / 12					После нанесения последнего слоя выдержать в условиях цеха в течение 24 часов.
13
А / 14					03 26 - 030 8862 Сборочно-подготовительная XXXX.302293.001 СБ
Т / 15					Оснастка цехового производства, Стол рабочий Эскиз 5222 19433 2-3 2 1 - - - 1 - 0,25
16					ключ 7811-0004, ключ 7811-0466 С1Х9 ГОСТ 2839-80
О / 17					1. Установить кожух с перегородкой в соответствии с чертежом XXXX.302293.001 СБ.
КТП					Карта технологического процесса
				ГОСТ 3.1404-86 Форма 1а
				Дубл.
				Взам.
				Подл.
				12					6
				К.50188.00001

	А					Цех					Уч					РМ					Опер					Код, наименование операции					Обозначение документа
	Б					Код, наименование оборудования					СМ					Проф					Р					УТ					КР					КОИД					ЕН					ОП					Кшт					Тп.з.					Тшт.
	Р					ПИ					Д или В, мм					L, мм					t, мм					i					s, мм/					n, об/мин					v, м/мин
	01					2. Собрать вторую часть оснастки цехового производства.
	02
	А / 03					03 26 - 035 6060 Формование XXXX.302293.001 СБ
	Б / 04					MVP ATC-4000 пистолет внешнего смешивания с чоппером 19433 2-3 2 2 - - - 1 - 1
	Т / 05					Модельная форма разъёмная, Стол рабочий Эскиз 5222
	06					Валик пластиковый с тонкими ребрами (25х112) мм 512А100 450, или валик алюминиевый с продольными канавками и дополнительными
	07					прорезями (30х120) мм 576А 120 450 или аналогичные валики; часы любой марки по действующей ДС; емкость для ЛВЖ СПР-1936;
	08					ключ 7811-0004, ключ 7811-0466 С1Х9 ГОСТ 2839-80.
	М / 09					Ацетон ГОСТ 2768-84
	10					Стеклоровинг ER 13-2400-180 по сопроводительной документации
	11					Смола ATTSHIELD OP 745 ТУ 20.16.40-024-35501431-2021
	12					Отвердитель Akperox A-50 по сопроводительной документации
	О / 13					1. Сформировать толщину и форму основы и передней пластины с помощью второй части оснастки в соответствии с чертежом XXXX.302293.001 СБ.
	14					2. Нанести 4 слоя рубленого ровинга на вторую часть оснастки для формирования пластины посередине водомета в соответствии с чертежом
	15					XXXX.302293.001 СБ, каждый слой прокатывать валиком, смоченным в ацетоне. Выдержка между слоями 10-15 минут. Контролировать побеления,
	16					расслоения, непропитанные участки, появление газовых пузырьков.
	17					3. Нарастить толщину передней пластины посредством нанесения 2 слоев рубленного ровинга в соответствии с чертежом XXXX.302293.001 СБ.
	КТП					Карта технологического процесса
				ГОСТ 3.1404-86 Форма 1а
	Дубл.
	Взам.
	Подл.
				12					7
				К.50188.00001

	А					Цех					Уч					РМ					Опер					Код, наименование операции					Обозначение документа
	Б					Код, наименование оборудования					СМ					Проф					Р					УТ					КР					КОИД					ЕН					ОП					Кшт					Тп.з.					Тшт.
	Р					ПИ					Д или В, мм					L, мм					t, мм					i					s, мм/					n, об/мин					v, м/мин
	01					Способ нанесения аналогичен пункту 2.
	02					6. Соединить кожух с пластинами и передней частью водовода с помощью рубленого ровинга в соответствии с
	03					Способ нанесения аналогичен пункту 2.
	04					7.Нарастить толщину стенки передней части водовода. посредством нанесения 2 слоев рубленного ровинга в соответствии с чертежом
	05					XXXX.302293.001 СБ. Способ нанесения аналогичен пункту 2.
	06
	А / 07					03 26 - 040 0106 Отверждение 24
	О / 08					После нанесения последнего слоя выдержать в условиях цеха в течение 24 часов.
	09
	А / 10					03 26 - 045 4273 Фрезерная XXXX.301319.001
	Т / 11					Оснастка цехового производства, Стол рабочий Эскиз 5222
	12					Ручная фрезерная машинка 16436-70, фреза концевая ø5 мм ГОСТ32405-2013.
	О / 13					Фрезеровать 2 отверстия в нижней части передней пластины в соответствии с чертежом XXXX.301319.001.
	14
	15
	16
	17
	КТП					Карта технологического процесса
				ГОСТ 3.1404-86 Форма 1а
	Дубл.
	Взам.
	Подл.
				12					8
				К.50188.00001

	А					Цех					Уч					РМ					Опер					Код, наименование операции					Обозначение документа
	Б					Код, наименование оборудования					СМ					Проф					Р					УТ					КР					КОИД					ЕН					ОП					Кшт					Тп.з.					Тшт.
	Р					ПИ					Д или В, мм					L, мм					t, мм					i					s, мм/					n, об/мин					v, м/мин
	А / 01					03 26 - 050 4287 Абразивно-отрезная
	Т / 02					Стол рабочий эскиз 5222 19433 2-3 2 1 - - - 1 - 0,1
	03					Машинка «Болгарка» отрезная, круг отрезной 125х2,5х22,23 LUGA ABRASIV EXTRA
	О / 04					Обрезать материал по контуру второй части цеховой оснастки, оставляя технологический припуск.
	05
	А / 06					03 26 - 055 8861 Разборка
	Т / 07					Стол рабочий эскиз 5222 19433 2-3 2 2 - - - 1 - 0,25
	08					Ключ 7811-0004, ключ 7811-0466 С1Х9 ГОСТ 2839-80.
	О / 09					Разобрать вторую часть оснастки цехового производства.
	10
	А / 11					03 26 - 060 4287 Абразивно-отрезная
	Т / 12					Стол рабочий эскиз 5222 19433 2-3 2 1 - - - 1 - 0,25
	13					Машинка «Болгарка» отрезная, круг отрезной 125х2,5х22,23 LUGA ABRASIV EXTRA
	О / 14					Обрезать материал по контуру второй части цеховой оснастки, оставляя технологический припуск.
	15
	А / 16					03 26 - 065 8861 Съем заготовки
	Т / 17					Стол рабочий эскиз 5222, оснастка цехового производства 19433 2-3 2 2 - - - 1 - 0,1
	КТП					Карта технологического процесса
				ГОСТ 3.1404-86 Форма 1а
	Дубл.
	Взам.
	Подл.
				12					9
				К.50188.00001

		А					Цех					Уч					РМ					Опер					Код, наименование операции					Обозначение документа
		Б					Код, наименование оборудования					СМ					Проф					Р					УТ					КР					КОИД					ЕН					ОП					Кшт					Тп.з.					Тшт.
		Р					ПИ					Д или В, мм					L, мм					t, мм					i					s, мм/					n, об/мин					v, м/мин
		01					Стамеска ПР1-1456.00; пластиковые клинья по сопроводительной документации, киянка формовочная ГОСТ 11775-74, ключ 7811-0004,
		02					ключ 7811-0466 С1Х9 ГОСТ 2839-80
		03					Разобрать форму в соответствии с чертежом. Произвести съем заготовки детали с формы при помощи клиньев. Клинья подбивать под поверхность
		04					технологического припуска. Запрещается подбивать клинья на глубину превышающий технологический припуск. Для упрощения съема ввинтить
		05					в отверстия, не использовавшиеся для фиксации закладных гаек болты, использованные для сборки оснастки. Произвести съем заготовки с формы
		06					вручную после отделения от оснастки.
		07
		А / 08					03 26 - 070 0101 Разметка XXXX.302293.001 СБ
		Т / 09					Стол рабочий эскиз 5222 19433 2-3 2 1 - - - 1 - 0,25
		10					Линейка -500, 1000 ГОСТ 427-75, рулетка Р5У3К ГОСТ7502-98, карандаш или маркер по действующей ДС.
		О / 11					Разметить место вырезки технологического припуска по контуру, обозначенному формой, выдерживая размеры согласно чертежу XXXX.302293.001СБ
		12
		А / 13					03 26 - 075 4287 Абразивно-отрезная
		Т / 14					Стол рабочий эскиз 5222 19433 2-3 2 1 - - - 1 - 0,25
		15					Машинка «Болгарка» отрезная, круг отрезной 125х2,5х22,23 LUGA ABRASIV EXTRA; шкурка шлифовальная 2Р 830х50 С2 24А 40Н-МА
		16					ГОСТ 5009-82
		О / 17					1. Вырезать по разметке место технологических припусков по контуру.
		КТП					Карта технологического процесса
				ГОСТ 3.1404-86 Форма 1а
		Дубл.
		Взам.
		Подл.
				12					10
				К.50188.00001

		А					Цех					Уч					РМ					Опер					Код, наименование операции					Обозначение документа
	Б					Код, наименование оборудования					СМ					Проф					Р					УТ					КР					КОИД					ЕН					ОП					Кшт					Тп.з.					Тшт.
	Р					ПИ					Д или В, мм					L, мм					t, мм					i					s, мм/					n, об/мин					v, м/мин
	01					2. Обрезанные края обработать шлифовальной шкуркой.
	02
	А / 03					ЦЗЛ - - 080 0200 Контроль ОСТ 92-0903-78
	Б / 04					Плитки электрические закрытого типа ГОСТ 14919-83 13302 5 2 2 - - - - - 9
	05					Термошкаф ТУ 26.30.50-077-31006686-2017 13302 5 2 2 - - - - - 9
	Т / 06					Бани водяные; эксикаторы ГОСТ 25336-82; насадки сокслета вместимостью 100 мл по ГОСТ 23932-90; весы аналитические ГОСТ 24104-88;
	07					холодильник по ГОСТ 23932-90 колбы плоскокодонника емкостью 250 мл по ГОСТ 23933-90; бюксы высотой 30, 45 мм и диаметром 65 мм по
	08					ГОСТ 23932-90 ; чашки фарфоровые емкостью 100мл по ГОСТ 9147-80; часы любой марки по действующей ДС
	М / 09					Бумага фильтрованная ГОСТ 12026-76
	10					Кислота серная ГОСТ 4204-77
	11					Спирт этиловый гидролизный марки А или ректификованный ГОСТ Р 55878-2013
	12					Ацетон ГОСТ 2768-84
	13					Бихромат калия ГОСТ 4220-75
	14					Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72
	О / 15					Определение степени отверждения материала заготовки в соответствии с ОСТ 92-0903-78 п. 3.8. Степень отверждения должна быть не ниже 90%.
	16
	17
	КТП					Карта технологического процесса
				ГОСТ 3.1404-86 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.
				12					11
				К.50188.00001

А					Цех					Уч					РМ					Опер					Код, наименование операции					Обозначение документа
Б					Код, наименование оборудования					СМ					Проф					Р					УТ					КР					КОИД					ЕН					ОП					Кшт					Тп.з.					Тшт.
Р					ПИ					Д или В, мм					L, мм					t, мм					i					s, мм/					n, об/мин					v, м/мин
А / 01					03 26 - 085 0200 Контроль ОТК XXXX.302293.001 СБ
Т / 02					Стол рабочий Эскиз 5222 12968 2-3 2 1 - - - 1 - 0,5
03					Линейка -500, 1000 ГОСТ 427-75, рулетка Р5У3К ГОСТ 7502-98; Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166-89; механический ударник; Весы
04					платформенные ВСП4-600 или любые другие по действующей ДС.
О / 05					1. Контроль габаритных размеров и толщины основной стенки в соответствии с XXXX.302293.001 СБ п. 11.
06					2. Контроль расслоений с помощью механического ударника в соответствии с XXXX.302293.001 СБ п. 8.
07					3. Внешний осмотр поверхности на наличие дефектов в соответствии с XXXX.302293.001 СБ п. 8.
08					4. Провести контроль массы водомета. Масса — величина расчетная. XXXX.302293.001 СБ, п.15.
09
А / 10					03 26 - 090 7100 Нанесение связующего XXXX.302293.001 СБ
Т / 11					Стол рабочий Эскиз 5222 19433 2-3 2 1 - - - 1 - 0,25
12					Кисть ГОСТ Р 58516-2019; часы любой марки по действующей ДС; Весы неавтоматического действия, среднего (III) класса точности, НПВ 10 кг
13					ГОСТ Р 53228-2008; емкость для ЛВЖ СПР-1936 или ведро полиэтиленовое емкостью 3л ОСТ 6-19-51-86; лопатка СПР-3150; шприц одноразовый
14					по сопроводительной документации.
М / 15					Смола ATTSHIELD OP 745 ТУ 20.16.40-024-35501431-2021 -
16					Отвердитель Akperox A-50 по сопроводительной документации
О / 17					1. Приготовить связующее в соответствии с XXXX.302293.001 СБ п. 5.
КТП					Карта технологического процесса
				ГОСТ 3.1404-86 Форма 1а
			Дубл.
			Взам.
			Подл.
				12					12
				К.50188.00001

А					Цех					Уч					РМ					Опер					Код, наименование операции					Обозначение документа
	Б					Код, наименование оборудования					СМ					Проф					Р					УТ					КР					КОИД					ЕН					ОП					Кшт					Тп.з.					Тшт.
	Р					ПИ					Д или В, мм					L, мм					t, мм					i					s, мм/					n, об/мин					v, м/мин
	01					2. Нанести 1 слой связующего на механически обработанные поверхности заготовки.
	02					3. Выдержать в условиях цеха до полного отверждения.
	03
	А / 04					03 26 - 095 0186 Маркировка XXXX.302293.001 СБ
	Т / 05					Стол рабочий Эскиз 5222 19433 2-3 2 1 - - - 1 - 0,1
	06					Маркер любого цвета по действующей ДС; бирка.
	О / 07					Маркировать водомет на бирке в соответствии с XXXX.302293.001 СБ п. 14.
	08
	А / 09					03 26 - 100 0186 Клеймление XXXX.302293.001 СБ
	Т / 10					Стол рабочий Эскиз 5222 12986 2-3 2 1 - - - 1 - 0,1
	О / 11					Клеймить водомет на бирке в соответствии с XXXX.302293.001 СБ п. 14.
	12
	А / 13
	Т / 14
	О / 15
	16
	17
	КТП					Карта технологического процесса

				ГОСТ 3.1404-86 Форма 1а
Дубл.
Взам.
Подл.

				К.50188.00001

А		Цех			Уч			РМ	Опер		Код, наименование операции					Обозначение документа
Б		Код, наименование оборудования					СМ		Проф		Р		УТ		КР		КОИД		ЕН		ОП				Кшт		Тп.з.		Тшт.
Р					ПИ				Д или В, мм				L, мм				t, мм		i		s, мм/					n, об/мин		v, м/мин
01		ЧИСТЫЙ БЛАНК
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
КТП					Карта технологического процесса